Supplementary data

Preparation, Structural, Raman and Impedance Spectroscopic Characterisation of the silver ion conductor (AgI)2Ag3SbS3

Tom Nilgesa, Sara Reisera, Jung Hoon Honga, Etienne Gaudinb, and Arno Pfitznera

a Institut für Anorganische Chemie, Universität Regensburg, 93040 Regensburg (Germany). Fax: +499419434983; Tel: +499419434551; E-mail: arno.pfitzner@chemie.uni-regensburg.de

b ICMCB – CNRS, 87, Avenue du Docteur Schweitzer, 33608 PESSAC cedex (France) Fax: +33556842761; Tel: +33556846328; E-mail: gaudin@icmcb.u-bordeaux.fr

Fig. 1S 3D surface plots of the jpdf of Ag2, Ag2’ and Ag2’’ in (AgI)2Ag3SbS3. Top row: View perpendicular to the I2-S2 edge. Bottom row: View perpendicular to the S2-S2 edge. At higher temperatures the silver ions tend to occupy two of the six triangular planes of the Ag2-coordination polyhedra.

Fig. 2S Splitting of fundamental modes of the [SbS3] units due to symmetry reduction from C3v to Cs symmetry.

Table 1S Anisotropic displacement parameters Uij in Å2 of (AgI)2Ag3SbS3 at 173 K and 298 K.

173 K

| Atom | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ag1 | 0.0365(7) | 0.0229(3) | 0.0203(5) | -0.0043(2) | -0.0020(2) | -0.0024(3) |
| Ag1' | 0.106(3) | 0.0230(6) | 0.022(1) | -0.0187(9) | -0.0101(7) | -0.0020(7) |
| Ag2 | 0.067(1) | 0.097(2) | 0.0170(3) | 0.058(2) | 0 | 0 |
| Ag2' | 0.045(2) | 0.042(2) | 0.0185(6) | 0.026(1) | 0 | 0 |
| Ag3 | 0.0189(4) | 0.0423(5) | 0.0603(9) | -0.0032(3) | -0.0150(5) | -0.0073(5) |
| Ag3' | 0.0138(4) | 0.0324(5) | 0.102(2) | -0.0065(3) | 0 | 0 |
| Ag4 | 0.0196(4) | 0.0659(9) | 0.0733(9) | -0.0108(4) | -0.0014(4) | -0.0383(8) |
| Ag4' | 0.0335(6) | 0.059(1) | 0.087(1) | -0.0280(6) | 0 | 0 |
| I1 | 0.0187(1) | 0.0332(1) | 0.0199(1) | 0.00108(9) | 0 | 0 |
| I2 | 0.0186(1) | 0.0167(1) | 0.0389(2) | 0.00076(8) | 0 | 0 |
| Sb | 0.0077(1) | 0.0202(1) | 0.0224(1) | -0.00041(8) | 0 | 0 |
| S1 | 0.0168(4) | 0.0131(4) | 0.0164(4) | -0.0028(3) | 0 | 0 |
| S2 | 0.0164(3) | 0.0159(3) | 0.0145(3) | 0.0007(2) | -0.0019(2) | -0.0023(2) |

298 K

| Atom | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag1 | 0.109(1) | 0.0496(6) | 0.0735(9) | -0.0137(6) | -0.0154(6) | -0.0194(5) |
| Ag2 | 0.126(9) | 0.162(9) | 0.0365(6) | 0.102(9) | 0 | 0 |
| Ag2' | 0.104(5) | 0.061(4) | 0.050(3) | 0.035(5) | 0 | 0 |
| Ag2'' | 0.08(2) | 0.06(3) | 0.14(4) | 0.02(1) | 0 | 0 |
| Ag3 | 0.038(2) | 0.086(2) | 0.133(8) | -0.007(2) | -0.032(3) | -0.014(4) |
| Ag3' | 0.028(1) | 0.064(2) | 0.14(1) | -0.008(1) | 0 | 0 |
| Ag4 | 0.043(1) | 0.162(8) | 0.202(6) | -0.033(2) | 0.009(2) | -0.117(6) |
| Ag4' | 0.048(4) | 0.077(7) | 0.134(7) | -0.020(5) | 0 | 0 |
| I1 | 0.0335(2) | 0.0554(2) | 0.0389(2) | 0.0031(2) | 0 | 0 |
| I2 | 0.0366(2) | 0.0298(2) | 0.0663(3) | 0.0004(1) | 0 | 0 |
| Sb | 0.0166(1) | 0.0308(2) | 0.0394(2) | -0.0010(1) | 0 | 0 |
| S1 | 0.0294(5) | 0.0225(5) | 0.0355(7) | -0.0029(4) | 0 | 0 |
| S2 | 0.0294(4) | 0.0277(4) | 0.0304(5) | 0.0017(3) | -0.0016(3) | -0.0036(3) |

Table 2S Selected interatomic distances for (AgI)2Ag3SbS3 in Å at temperatures between 173 K and 573 K. All distances d(Ag–X) were calculated from the mode positions.

|  |  |  | 173 Ka) | 298 K | 373 K | 423 K | 473 K | 523 K | 573 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag1 | - | Ag1' | 0.291(7) |  |  |  |  |  |  |
| Ag1d | - | Ag2' | 3.165(5) | 3.22(1) | 3.222 | 3.236 | 3.29(2) | 3.2882 | 3.3214 |
|  | - | Ag2'' |  | 3.08(3) | 3.2962 | 3.3047 | 3.19(3) | 3.2819 | 3.3032 |
|  | - | Ag3d | 3.116(2) | 3.0841 | 3.1197 | 3.144 | 3.1395 | 3.0448(5) | 3.1688 |
|  | - | I1 | 2.925(2) | 2.9928(3) | 2.9990(3) | 3.0166(4) | 3.0359(5) | 2.9479(5) | 3.0704 |
|  | - | I2 | 2.860(2) | 2.9042(3) | 2.9098(4) | 2.9183(5) | 2.9293(5) | 2.538(1) | 2.9707(5) |
|  | - | S1 | 2.5545(9) | 2.5351(6) | 2.5438(7) | 2.5451(9) | 2.540(1) | 2.564(1) | 2.529(1) |
|  | - | S2 | 2.599(7) | 2.5637(8) | 2.572(1) | 2.567(1) | 2.560(1) |  | 2.567(1) |
| Ag1' | - | Ag3 | 3.037(5) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | I1 | 3.155(5) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | I2 | 2.997(5) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | S1 | 2.430(6) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | S2 | 2.464(4) |  |  |  |  |  |  |
| Ag2d | - | Ag2' | 0.710(8) | 0.84(1) | 1.0547 | 1.1946 | 1.3175 | 1.3577 | 1.3751 |
|  | - | Ag2'' |  | 1.55(4) | 1.1064 | 1.0833 | 1.0887 | 1.0804 | 1.0526 |
|  | - | I2 | 2.778(5) | 2.7627(4) | 2.7778(4) | 2.7630(6) | 2.7559(6) | 2.7424(6) | 2.7631(6) |
|  | - | I2 | 3.3217(7) | 3.3382(4) | 3.3177(4) | 3.3303(6) | 3.3315(6) | 3.3877(6) | 3.4389(6) |
|  | - | S2 (2x) | 2.477(3) | 2.4796(8) | 2.462(1) | 2.463(1) | 2.463(1) | 2.464(1) | 2.450(1) |
| Ag2' | - | I1 | 3.169(6) | 3.12(1) | 3.0639(5) | 2.9934(6) | 2.9240(7) | 2.8981(7) | 2.8955 |
|  | - | I2 | 2.842(7) | 2.80(1) | 2.8315(4) | 2.8836(6) | 2.9289(6) | 2.9888(6) | 3.0209(6) |
|  | - | S2 (2x) | 2.571(3) | 2.611(9) | 2.617(1) | 2.628(1) | 2.645(1) | 2.645(1) | 2.656(1) |
|  | - | Ag4d (2x) | 3.139(6) | 3.07(1) | 2.9419 | 2.8453 | 2.7942 | 2.7367 | 2.7658 |
| Ag2'' | - | I2 |  | 2.46(3) | 2.6021(4) | 2.5882(6) | 2.5981(6) | 2.6283(6) | 3.3833(6) |
|  | - | S1 |  | 3.07(4) | 3.429(1) | 3.461(2) | 3.439(2) | 3.495(2) | 2.6519(6) |
|  | - | S2 (2x) |  | 2.56(3) | 2.508(1) | 2.544(1) | 2.554(1) | 2.562(1) | 2.567(1) |
| Ag3d | - | Ag3' | 1.087(2) | 0.993(2) | 1.000(4) | 0.994(5) | 0.983(5) | 1.029(4) | 1.030(6) |
|  | - | Ag4' | 2.383(2) | 2.368(6) | 2.22(1) | 2.12(1) | 2.09(1) | 2.01(1) | 2.045(9) |
|  | - | Ag3d | 2.057(2) | 1.8915 | 1.9334 | 1.9314 | 1.9139 | 2.0235 | 1.9734 |
|  | - | I1 | 2.988(2) | 3.1027(1) | 3.1205(2) | 3.1541(3) | 3.1772(3) | 3.1591(3) | 3.1985 |
|  | - | I2 | 3.056(1) | 3.0596(3) | 3.1413(4) | 3.2097(6) | 3.2259(6) | 3.3036(6) | 3.3025(6) |
|  | - | S1 | 2.459(1) | 2.460(1) | 2.452(1) | 2.448(2) | 2.447(2) | 2.460(2) | 2.453(2) |
|  | - | S2 | 2.525(1) | 2.5140(8) | 2.4968(9) | 2.476(1) | 2.465(1) | 2.442(1) | 2.441(1) |
| Ag3' | - | I2 | 3.071(1) | 3.049(7) | 3.02(2) | 3.04(3) | 3.04(3) | 3.02(2) | 2.98(2) |
|  | - | S1 | 2.519(1) | 2.534(5) | 2.50(1) | 2.48(2) | 2.47(2) | 2.39(2) | 2.50(2) |
|  | - | S2 (2x) | 2.7439(9) | 2.739(4) | 2.76(1) | 2.77(2) | 2.77(2) | 2.84(2) | 2.77(2) |
|  | - | Ag4d (2x) | 2.029(2) | 2.151(3) | 2.27(1) | 2.24(1) | 2.22(1) | 2.22(1) | 2.17(1) |
| # Ag4d | - | Ag3' | 2.029(2) | 2.151(3) | 2.27(1) | 2.24(1) | 2.22(1) | 2.22(1) | 2.17(1) |
|  | - | Ag4' | 1.121(2) | 0.966(5) | 0.812(6) | 0.851(3) | 0.874(2) | 0.8876(8) | 0.974(3) |
|  |  | I1 | 2.885(2) | 2.9282(3) | 2.9623(4) | 2.9520(5) | 2.9515(6) | 2.9763(5) | 3.0016 |
|  | - | S1 | 2.878(1) | 2.9635(9) | 3.053(1) | 3.006(1) | 2.988(1) | 2.968(1) | 2.878(1) |
|  | - | S2 | 2.530(1) | 2.5106(7) | 2.4872(9) | 2.503(1) | 2.482(1) | 2.496(1) | 2.492(1) |
|  | - | S2 | 2.603(1) | 2.5554(8) | 2.5214(9) | 2.532(1) | 2.558(1) | 2.549(1) | 2.598(1) |
| Ag4' | - | I1 (2x) | 3.1910(8) | 3.304(5) | 3.45(1) |  |  |  |  |
|  | - | S2 (2x) | 2.4741(4) | 2.438(2) | 2.398(3) | 2.379(2) | 2.368(2) | 2.362(2) | 2.360(2) |
| Sb | - | S1 | 2.4177(9) | 2.422(1) | 2.424(1) | 2.425(2) | 2.424(2) | 2.426(2) | 2.429(2) |
|  | - | S2 (2x) | 2.4262(6) | 2.4271(9) | 2.429(1) | 2.429(1) | 2.429(1) | 2.431(1) | 2.434(1) |

a) The low temperature structure was refined only with split positions. Therefore the refined positions are identical with the mode positions (maxima of the electron density).

Table 3S Selected bond angles for (AgI)2Ag3SbS3 in degerees at temperatures between 173 K and 573 K.

|  |  |  |  |  | 173 Ka) | 298 K | 373 K | 423 K | 473 K | 523 K | 573 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | - | Ag1d | - | I2 | 103.46(8) | 100.14(1) | 99.60(1) | 98.86(1) | 98.06(1) | 97.44(1) | 96.32(2) |
| I1 | - | Ag1d | - | S1 | 102.75(5) | 102.12(2) | 102.07(3) | 101.65(3) | 101.28(4) | 101.31(4) | 101.12(4) |
| I1 | - | Ag1d | - | S2 | 104.64(6) | 103.86(2) | 103.73(2) | 103.47(3) | 103.12(3) | 103.02(3) | 102.93(4) |
| I2 | - | Ag1d | - | S1 | 121.14(7) | 120.24(3) | 119.48(3) | 118.96(4) | 118.66(4) | 118.18(4) | 117.94(4) |
| I2 | - | Ag1d | - | S2 | 110.38(6) | 110.85(2) | 111.11(2) | 111.41(3) | 111.50(3) | 111.34(3) | 111.08(3) |
| S1 | - | Ag1d | - | S2 | 112.4(1) | 116.21(3) | 117.16(3) | 118.31(4) | 119.43(5) | 120.44(4) | 121.70(5) |
| I1 | - | Ag1' | - | I2 | 95.1(2) |  |  |  |  |  |  |
| I1 | - | Ag1' | - | S1 | 99.6(1) |  |  |  |  |  |  |
| I1 | - | Ag1' | - | S2 | 101.6(2) |  |  |  |  |  |  |
| I2 | - | Ag1' | - | S1 | 120.7(2) |  |  |  |  |  |  |
| I2 | - | Ag1' | - | S2 | 110.0(2) |  |  |  |  |  |  |
| S1 | - | Ag1' | - | S2 | 122.3(3) |  |  |  |  |  |  |
| I2 | - | Ag2d | - | S2 | 123.5(1) | 122.91(2) | 121.34(2) | 120.94(3) | 120.57(3) | 120.73(3) | 120.39(3) |
| S2 | - | Ag2d | - | S2 | 113.0(2) | 113.61(3) | 114.95(3) | 114.89(4) | 114.80(4) | 114.99(4) | 116.24(4) |
| I1 | - | Ag2'd | - | I2 | 98.4(2) | 99.6(4) | 99.85(1) | 100.18(2) | 100.65(2) | 99.82(2) | 99.57(3) |
| I1 | - | Ag2'd | - | S2 | 107.7(2) | 109.1(3) | 112.14(2) | 115.08(3) | 117.49(3) | 119.37(3) | 120.54(3) |
| I2 | - | Ag2' | - | S2 | 117.5(2) | 116.7(3) | 114.00(2) | 111.18(3) | 108.78(3) | 106.77(3) | 105.57(3) |
| S2 | - | Ag2' | - | S2 | 106.9(2) | 105.3(5) | 104.99(3) | 104.35(4) | 103.32(4) | 103.51(4) | 103.14(4) |
| I2 | - | Ag2'' | - | S2 |  | 124.2(7) | 124.06(2) | 97.12(3) | 96.20(3) | 96.96(3) | 98.11(3) |
| S2 | - | Ag2'' | - | S2 |  | 108(1) | 111.72(3) | 109.36(4) | 108.65(4) | 108.36(4) | 108.29(4) |
| I1 | - | Ag3d | - | I2 | 95.16(3) | 92.99(1) | 90.85(1) | 88.79(1) | 87.96(1) | 86.98(1) | 86.81(3) |
| I1 | - | Ag3d | - | S2 | 87.62(4) | 86.35(2) | 87.25(2) | 87.52(3) | 87.61(3) | 89.05(3) | 88.69(4) |
| S1 | - | Ag3d | - | S2 | 160.61(6) | 161.23(3) | 163.10(4) | 165.47(5) | 165.88(5) | 167.05(5) | 166.98(5) |
| I2 | - | Ag3' | - | S1 | 87.03(3) | 88.4(2) | 90.3(5) | 90.7(8) | 91.1(8) | 93.7(7) | 92.9(6) |
| I2 | - | Ag3' | - | S2 | 100.78(3) | 102.1(2) | 102.8(4) | 102.5(7) | 102.6(6) | 102.0(6) | 105.1(6) |
| S1 | - | Ag3' | - | S2 | 137.95(2) | 137.0(1) | 136.5(3) | 136.7(5) | 136.5(5) | 137.0(4) | 134.5(5) |
| S2 | - | Ag3' | - | S2 | 81.54(3) | 81.9(1) | 81.1(4) | 80.8(6) | 80.8(6) | 78.6(6) | 81.0(6) |
| I1 | - | Ag4d | - | S1 | 96.27(4) | 94.01(2) | 91.77(2) | 92.99(3) | 93.39(3) | 93.51(3) | 95.26(3) |
| I1 | - | Ag4d | - | S2 | 89.83(4) | 90.29(2) | 91.03(2) | 91.65(3) | 92.51(3) | 92.33(3) | 92.62(4) |
| I1 | - | Ag4d | - | S2 | 115.05(5) | 116.85(2) | 118.58(2) | 119.71(3) | 119.46(3) | 119.90(3) | 118.23(4) |
| S1 | - | Ag4d | - | S2 | 130.48(6) | 127.18(3) | 123.83(3) | 124.69(4) | 125.76(4) | 125.92(4) | 129.64(4) |
| S1 | - | Ag4d | - | S2 | 81.61(4) | 80.76(3) | 79.37(3) | 80.02(4) | 79.83(5) | 80.42(4) | 81.48(5) |
| S2 | - | Ag4d | - | S2 | 138.49(6) | 141.09(3) | 143.24(3) | 140.54(4) | 139.32(4) | 138.62(4) | 135.54(4) |
| S2 | - | Ag4' | - | S2 | 151.84(8) | 156.9(5) | 165(1) | 170(1) | 173(1) | 175(1) | 173(1) |
| S1 | - | Sb | - | S2 | 95.59(2) | 95.48(3) | 95.19(3) | 95.00(4) | 94.86(4) | 94.80(4) | 94.80(4) |
| S2 | - | Sb | - | S2 | 95.19(2) | 95.36(3) | 95.42(3) | 95.39(4) | 95.39(5) | 95.42(5) | 95.48(5) |

a) The low temperature structure was refined only with split positions. Therefore the refined positions are identical with the mode positions (maxima of the electron density).

Crystallographic data and displacement parameters using a Gram-Charlier non-harmonic development of silver atoms at temperatures from 298 K to 573 K.

Data at 298 K

====================================================================================================================================

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.992907  0.275969  0.237111  0.271893* 0.108653  0.049594  0.073471 -0.013739 -0.015388 -0.019383  0.077239   0.00

1          0.992907  0.275969  0.237111  0.271893* 0.108653  0.049594  0.073471 -0.013739 -0.015388 -0.019383  0.077239   0.00

2          0.992908  0.275969  0.237111  0.271893* 0.108653  0.049594  0.073471 -0.013739 -0.015388 -0.019383  0.077239   0.00

3          0.992908  0.275969  0.237111  0.271893* 0.108653  0.049594  0.073471 -0.013739 -0.015388 -0.019383  0.077239   0.00

4          0.992908  0.275969  0.237111  0.271893  0.108653  0.049594  0.073471 -0.013739 -0.015388 -0.019383  0.077240

esd         0.001919  0.000110  0.000064  0.000139  0.000982  0.000624  0.000933  0.000567  0.000592  0.000470  0.000497

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.008338  0.002936 -0.014598 -0.001054  0.001303  0.006574 -0.000065 -0.001078* 0.004209 -0.013861   0.00

1          0.008338  0.002936 -0.014598 -0.001054  0.001303  0.006574 -0.000065 -0.001078* 0.004209 -0.013861   0.00

2          0.008338  0.002936 -0.014598 -0.001054  0.001303  0.006574 -0.000065 -0.001078* 0.004209 -0.013861   0.00

3          0.008338  0.002936 -0.014598 -0.001054  0.001303  0.006574 -0.000065 -0.001078* 0.004209 -0.013861   0.00

4          0.008338  0.002936 -0.014598 -0.001054  0.001303  0.006574 -0.000065 -0.001078  0.004209 -0.013861

esd         0.000337  0.000109  0.000275  0.000070  0.000108  0.000342  0.000078  0.000095  0.000202  0.000837

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.003010 -0.000742 -0.000039  0.000123 -0.000183  0.001014 -0.000125* 0.000149 -0.000316  0.000209  -0.01

1          0.003010 -0.000742 -0.000039  0.000123 -0.000183  0.001014 -0.000125* 0.000149 -0.000316  0.000209  -0.01

2          0.003010 -0.000742 -0.000039  0.000123 -0.000183  0.001014 -0.000125* 0.000149 -0.000316  0.000209   0.00

3          0.003010 -0.000742 -0.000039  0.000123 -0.000183  0.001014 -0.000125* 0.000149 -0.000316  0.000209   0.00

4          0.003010 -0.000742 -0.000039  0.000123 -0.000183  0.001014 -0.000125  0.000149 -0.000316  0.000209

esd         0.000314  0.000100  0.000187  0.000047  0.000065  0.000197  0.000039  0.000042  0.000084  0.000325

====================================================================================================================================

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.000156*-0.000191  0.000509 -0.000572  0.000785   0.00

1          0.000156*-0.000191  0.000509 -0.000572  0.000785   0.00

2          0.000156*-0.000191  0.000509 -0.000572  0.000785   0.00

3          0.000156*-0.000191  0.000509 -0.000572  0.000785   0.00

4          0.000156 -0.000191  0.000509 -0.000572  0.000785

esd         0.000051  0.000054  0.000088  0.000222  0.001117

====================================================================================================================================

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.377084  0.212134* 0.485838  0.000000  0.125959  0.161921  0.036534  0.101541  0.000000  0.000000  0.108138   0.00

1          0.377088  0.212135  0.485839  0.000000  0.125961* 0.161924  0.036534  0.101544  0.000000  0.000000  0.108140   0.00

2          0.377085  0.212134* 0.485838  0.000000  0.125960  0.161922  0.036534  0.101542  0.000000  0.000000  0.108139   0.00

3          0.377088  0.212135  0.485839  0.000000  0.125961* 0.161924  0.036534  0.101544  0.000000  0.000000  0.108140   0.00

4          0.377087  0.212135  0.485839  0.000000  0.125960  0.161923  0.036534  0.101543  0.000000  0.000000  0.108139

esd         0.015667  0.001991  0.001970  0.000000  0.008980  0.009462  0.000597  0.009280  0.000000  0.000000  0.004353

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  5

structure :                                                                                                   11:03:10 16-01-02

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.013254  0.007798  0.000000  0.001362  0.000000 -0.001894 -0.008182  0.000000 -0.000329* 0.000000   0.00

1          0.013255  0.007799  0.000000  0.001362  0.000000 -0.001894 -0.008182  0.000000 -0.000329* 0.000000   0.00

2          0.013254  0.007798  0.000000  0.001362  0.000000 -0.001894 -0.008182* 0.000000 -0.000329  0.000000   0.00

3          0.013254* 0.007799  0.000000  0.001362  0.000000 -0.001894 -0.008181  0.000000 -0.000329  0.000000   0.00

4          0.013254  0.007798  0.000000  0.001362  0.000000 -0.001894 -0.008181  0.000000 -0.000329  0.000000

esd         0.003967  0.002930  0.000000  0.002118  0.000000  0.000498  0.001786  0.000000  0.000478  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.122027* 0.262690  0.536013  0.000000  0.103803  0.061136  0.049837  0.035326  0.000000  0.000000  0.071592   0.00

1          0.122023  0.262690  0.536013* 0.000000  0.103802  0.061135  0.049838  0.035325  0.000000  0.000000  0.071592   0.00

2          0.122025  0.262690  0.536013  0.000000  0.103803  0.061136  0.049837  0.035326* 0.000000  0.000000  0.071592   0.00

3          0.122022* 0.262690  0.536013  0.000000  0.103802  0.061135  0.049838  0.035324  0.000000  0.000000  0.071592   0.00

4          0.122024  0.262690  0.536013  0.000000  0.103802  0.061135  0.049838  0.035325  0.000000  0.000000  0.071592

esd         0.016265  0.001237  0.001043  0.000000  0.005135  0.003632  0.002872  0.005124  0.000000  0.000000  0.002305

====================================================================================================================================

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.011315  0.178166  0.378555  0.000000  0.079627* 0.057478  0.135156  0.020782  0.000000  0.000000  0.090754   0.00

1          0.011314  0.178166  0.378555  0.000000  0.079609* 0.057487  0.135139  0.020778  0.000000  0.000000  0.090745   0.00

2          0.011314  0.178167  0.378556  0.000000  0.079593* 0.057492  0.135130  0.020775  0.000000  0.000000  0.090738   0.00

3          0.011314  0.178167  0.378556  0.000000  0.079581* 0.057497  0.135119  0.020772  0.000000  0.000000  0.090733   0.00

4          0.011313  0.178167  0.378556  0.000000  0.079571  0.057500  0.135110  0.020770  0.000000  0.000000  0.090727

esd         0.001685  0.003063  0.003078  0.000000  0.020901  0.025133  0.035942  0.014490  0.000000  0.000000  0.016195

====================================================================================================================================

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.346466  0.005760  0.139803*-0.127281  0.038089  0.085742  0.133118 -0.007301 -0.031926 -0.013703  0.085650   0.00

1          0.346465  0.005760  0.139803 -0.127281  0.038089  0.085742  0.133117 -0.007301*-0.031926 -0.013703  0.085649   0.00

2          0.346465  0.005760* 0.139803 -0.127281  0.038089  0.085742  0.133116 -0.007302 -0.031926 -0.013702  0.085649   0.00

3          0.346465  0.005760* 0.139803 -0.127281  0.038089  0.085742  0.133116 -0.007301 -0.031926 -0.013703  0.085649   0.00

4          0.346465  0.005760  0.139803 -0.127281  0.038089  0.085742  0.133117 -0.007301 -0.031926 -0.013703  0.085649

esd         0.010012  0.000981  0.000676  0.002766  0.001900  0.002386  0.007591  0.002142  0.002980  0.004441  0.002727

====================================================================================================================================

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.001734 -0.000089 -0.001882  0.001519* 0.002207 -0.003985 -0.002125 -0.004260 -0.014852  0.036524   0.00

1          0.001734 -0.000089 -0.001882  0.001519* 0.002207 -0.003985 -0.002125 -0.004260 -0.014852  0.036522   0.00

2          0.001734 -0.000089 -0.001882  0.001519  0.002207 -0.003985 -0.002125*-0.004260 -0.014852  0.036521   0.00

3          0.001734 -0.000089 -0.001882  0.001519  0.002207 -0.003985 -0.002125*-0.004260 -0.014852  0.036521   0.00

4          0.001734 -0.000089 -0.001882  0.001519  0.002207 -0.003985 -0.002125 -0.004260 -0.014852  0.036521

esd         0.000599  0.000398  0.000982  0.000427  0.000853  0.002825  0.000654  0.001235  0.002909  0.013556

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.158450  0.020412  0.868331* 0.000000  0.028175  0.064143  0.138977 -0.007605  0.000000  0.000000  0.077098   0.00

1          0.158451  0.020412  0.868331* 0.000000  0.028175  0.064143  0.138977 -0.007605  0.000000  0.000000  0.077098   0.00

2          0.158452  0.020412  0.868331* 0.000000  0.028175  0.064143  0.138977 -0.007605  0.000000  0.000000  0.077099   0.00

3          0.158451* 0.020412  0.868331  0.000000  0.028175  0.064143  0.138977 -0.007605  0.000000  0.000000  0.077098   0.00

4          0.158451  0.020412  0.868331  0.000000  0.028175  0.064143  0.138977 -0.007605  0.000000  0.000000  0.077098

esd         0.009966  0.000452  0.000487  0.000000  0.001326  0.001601  0.011653  0.001019  0.000000  0.000000  0.003946

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  6

structure :                                                                                                   11:03:10 16-01-02

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.373144  0.530235* 0.445853  0.245959  0.042712  0.162056  0.202022 -0.033075  0.009306 -0.117299  0.135597   0.00

1          0.373144  0.530235* 0.445853  0.245959  0.042712  0.162056  0.202022 -0.033075  0.009306 -0.117299  0.135597   0.00

2          0.373144  0.530235* 0.445853  0.245959  0.042712  0.162056  0.202022 -0.033075  0.009306 -0.117298  0.135597   0.00

3          0.373144  0.530235* 0.445853  0.245959  0.042712  0.162056  0.202022 -0.033075  0.009306 -0.117298  0.135597   0.00

4          0.373145  0.530235  0.445853  0.245959  0.042712  0.162056  0.202022 -0.033075  0.009306 -0.117299  0.135597

esd         0.010297  0.000464  0.001011  0.001312  0.001263  0.007712  0.005809  0.002174  0.001924  0.005848  0.003246

====================================================================================================================================

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.000281  0.002535*-0.007170 -0.005089  0.009637 -0.014623  0.001143 -0.017440  0.056618 -0.149877   0.00

1          0.000281  0.002535*-0.007170 -0.005089  0.009637 -0.014623  0.001143 -0.017440  0.056618 -0.149876   0.00

2          0.000281  0.002535*-0.007170 -0.005089  0.009637 -0.014623  0.001143 -0.017440  0.056618 -0.149877   0.00

3          0.000281  0.002535 -0.007170 -0.005089  0.009637 -0.014623  0.001143*-0.017440  0.056618 -0.149876   0.00

4          0.000281  0.002535 -0.007170 -0.005089  0.009637 -0.014623  0.001143 -0.017440  0.056618 -0.149876

esd         0.000533  0.000611  0.000996  0.001116  0.001596  0.002887  0.003025  0.004196  0.007229  0.014379

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.118606  0.500000  0.500000  0.204997* 0.048403  0.076895  0.134289 -0.020222  0.000000  0.000000  0.086529   0.00

1          0.118606  0.500000  0.500000  0.204997* 0.048403  0.076895  0.134289 -0.020222  0.000000  0.000000  0.086529   0.00

2          0.118606  0.500000  0.500000  0.204997  0.048403  0.076895  0.134289*-0.020222  0.000000  0.000000  0.086529   0.00

3          0.118606  0.500000  0.500000  0.204997* 0.048403  0.076895  0.134290 -0.020222  0.000000  0.000000  0.086529   0.00

4          0.118606  0.500000  0.500000  0.204997  0.048403  0.076895  0.134290 -0.020222  0.000000  0.000000  0.086529

esd         0.028672  0.000000  0.000000  0.001292  0.004014  0.006576  0.006614  0.004821  0.000000  0.000000  0.003385

====================================================================================================================================

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.551176* 0.289704  0.000000  0.033492  0.055363  0.038929  0.003065  0.000000  0.000000  0.042595  -0.01

1          0.500000  0.551176* 0.289704  0.000000  0.033492  0.055363  0.038929  0.003065  0.000000  0.000000  0.042595  -0.01

2          0.500000  0.551176* 0.289704  0.000000  0.033492  0.055363  0.038929  0.003065  0.000000  0.000000  0.042594   0.00

3          0.500000  0.551176* 0.289704  0.000000  0.033492  0.055363  0.038929  0.003065  0.000000  0.000000  0.042594   0.00

4          0.500000  0.551176  0.289704  0.000000  0.033492  0.055363  0.038929  0.003065  0.000000  0.000000  0.042594

esd         0.000000  0.000030  0.000030  0.000000  0.000155  0.000234  0.000234  0.000152  0.000000  0.000000  0.000122

====================================================================================================================================

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.044728* 0.643704  0.000000  0.036555  0.029775  0.066279  0.000388  0.000000  0.000000  0.044203  -0.01

1          0.500000  0.044728* 0.643704  0.000000  0.036555  0.029775  0.066279  0.000388  0.000000  0.000000  0.044203  -0.01

2          0.500000  0.044728* 0.643704  0.000000  0.036555  0.029775  0.066279  0.000388  0.000000  0.000000  0.044203   0.00

3          0.500000  0.044728* 0.643704  0.000000  0.036555  0.029775  0.066279  0.000388  0.000000  0.000000  0.044203   0.00

4          0.500000  0.044728  0.643704  0.000000  0.036555  0.029775  0.066279  0.000388  0.000000  0.000000  0.044203

esd         0.000000  0.000032  0.000027  0.000000  0.000159  0.000167  0.000292  0.000132  0.000000  0.000000  0.000124

====================================================================================================================================

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.315450  0.996222* 0.000000  0.016587  0.030784  0.039435 -0.000975  0.000000  0.000000  0.028935  -0.01

1          0.500000  0.315450  0.996222* 0.000000  0.016587  0.030784  0.039435 -0.000975  0.000000  0.000000  0.028935   0.00

2          0.500000  0.315450* 0.996222  0.000000  0.016587  0.030784  0.039435 -0.000975  0.000000  0.000000  0.028935   0.00

3          0.500000  0.315450* 0.996222  0.000000  0.016587  0.030784  0.039435 -0.000975  0.000000  0.000000  0.028935   0.00

4          0.500000  0.315450  0.996222  0.000000  0.016587  0.030784  0.039435 -0.000975  0.000000  0.000000  0.028935

esd         0.000000  0.000022  0.000025  0.000000  0.000113  0.000155  0.000199  0.000110  0.000000  0.000000  0.000092

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   11:03:10 16-01-02

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.209133  0.153251* 0.000000  0.029352  0.022505  0.035525 -0.002912  0.000000  0.000000  0.029127  -0.01

1          0.500000  0.209133  0.153251* 0.000000  0.029352  0.022505  0.035525 -0.002912  0.000000  0.000000  0.029127   0.00

2          0.500000  0.209133  0.153251* 0.000000  0.029352  0.022505  0.035525 -0.002912  0.000000  0.000000  0.029127   0.00

3          0.500000  0.209133  0.153251* 0.000000  0.029352  0.022505  0.035525 -0.002912  0.000000  0.000000  0.029127   0.00

4          0.500000  0.209133  0.153251  0.000000  0.029352  0.022505  0.035525 -0.002912  0.000000  0.000000  0.029127

esd         0.000000  0.000101  0.000084  0.000000  0.000494  0.000491  0.000719  0.000391  0.000000  0.000000  0.000334

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.303644  0.423598* 0.268108  0.029376  0.027744  0.030398  0.001712 -0.001582 -0.003574  0.029173   0.01

1          1.000000  0.303644  0.423598* 0.268108  0.029376  0.027744  0.030398  0.001712 -0.001582 -0.003574  0.029173   0.00

2          1.000000  0.303644  0.423598* 0.268108  0.029376  0.027744  0.030398  0.001712 -0.001582 -0.003574  0.029173   0.00

3          1.000000  0.303644  0.423598* 0.268108  0.029376  0.027744  0.030398  0.001712 -0.001582 -0.003574  0.029173   0.00

4          1.000000  0.303644  0.423598  0.268108  0.029376  0.027744  0.030398  0.001712 -0.001582 -0.003574  0.029173

esd         0.000000  0.000067  0.000062  0.000113  0.000361  0.000365  0.000489  0.000303  0.000300  0.000302  0.000236

====================================================================================================================================

====================================================================================================================================

# Data at 373 K

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.987445  0.274774  0.241059  0.265838* 0.155455  0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108568   0.00

1          0.987445  0.274774  0.241059* 0.265838  0.155455  0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108568   0.00

2          0.987445  0.274774  0.241059  0.265838* 0.155455  0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108568   0.00

3          0.987445  0.274774* 0.241059  0.265838  0.155455  0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108568   0.00

4          0.987445  0.274774  0.241059  0.265838  0.155455* 0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108568   0.00

5          0.987445  0.274774  0.241059  0.265838  0.155455  0.070751  0.099497 -0.021819 -0.015237 -0.029549  0.108567

esd         0.001890  0.000149  0.000084  0.000189  0.001522  0.000881  0.001323  0.000842  0.000833  0.000641  0.000734

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.010633  0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179*-0.002882  0.009685 -0.026773   0.00

1          0.010633  0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179*-0.002882  0.009685 -0.026773   0.00

2          0.010633  0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179*-0.002882  0.009685 -0.026772   0.00

3          0.010633  0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179*-0.002882  0.009685 -0.026772   0.00

4          0.010633* 0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179 -0.002882  0.009685 -0.026772   0.00

5          0.010633  0.006501 -0.026114 -0.002375  0.003629  0.007271  0.000179 -0.002882  0.009685 -0.026773

esd         0.000589  0.000203  0.000516  0.000128  0.000210  0.000609  0.000124  0.000173  0.000401  0.001494

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.005753 -0.001796  0.002823  0.000356*-0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230 -0.000761  0.002032   0.00

1          0.005753 -0.001796  0.002823  0.000356*-0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230 -0.000761  0.002032   0.00

2          0.005754 -0.001796  0.002823  0.000356*-0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230 -0.000761  0.002032   0.00

3          0.005754 -0.001796  0.002823  0.000356 -0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230*-0.000761  0.002032   0.00

4          0.005754*-0.001796  0.002823  0.000356 -0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230 -0.000761  0.002032   0.00

5          0.005753 -0.001796  0.002823  0.000356 -0.000251 -0.000050 -0.000155  0.000230 -0.000761  0.002032

esd         0.000725  0.000211  0.000368  0.000094  0.000131  0.000375  0.000074  0.000079  0.000159  0.000569

====================================================================================================================================

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.000483 -0.000489* 0.000838 -0.000637  0.001459   0.00

1          0.000483 -0.000489* 0.000838 -0.000637  0.001459   0.00

2          0.000483 -0.000489* 0.000838 -0.000637  0.001459   0.00

3          0.000483 -0.000489* 0.000838 -0.000637  0.001459   0.00

4          0.000483 -0.000489* 0.000838 -0.000637  0.001459   0.00

5          0.000483 -0.000489  0.000838 -0.000637  0.001459

esd         0.000092  0.000092  0.000159  0.000389  0.001900

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  5

structure :                                                                                                   08:22:55 17-01-02

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.371781  0.215715* 0.487850  0.000000  0.192321  0.237752  0.047843  0.156202  0.000000  0.000000  0.159305   0.00

1          0.371781  0.215715  0.487850  0.000000  0.192319* 0.237752  0.047843  0.156201  0.000000  0.000000  0.159305   0.00

2          0.371781* 0.215715  0.487850  0.000000  0.192320  0.237752  0.047843  0.156201  0.000000  0.000000  0.159305   0.00

3          0.371783  0.215714  0.487850  0.000000  0.192320  0.237753  0.047843  0.156202* 0.000000  0.000000  0.159305   0.00

4          0.371781  0.215714  0.487850* 0.000000  0.192318  0.237751  0.047843  0.156200  0.000000  0.000000  0.159304   0.00

5          0.371781  0.215714  0.487850  0.000000  0.192318  0.237752  0.047843  0.156201  0.000000  0.000000  0.159305

esd         0.011575  0.001686  0.001957  0.000000  0.008775  0.013548  0.001117  0.010076  0.000000  0.000000  0.005393

====================================================================================================================================

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.028372  0.020506  0.000000  0.012867  0.000000  0.000493  0.001860  0.000000  0.002766* 0.000000   0.00

1          0.028371  0.020505  0.000000  0.012866  0.000000  0.000493  0.001859  0.000000  0.002766* 0.000000   0.00

2          0.028372  0.020505  0.000000  0.012866  0.000000  0.000493* 0.001859  0.000000  0.002767  0.000000   0.00

3          0.028372* 0.020505  0.000000  0.012866  0.000000  0.000493  0.001859  0.000000  0.002767  0.000000   0.00

4          0.028371  0.020505  0.000000  0.012866  0.000000  0.000494  0.001859* 0.000000  0.002767  0.000000   0.00

5          0.028371  0.020505  0.000000  0.012866  0.000000  0.000494  0.001859  0.000000  0.002767  0.000000

esd         0.005765  0.004900  0.000000  0.005041  0.000000  0.001456  0.005631  0.000000  0.001395  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.110675  0.291893  0.542463  0.000000  0.225740* 0.076170  0.072086  0.043870  0.000000  0.000000  0.124665   0.00

1          0.110675  0.291893  0.542463  0.000000  0.225738  0.076170  0.072085* 0.043871  0.000000  0.000000  0.124665   0.00

2          0.110675  0.291893  0.542463  0.000000  0.225737* 0.076170  0.072085  0.043871  0.000000  0.000000  0.124664   0.00

3          0.110675* 0.291893  0.542463  0.000000  0.225734  0.076170  0.072085  0.043871  0.000000  0.000000  0.124663   0.00

4          0.110676  0.291893* 0.542463  0.000000  0.225734  0.076171  0.072084  0.043872  0.000000  0.000000  0.124663   0.00

5          0.110675  0.291893  0.542463  0.000000  0.225733  0.076171  0.072084  0.043872  0.000000  0.000000  0.124663

esd         0.009156  0.003162  0.001753  0.000000  0.012233  0.005751  0.005636  0.007888  0.000000  0.000000  0.004882

====================================================================================================================================

Ag2'         C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.061727 -0.001354  0.000000 -0.002745  0.000000  0.019625 -0.001936* 0.000000  0.009826  0.000000   0.00

1          0.061727 -0.001354  0.000000 -0.002745* 0.000000  0.019625 -0.001936  0.000000  0.009826  0.000000   0.00

2          0.061727*-0.001354  0.000000 -0.002745  0.000000  0.019625 -0.001936  0.000000  0.009826  0.000000   0.00

3          0.061725*-0.001354  0.000000 -0.002745  0.000000  0.019625 -0.001936  0.000000  0.009826  0.000000   0.00

4          0.061724 -0.001354  0.000000 -0.002745  0.000000  0.019624 -0.001936* 0.000000  0.009826  0.000000   0.00

5          0.061725 -0.001354  0.000000 -0.002745  0.000000  0.019625 -0.001937  0.000000  0.009826  0.000000

esd         0.010023  0.003238  0.000000  0.001714  0.000000  0.004004  0.001744  0.000000  0.001998  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.057992  0.171576* 0.405660  0.000000  0.044699  0.304476  0.086223  0.009833  0.000000  0.000000  0.145133   0.00

1          0.057991  0.171576  0.405660  0.000000  0.044699  0.304473  0.086224* 0.009832  0.000000  0.000000  0.145132   0.00

2          0.057991  0.171576  0.405659* 0.000000  0.044699  0.304470  0.086225  0.009832  0.000000  0.000000  0.145131   0.00

3          0.057990  0.171576  0.405659  0.000000  0.044698  0.304466* 0.086226  0.009832  0.000000  0.000000  0.145130   0.00

4          0.057991  0.171575  0.405659  0.000000  0.044699  0.304462* 0.086226  0.009832  0.000000  0.000000  0.145129   0.00

5          0.057991  0.171576  0.405659  0.000000  0.044699  0.304459  0.086225  0.009832  0.000000  0.000000  0.145128

esd         0.007006  0.001509  0.003783  0.000000  0.005412  0.031334  0.009351  0.007173  0.000000  0.000000  0.011048

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  6

structure :                                                                                                   08:22:55 17-01-02

Ag2''        C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0         -0.004931*-0.012200  0.000000  0.008095  0.000000 -0.018883  0.062005  0.000000 -0.013664  0.000000   0.00

1         -0.004931 -0.012200  0.000000  0.008095* 0.000000 -0.018884  0.062005  0.000000 -0.013664  0.000000   0.00

2         -0.004930 -0.012200* 0.000000  0.008094  0.000000 -0.018884  0.062006  0.000000 -0.013664  0.000000   0.00

3         -0.004930 -0.012201  0.000000  0.008094  0.000000 -0.018885  0.062006* 0.000000 -0.013663  0.000000   0.00

4         -0.004930 -0.012200  0.000000  0.008094  0.000000 -0.018885  0.062001* 0.000000 -0.013663  0.000000   0.00

5         -0.004930 -0.012200  0.000000  0.008094  0.000000 -0.018884  0.061999  0.000000 -0.013662  0.000000

esd         0.002085  0.002339  0.000000  0.004077  0.000000  0.004555  0.022778  0.000000  0.009325  0.000000

====================================================================================================================================

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.401456  0.003109  0.134503 -0.125644  0.058169  0.130945  0.182160 -0.014534*-0.051945 -0.009788  0.123758   0.00

1          0.401454  0.003108  0.134503*-0.125642  0.058168  0.130943  0.182161 -0.014532 -0.051944 -0.009791  0.123757   0.00

2          0.401456  0.003109  0.134503 -0.125644  0.058169  0.130945  0.182160 -0.014534 -0.051945 -0.009787* 0.123758   0.00

3          0.401454  0.003109  0.134503 -0.125642  0.058168  0.130943  0.182161 -0.014532 -0.051944 -0.009791* 0.123757   0.00

4          0.401457  0.003109  0.134503 -0.125644  0.058169  0.130945* 0.182160 -0.014534 -0.051945 -0.009787  0.123758   0.00

5          0.401455  0.003109  0.134503 -0.125642  0.058168  0.130943  0.182161 -0.014533 -0.051945 -0.009790  0.123758

esd         0.015404  0.001596  0.000971  0.004070  0.003452  0.005398  0.011735  0.004084  0.005585  0.007877  0.004457

====================================================================================================================================

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.001119 -0.001483 -0.000249  0.003273  0.005974*-0.011186 -0.003986 -0.010838 -0.022062  0.050698   0.00

1          0.001119 -0.001483 -0.000248  0.003273* 0.005973 -0.011188 -0.003985 -0.010836 -0.022060  0.050704   0.00

2          0.001119 -0.001483 -0.000249  0.003273  0.005974 -0.011186 -0.003986 -0.010838*-0.022062  0.050697   0.00

3          0.001119 -0.001483 -0.000248  0.003273* 0.005973 -0.011188 -0.003985 -0.010836 -0.022061  0.050704   0.00

4          0.001119 -0.001483 -0.000249  0.003273  0.005974 -0.011186 -0.003986 -0.010838*-0.022062  0.050697   0.00

5          0.001119 -0.001483 -0.000249  0.003273  0.005973 -0.011188 -0.003985 -0.010837 -0.022061  0.050703

esd         0.001211  0.000831  0.002293  0.001034  0.001884  0.006020  0.001693  0.002898  0.004893  0.021644

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.113055  0.019998  0.864899  0.000000  0.043758  0.084272* 0.148311 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092114   0.00

1          0.113052  0.019998* 0.864899  0.000000  0.043758  0.084271  0.148311 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092113   0.00

2          0.113055  0.019998  0.864899  0.000000  0.043758  0.084272* 0.148312 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092114   0.00

3          0.113053  0.019998  0.864899  0.000000  0.043758  0.084271* 0.148312 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092114   0.00

4          0.113055  0.019999  0.864899  0.000000  0.043758  0.084272* 0.148312 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092114   0.00

5          0.113053  0.019998  0.864899  0.000000  0.043758  0.084271  0.148312 -0.012720  0.000000  0.000000  0.092114

esd         0.014977  0.001239  0.001422  0.000000  0.002457  0.004230  0.023200  0.002720  0.000000  0.000000  0.007903

====================================================================================================================================

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.373542  0.532185* 0.447885  0.234734  0.056076  0.207660  0.249590 -0.038408 -0.002352 -0.134382  0.171109   0.00

1          0.373546  0.532185  0.447885  0.234735* 0.056076  0.207664  0.249591 -0.038408 -0.002352 -0.134385  0.171111   0.00

2          0.373541  0.532185  0.447885  0.234734* 0.056076  0.207659  0.249589 -0.038409 -0.002352 -0.134381  0.171108   0.00

3          0.373545  0.532185  0.447885  0.234734* 0.056076  0.207663  0.249591 -0.038408 -0.002352 -0.134384  0.171110   0.00

4          0.373541  0.532185  0.447885* 0.234733  0.056076  0.207659  0.249589 -0.038408 -0.002352 -0.134381  0.171108   0.00

5          0.373544  0.532186  0.447885  0.234734  0.056076  0.207662  0.249591 -0.038408 -0.002353 -0.134383  0.171110

esd         0.014317  0.000606  0.001677  0.002118  0.001991  0.012522  0.007537  0.004114  0.003383  0.008744  0.004917

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   08:22:55 17-01-02

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.004683* 0.000477 -0.010192 -0.004851  0.009681 -0.003181  0.001270 -0.017335  0.060978 -0.198409   0.00

1          0.004683  0.000477 -0.010192 -0.004852  0.009681*-0.003181  0.001270 -0.017335  0.060979 -0.198410   0.00

2          0.004683  0.000477 -0.010192 -0.004851* 0.009681 -0.003181  0.001270 -0.017335  0.060978 -0.198409   0.00

3          0.004683  0.000477 -0.010192 -0.004852  0.009681 -0.003181  0.001270*-0.017335  0.060979 -0.198410   0.00

4          0.004683  0.000477 -0.010192 -0.004851  0.009681 -0.003181  0.001270 -0.017335  0.060978 -0.198409*  0.00

5          0.004683  0.000477 -0.010192 -0.004852  0.009681 -0.003181  0.001270 -0.017335  0.060979 -0.198412

esd         0.000750  0.000791  0.001175  0.001418  0.001792  0.003296  0.003100  0.004235  0.007601  0.017420

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.084057  0.500000  0.500000  0.227026  0.049662  0.108204* 0.177872 -0.000296  0.000000  0.000000  0.111913   0.00

1          0.084058  0.500000  0.500000  0.227026  0.049662  0.108206* 0.177872 -0.000296  0.000000  0.000000  0.111914   0.00

2          0.084057  0.500000  0.500000  0.227025  0.049663  0.108204* 0.177873 -0.000296  0.000000  0.000000  0.111914   0.00

3          0.084058  0.500000  0.500000  0.227025  0.049663  0.108206* 0.177872 -0.000296  0.000000  0.000000  0.111914   0.00

4          0.084057  0.500000  0.500000  0.227025  0.049663  0.108205* 0.177873 -0.000296  0.000000  0.000000  0.111913   0.00

5          0.084059  0.500000  0.500000  0.227025  0.049662  0.108206  0.177872 -0.000297  0.000000  0.000000  0.111913

esd         0.030611  0.000000  0.000000  0.002946  0.005598  0.012111  0.011582  0.008335  0.000000  0.000000  0.005889

====================================================================================================================================

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.549656* 0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705  -0.01

1          0.500000  0.549656* 0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705   0.00

2          0.500000  0.549656* 0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705   0.00

3          0.500000  0.549656* 0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705   0.00

4          0.500000  0.549656* 0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705   0.00

5          0.500000  0.549656  0.285181  0.000000  0.043618  0.075430  0.048067  0.004456  0.000000  0.000000  0.055705

esd         0.000000  0.000038  0.000038  0.000000  0.000204  0.000323  0.000297  0.000197  0.000000  0.000000  0.000161

====================================================================================================================================

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.049701  0.643403* 0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577  -0.01

1          0.500000  0.049701  0.643403* 0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577   0.00

2          0.500000  0.049701  0.643403* 0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577   0.00

3          0.500000  0.049701  0.643403* 0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577   0.00

4          0.500000  0.049701  0.643403* 0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577   0.00

5          0.500000  0.049701  0.643403  0.000000  0.050869  0.040116  0.081745  0.000826  0.000000  0.000000  0.057577

esd         0.000000  0.000040  0.000032  0.000000  0.000224  0.000210  0.000382  0.000169  0.000000  0.000000  0.000163

====================================================================================================================================

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.314188* 0.998227  0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934  -0.02

1          0.500000  0.314188* 0.998227  0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934  -0.01

2          0.500000  0.314188* 0.998227  0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934   0.00

3          0.500000  0.314188* 0.998227  0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934   0.00

4          0.500000  0.314188  0.998227* 0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934   0.00

5          0.500000  0.314188  0.998227  0.000000  0.022646  0.038043  0.047113 -0.000993  0.000000  0.000000  0.035934

esd         0.000000  0.000026  0.000028  0.000000  0.000132  0.000169  0.000236  0.000136  0.000000  0.000000  0.000106

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  8

structure :                                                                                                   08:22:55 17-01-02

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.206414* 0.153992  0.000000  0.038144  0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582   0.00

1          0.500000  0.206414* 0.153992  0.000000  0.038144  0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582   0.00

2          0.500000  0.206414* 0.153992  0.000000  0.038144  0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582   0.00

3          0.500000  0.206414  0.153992* 0.000000  0.038144  0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582   0.00

4          0.500000  0.206414  0.153992  0.000000  0.038144* 0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582   0.00

5          0.500000  0.206414  0.153992  0.000000  0.038144  0.029475  0.045127 -0.002964  0.000000  0.000000  0.037582

esd         0.000000  0.000121  0.000093  0.000000  0.000629  0.000582  0.000911  0.000468  0.000000  0.000000  0.000417

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.304423* 0.425685  0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084   0.00

1          1.000000  0.304423* 0.425685  0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084   0.00

2          1.000000  0.304423* 0.425685  0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084   0.00

3          1.000000  0.304423* 0.425685  0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084   0.00

4          1.000000  0.304423  0.425685* 0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084   0.00

5          1.000000  0.304423  0.425685  0.267997  0.039976  0.036813  0.037462  0.002716 -0.001924 -0.004507  0.038084

esd         0.000000  0.000082  0.000072  0.000133  0.000447  0.000446  0.000612  0.000376  0.000394  0.000365  0.000293

====================================================================================================================================

Data at 423 K

====================================================================================================================================

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.981477  0.273920* 0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

1          0.981477  0.273920* 0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

2          0.981477  0.273920  0.243405  0.261867* 0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

3          0.981477  0.273920* 0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

4          0.981477  0.273920* 0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

5          0.981477  0.273920* 0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120   0.00

6          0.981477  0.273920  0.243405  0.261867  0.184287  0.082203  0.117869 -0.028418 -0.014202 -0.035924  0.128120

esd         0.002706  0.000199  0.000142  0.000292  0.002129  0.001263  0.001849  0.001167  0.001172  0.000921  0.001030

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.010791  0.009300 -0.034479*-0.003971  0.006414  0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345   0.00

1          0.010791  0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414* 0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345   0.00

2          0.010791  0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414* 0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345   0.00

3          0.010791  0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414* 0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345   0.00

4          0.010791* 0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414  0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345   0.00

5          0.010791  0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414  0.006173  0.000245 -0.004338* 0.013987 -0.037345   0.00

6          0.010791  0.009300 -0.034479 -0.003971  0.006414  0.006173  0.000245 -0.004338  0.013987 -0.037345

esd         0.000882  0.000349  0.000842  0.000214  0.000346  0.000972  0.000220  0.000313  0.000719  0.002413

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

1          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

2          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

3          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

4          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

5          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182* 0.000197 -0.000867  0.002576   0.00

6          0.006630 -0.002965  0.005096  0.000608  0.000064 -0.001108 -0.000182  0.000197 -0.000867  0.002576

esd         0.001108  0.000348  0.000608  0.000157  0.000221  0.000606  0.000117  0.000132  0.000268  0.000935

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  6

structure :                                                                                                   11:00:47 16-01-02

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.000373 -0.000569  0.001282*-0.000760  0.001856   0.00

1          0.000373 -0.000569  0.001282*-0.000760  0.001856   0.00

2          0.000373 -0.000569  0.001282*-0.000760  0.001856   0.00

3          0.000373 -0.000569  0.001282*-0.000760  0.001856   0.00

4          0.000373 -0.000569  0.001282*-0.000760  0.001856   0.00

5          0.000373*-0.000569  0.001282 -0.000760  0.001856   0.00

6          0.000373 -0.000569  0.001282 -0.000760  0.001856

esd         0.000151  0.000152  0.000258  0.000619  0.002994

====================================================================================================================================

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.358706  0.215516  0.485982* 0.000000  0.237398  0.274755  0.054906  0.188122  0.000000  0.000000  0.189020   0.00

1          0.358705  0.215516* 0.485982  0.000000  0.237397  0.274752  0.054906  0.188120  0.000000  0.000000  0.189018   0.00

2          0.358705  0.215516  0.485982  0.000000  0.237399  0.274753  0.054906  0.188122* 0.000000  0.000000  0.189019   0.00

3          0.358705  0.215516* 0.485982  0.000000  0.237400  0.274754  0.054906  0.188123  0.000000  0.000000  0.189020   0.00

4          0.358705  0.215516* 0.485982  0.000000  0.237401  0.274754  0.054906  0.188124  0.000000  0.000000  0.189020   0.00

5          0.358706  0.215517* 0.485982  0.000000  0.237401  0.274754  0.054906  0.188124  0.000000  0.000000  0.189020   0.00

6          0.358706  0.215517  0.485982  0.000000  0.237402  0.274755  0.054906  0.188125  0.000000  0.000000  0.189021

esd         0.014003  0.002257  0.002608  0.000000  0.013911  0.020359  0.001532  0.015700  0.000000  0.000000  0.008235

====================================================================================================================================

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.039307  0.027384  0.000000  0.017295  0.000000  0.000619  0.003294* 0.000000  0.003130  0.000000   0.00

1          0.039307  0.027383* 0.000000  0.017294  0.000000  0.000619  0.003292  0.000000  0.003130  0.000000   0.00

2          0.039308* 0.027385  0.000000  0.017295  0.000000  0.000619  0.003293  0.000000  0.003130  0.000000   0.00

3          0.039309  0.027385  0.000000  0.017295  0.000000  0.000619* 0.003293  0.000000  0.003130  0.000000   0.00

4          0.039309  0.027385  0.000000  0.017295  0.000000  0.000619* 0.003293  0.000000  0.003130  0.000000   0.00

5          0.039309  0.027385* 0.000000  0.017295  0.000000  0.000618  0.003293  0.000000  0.003130  0.000000   0.00

6          0.039310  0.027386  0.000000  0.017295  0.000000  0.000618  0.003293  0.000000  0.003130  0.000000

esd         0.009394  0.007529  0.000000  0.007085  0.000000  0.002092  0.007825  0.000000  0.002033  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.127753  0.300545  0.546435* 0.000000  0.274622  0.080770  0.098554  0.041245  0.000000  0.000000  0.151315   0.00

1          0.127755  0.300544  0.546435  0.000000  0.274625* 0.080770  0.098554  0.041246  0.000000  0.000000  0.151316   0.00

2          0.127754  0.300544  0.546435  0.000000  0.274628* 0.080770  0.098554  0.041245  0.000000  0.000000  0.151317   0.00

3          0.127754  0.300544  0.546435  0.000000  0.274630* 0.080770  0.098554  0.041245  0.000000  0.000000  0.151318   0.00

4          0.127754  0.300544  0.546436  0.000000  0.274631  0.080770  0.098555* 0.041244  0.000000  0.000000  0.151319   0.00

5          0.127753  0.300544  0.546436  0.000000  0.274631* 0.080770  0.098555  0.041244  0.000000  0.000000  0.151319   0.00

6          0.127753  0.300544  0.546436  0.000000  0.274632  0.080770  0.098555  0.041243  0.000000  0.000000  0.151319

esd         0.011517  0.004057  0.001652  0.000000  0.016746  0.007071  0.008418  0.011366  0.000000  0.000000  0.006678

====================================================================================================================================

Ag2'         C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.050226 -0.011609* 0.000000 -0.004669  0.000000  0.032202 -0.002154  0.000000  0.019546  0.000000   0.00

1          0.050226*-0.011610  0.000000 -0.004669  0.000000  0.032202 -0.002154  0.000000  0.019546  0.000000   0.00

2          0.050227 -0.011610* 0.000000 -0.004669  0.000000  0.032202 -0.002154  0.000000  0.019546  0.000000   0.00

3          0.050227*-0.011610  0.000000 -0.004669  0.000000  0.032203 -0.002154  0.000000  0.019546  0.000000   0.00

4          0.050228 -0.011610  0.000000 -0.004669  0.000000  0.032203 -0.002154  0.000000  0.019546* 0.000000   0.00

5          0.050229 -0.011610  0.000000 -0.004669  0.000000  0.032203 -0.002154  0.000000  0.019546* 0.000000   0.00

6          0.050229 -0.011610  0.000000 -0.004669  0.000000  0.032203 -0.002154  0.000000  0.019546  0.000000

esd         0.014073  0.004841  0.000000  0.002388  0.000000  0.006034  0.001904  0.000000  0.003183  0.000000

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   11:00:47 16-01-02

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.075144* 0.174163  0.399893  0.000000  0.045239  0.274185  0.092212  0.002175  0.000000  0.000000  0.137212   0.00

1          0.075143  0.174163  0.399893* 0.000000  0.045239  0.274185  0.092212  0.002175  0.000000  0.000000  0.137212   0.00

2          0.075144  0.174163  0.399893  0.000000  0.045239  0.274187* 0.092212  0.002175  0.000000  0.000000  0.137213   0.00

3          0.075144  0.174163  0.399893* 0.000000  0.045239  0.274189  0.092212  0.002175  0.000000  0.000000  0.137213   0.00

4          0.075144  0.174163  0.399894  0.000000  0.045239  0.274191* 0.092211  0.002175  0.000000  0.000000  0.137214   0.00

5          0.075145  0.174163  0.399894  0.000000  0.045239  0.274192* 0.092211  0.002176  0.000000  0.000000  0.137214   0.00

6          0.075145  0.174163  0.399894  0.000000  0.045239  0.274194  0.092211  0.002176  0.000000  0.000000  0.137214

esd         0.008039  0.001303  0.003680  0.000000  0.004732  0.027419  0.008330  0.006444  0.000000  0.000000  0.009681

====================================================================================================================================

Ag2''        C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.002401 -0.010549  0.000000  0.007309  0.000000 -0.015480* 0.032290  0.000000 -0.012977  0.000000   0.00

1          0.002401*-0.010549  0.000000  0.007309  0.000000 -0.015480  0.032290  0.000000 -0.012977  0.000000   0.00

2          0.002401 -0.010549  0.000000  0.007309  0.000000 -0.015480  0.032291* 0.000000 -0.012978  0.000000   0.00

3          0.002401*-0.010549  0.000000  0.007309  0.000000 -0.015480  0.032292  0.000000 -0.012978  0.000000   0.00

4          0.002401 -0.010549  0.000000  0.007309  0.000000 -0.015480  0.032292* 0.000000 -0.012978  0.000000   0.00

5          0.002401 -0.010549  0.000000  0.007309* 0.000000 -0.015480  0.032293  0.000000 -0.012978  0.000000   0.00

6          0.002401 -0.010549  0.000000  0.007310  0.000000 -0.015480  0.032293  0.000000 -0.012978  0.000000

esd         0.001819  0.001984  0.000000  0.003374  0.000000  0.003730  0.014263  0.000000  0.007880  0.000000

====================================================================================================================================

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.416235  0.002728  0.133152 -0.129672  0.067011  0.154247  0.195986 -0.020040 -0.057693  0.001372* 0.139081   0.00

1          0.416234  0.002728  0.133152*-0.129672  0.067011  0.154246  0.195986 -0.020039 -0.057693  0.001371  0.139081   0.00

2          0.416234  0.002728  0.133152*-0.129672  0.067011  0.154246  0.195986 -0.020039 -0.057693  0.001370  0.139081   0.00

3          0.416235  0.002728  0.133152 -0.129672  0.067011  0.154246  0.195986*-0.020039 -0.057693  0.001370  0.139081   0.00

4          0.416234  0.002728  0.133152 -0.129672  0.067011  0.154246  0.195986 -0.020039*-0.057693  0.001371  0.139081   0.00

5          0.416234  0.002728  0.133152 -0.129672  0.067011  0.154247  0.195985 -0.020040 -0.057693* 0.001371  0.139081   0.00

6          0.416235  0.002728  0.133152 -0.129672  0.067011  0.154247  0.195986 -0.020040 -0.057693  0.001371  0.139081

esd         0.025219  0.002313  0.001378  0.006092  0.005468  0.009306  0.018287  0.005589  0.009133  0.010642  0.007078

====================================================================================================================================

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003368* 0.005788 -0.008206 -0.003124 -0.014238 -0.022182  0.034150   0.00

1          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003368* 0.005788 -0.008207 -0.003124 -0.014237 -0.022182  0.034152   0.00

2          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003368* 0.005788 -0.008207 -0.003124 -0.014237 -0.022181  0.034152   0.00

3          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003368* 0.005788 -0.008207 -0.003124 -0.014237 -0.022182  0.034152   0.00

4          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003367  0.005788 -0.008206 -0.003124 -0.014237*-0.022181  0.034151   0.00

5          0.000459*-0.000099 -0.000819  0.003368  0.005788 -0.008206 -0.003124 -0.014237 -0.022181  0.034150   0.00

6          0.000459 -0.000099 -0.000819  0.003367  0.005788 -0.008206 -0.003124 -0.014237 -0.022181  0.034150

esd         0.001576  0.001135  0.003273  0.001432  0.002623  0.008749  0.002541  0.004127  0.006959  0.029870

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.106420  0.019500  0.865353  0.000000  0.051935* 0.101405  0.156675 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

1          0.106419  0.019500  0.865353* 0.000000  0.051935  0.101405  0.156675 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

2          0.106419  0.019500  0.865353  0.000000  0.051935* 0.101405  0.156674 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

3          0.106419  0.019500  0.865353* 0.000000  0.051935  0.101405  0.156674 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

4          0.106419  0.019500  0.865353* 0.000000  0.051935  0.101405  0.156674 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

5          0.106420  0.019500* 0.865353  0.000000  0.051935  0.101405  0.156675 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338   0.00

6          0.106420  0.019500  0.865353  0.000000  0.051935  0.101405  0.156674 -0.015730  0.000000  0.000000  0.103338

esd         0.025162  0.002081  0.002029  0.000000  0.003530  0.006153  0.040052  0.004009  0.000000  0.000000  0.013558

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  8

structure :                                                                                                   11:00:47 16-01-02

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.325801  0.535868  0.446921  0.226579  0.068984* 0.219466  0.305966 -0.037566 -0.017801 -0.152418  0.198139   0.00

1          0.325802  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219467  0.305966 -0.037566 -0.017801*-0.152419  0.198139   0.00

2          0.325803  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219467  0.305966 -0.037566 -0.017801*-0.152419  0.198139   0.00

3          0.325803  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219467  0.305966 -0.037566 -0.017800*-0.152419  0.198139   0.00

4          0.325804  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219468  0.305965 -0.037566 -0.017800*-0.152419  0.198139   0.00

5          0.325804  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219468  0.305964 -0.037566 -0.017800*-0.152419  0.198138   0.00

6          0.325804  0.535868  0.446921  0.226580  0.068983  0.219468  0.305964 -0.037566 -0.017799 -0.152418  0.198138

esd         0.015351  0.000906  0.002212  0.003429  0.003621  0.014359  0.014117  0.005603  0.005069  0.011950  0.006820

====================================================================================================================================

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.010075 -0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010344* 0.012370 -0.039133  0.099025 -0.305108   0.00

1          0.010075 -0.000629*-0.018520 -0.004808  0.011239  0.010343  0.012370 -0.039133  0.099025 -0.305107   0.00

2          0.010075*-0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010343  0.012370 -0.039132  0.099024 -0.305105   0.00

3          0.010075 -0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010343* 0.012370 -0.039133  0.099025 -0.305104   0.00

4          0.010075 -0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010342  0.012370 -0.039132  0.099024 -0.305102*  0.00

5          0.010075*-0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010342  0.012370 -0.039132  0.099023 -0.305099   0.00

6          0.010075 -0.000629 -0.018520 -0.004808  0.011239  0.010342  0.012370 -0.039132  0.099023 -0.305098

esd         0.001297  0.001130  0.002113  0.001928  0.002644  0.006148  0.003554  0.005925  0.013253  0.037064

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.108465  0.500000  0.500000  0.240740  0.063343* 0.177420  0.167311 -0.032678  0.000000  0.000000  0.136025   0.00

1          0.108465  0.500000  0.500000  0.240740  0.063342  0.177422  0.167311 -0.032677* 0.000000  0.000000  0.136025   0.00

2          0.108465  0.500000  0.500000  0.240740  0.063342  0.177420  0.167310*-0.032676  0.000000  0.000000  0.136024   0.00

3          0.108464  0.500000  0.500000  0.240740  0.063341  0.177420  0.167310*-0.032676  0.000000  0.000000  0.136024   0.00

4          0.108464  0.500000  0.500000  0.240740* 0.063341  0.177420  0.167309 -0.032675  0.000000  0.000000  0.136024   0.00

5          0.108463  0.500000  0.500000  0.240741  0.063341  0.177419  0.167309*-0.032675  0.000000  0.000000  0.136023   0.00

6          0.108462  0.500000  0.500000  0.240741  0.063341  0.177418  0.167308 -0.032675  0.000000  0.000000  0.136022

esd         0.043652  0.000000  0.000000  0.003098  0.008279  0.030457  0.010191  0.013931  0.000000  0.000000  0.011055

====================================================================================================================================

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.548832  0.282395* 0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.01

1          0.500000  0.548832  0.282395* 0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.00

2          0.500000  0.548832  0.282395* 0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.00

3          0.500000  0.548832  0.282395* 0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.00

4          0.500000  0.548832  0.282395* 0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.00

5          0.500000  0.548832* 0.282395  0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185   0.00

6          0.500000  0.548832  0.282395  0.000000  0.049567  0.086617  0.053370  0.004658  0.000000  0.000000  0.063185

esd         0.000000  0.000048  0.000050  0.000000  0.000262  0.000458  0.000395  0.000264  0.000000  0.000000  0.000220

====================================================================================================================================

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.01

1          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.01

2          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.01

3          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.00

4          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.00

5          0.500000  0.052612  0.643243* 0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339   0.00

6          0.500000  0.052612  0.643243  0.000000  0.058098  0.046734  0.091186  0.001862  0.000000  0.000000  0.065339

esd         0.000000  0.000050  0.000043  0.000000  0.000295  0.000302  0.000506  0.000232  0.000000  0.000000  0.000220

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  9

structure :                                                                                                   11:00:47 16-01-02

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706  -0.01

1          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706  -0.01

2          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706   0.00

3          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706   0.00

4          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706   0.00

5          0.500000  0.313374  0.999431* 0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706   0.00

6          0.500000  0.313374  0.999431  0.000000  0.025567  0.041961  0.051589 -0.001247  0.000000  0.000000  0.039706

esd         0.000000  0.000033  0.000038  0.000000  0.000160  0.000224  0.000302  0.000179  0.000000  0.000000  0.000136

====================================================================================================================================

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

1          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

2          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

3          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

4          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

5          0.500000  0.204516  0.154428* 0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948   0.00

6          0.500000  0.204516  0.154428  0.000000  0.042683  0.031729  0.051432 -0.001522  0.000000  0.000000  0.041948

esd         0.000000  0.000149  0.000121  0.000000  0.000782  0.000805  0.001208  0.000619  0.000000  0.000000  0.000550

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.304888  0.426909* 0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

1          1.000000  0.304888  0.426909* 0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

2          1.000000  0.304888  0.426909* 0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

3          1.000000  0.304888  0.426909* 0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

4          1.000000  0.304888* 0.426909  0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

5          1.000000  0.304888  0.426909  0.268040* 0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808   0.00

6          1.000000  0.304888  0.426909  0.268040  0.045785  0.041445  0.041195  0.002163 -0.001275 -0.004884  0.042808

esd         0.000000  0.000101  0.000096  0.000171  0.000559  0.000615  0.000797  0.000518  0.000520  0.000497  0.000384

====================================================================================================================================

Data at 473 K

====================================================================================================================================

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.983495  0.273342* 0.245217  0.258241  0.210751  0.097005  0.133682 -0.035028 -0.013601 -0.041166  0.147146   0.00

1          0.983495  0.273342* 0.245217  0.258241  0.210751  0.097005  0.133682 -0.035028 -0.013601 -0.041166  0.147146   0.00

2          0.983495  0.273342* 0.245217  0.258241  0.210751  0.097004  0.133682 -0.035028 -0.013601 -0.041166  0.147146   0.00

3          0.983495  0.273342* 0.245217  0.258241  0.210751  0.097004  0.133682 -0.035028 -0.013601 -0.041166  0.147146   0.00

4          0.983495  0.273342  0.245217  0.258241  0.210751  0.097004  0.133682 -0.035028 -0.013601 -0.041166  0.147146

esd         0.003111  0.000238  0.000177  0.000354  0.002482  0.001536  0.002149  0.001401  0.001390  0.001108  0.001208

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.009731  0.011948 -0.042012 -0.005232* 0.009126  0.004802  0.000310 -0.006193  0.018132 -0.047096   0.00

1          0.009731  0.011948 -0.042012 -0.005232* 0.009126  0.004802  0.000310 -0.006193  0.018132 -0.047096   0.00

2          0.009731  0.011948 -0.042012 -0.005232* 0.009126  0.004802  0.000310 -0.006193  0.018132 -0.047096   0.00

3          0.009731  0.011948 -0.042012*-0.005232  0.009126  0.004802  0.000310 -0.006193  0.018132 -0.047096   0.00

4          0.009731  0.011948 -0.042012 -0.005232  0.009126  0.004802  0.000310 -0.006193  0.018132 -0.047096

esd         0.001142  0.000473  0.001084  0.000288  0.000460  0.001269  0.000300  0.000431  0.000940  0.003057

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.007781 -0.003988  0.007254  0.001049* 0.000487 -0.003655 -0.000390  0.000038 -0.000600  0.002881   0.00

1          0.007781 -0.003988  0.007254  0.001049* 0.000487 -0.003655 -0.000390  0.000038 -0.000600  0.002881   0.00

2          0.007781 -0.003988  0.007254  0.001049* 0.000487 -0.003655 -0.000390  0.000038 -0.000600  0.002881   0.00

3          0.007781 -0.003988  0.007254  0.001049* 0.000487 -0.003655 -0.000390  0.000038 -0.000600  0.002881   0.00

4          0.007781 -0.003988  0.007254  0.001049  0.000487 -0.003655 -0.000390  0.000038 -0.000600  0.002881

esd         0.001394  0.000463  0.000808  0.000214  0.000301  0.000791  0.000159  0.000175  0.000358  0.001181

====================================================================================================================================

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.000978 -0.000785  0.001200* 0.000500  0.000289   0.00

1          0.000978 -0.000785  0.001200* 0.000500  0.000289   0.00

2          0.000978 -0.000785  0.001200* 0.000500  0.000289   0.00

3          0.000978 -0.000785  0.001200* 0.000500  0.000289   0.00

4          0.000978 -0.000785  0.001200  0.000500  0.000289

esd         0.000214  0.000202  0.000321  0.000773  0.003692

====================================================================================================================================

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.346861  0.214801  0.484112  0.000000  0.260172* 0.304080  0.062830  0.204958  0.000000  0.000000  0.209027   0.00

1          0.346859  0.214800  0.484112  0.000000  0.260166* 0.304080  0.062830  0.204954  0.000000  0.000000  0.209025   0.00

2          0.346857  0.214800  0.484112  0.000000  0.260160* 0.304079  0.062830  0.204951  0.000000  0.000000  0.209023   0.00

3          0.346854  0.214799  0.484112  0.000000  0.260154* 0.304076  0.062830  0.204946  0.000000  0.000000  0.209020   0.00

4          0.346853  0.214799  0.484112  0.000000  0.260150  0.304075  0.062830  0.204943  0.000000  0.000000  0.209018

esd         0.014515  0.002470  0.002753  0.000000  0.017033  0.023324  0.001781  0.018669  0.000000  0.000000  0.009645

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   12:52:24 16-01-02

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.043783* 0.029064  0.000000  0.018319  0.000000 -0.001489  0.003161  0.000000  0.001574  0.000000   0.00

1          0.043779* 0.029062  0.000000  0.018319  0.000000 -0.001489  0.003163  0.000000  0.001575  0.000000   0.00

2          0.043775* 0.029060  0.000000  0.018318  0.000000 -0.001489  0.003164  0.000000  0.001575  0.000000   0.00

3          0.043771* 0.029058  0.000000  0.018317  0.000000 -0.001489  0.003164  0.000000  0.001576  0.000000   0.00

4          0.043769  0.029056  0.000000  0.018317  0.000000 -0.001488  0.003165  0.000000  0.001576  0.000000

esd         0.011812  0.009126  0.000000  0.007967  0.000000  0.002528  0.008550  0.000000  0.002430  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.141077  0.305916  0.547257* 0.000000  0.283632  0.088341  0.116089  0.029997  0.000000  0.000000  0.162687   0.00

1          0.141078  0.305917  0.547256* 0.000000  0.283622  0.088343  0.116086  0.030000  0.000000  0.000000  0.162684   0.00

2          0.141079  0.305917  0.547255* 0.000000  0.283614  0.088344  0.116084  0.030003  0.000000  0.000000  0.162681   0.00

3          0.141081  0.305917  0.547254* 0.000000  0.283608  0.088346  0.116081  0.030006  0.000000  0.000000  0.162678   0.00

4          0.141081  0.305917  0.547254  0.000000  0.283602  0.088347  0.116079  0.030008  0.000000  0.000000  0.162676

esd         0.011517  0.004106  0.001515  0.000000  0.017832  0.007152  0.009168  0.011929  0.000000  0.000000  0.007096

====================================================================================================================================

Ag2'         C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.043224 -0.017452  0.000000 -0.005342  0.000000  0.032879 -0.003428* 0.000000  0.022263  0.000000   0.00

1          0.043224 -0.017451  0.000000 -0.005342  0.000000  0.032877 -0.003429  0.000000  0.022261* 0.000000   0.00

2          0.043224 -0.017450  0.000000 -0.005342  0.000000  0.032876 -0.003430  0.000000  0.022260* 0.000000   0.00

3          0.043223 -0.017449  0.000000 -0.005342  0.000000  0.032874 -0.003430  0.000000  0.022259* 0.000000   0.00

4          0.043223 -0.017448  0.000000 -0.005342  0.000000  0.032873 -0.003431  0.000000  0.022258  0.000000

esd         0.015412  0.005131  0.000000  0.002615  0.000000  0.006680  0.001902  0.000000  0.003417  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.085327  0.174014  0.398505  0.000000  0.053886  0.288560* 0.099265 -0.012965  0.000000  0.000000  0.147237   0.00

1          0.085328  0.174014* 0.398505  0.000000  0.053887  0.288555  0.099266 -0.012965  0.000000  0.000000  0.147236   0.00

2          0.085328  0.174014* 0.398505  0.000000  0.053887  0.288552  0.099267 -0.012965  0.000000  0.000000  0.147235   0.00

3          0.085329  0.174013* 0.398504  0.000000  0.053887  0.288548  0.099268 -0.012965  0.000000  0.000000  0.147235   0.00

4          0.085329  0.174013  0.398504  0.000000  0.053888  0.288545  0.099269 -0.012965  0.000000  0.000000  0.147234

esd         0.008398  0.001329  0.003320  0.000000  0.004760  0.025407  0.008647  0.006374  0.000000  0.000000  0.009085

====================================================================================================================================

Ag2''        C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.004998 -0.010836  0.000000  0.003447* 0.000000 -0.014041  0.036464  0.000000 -0.024863  0.000000   0.00

1          0.004998 -0.010836  0.000000  0.003446* 0.000000 -0.014041  0.036463  0.000000 -0.024862  0.000000   0.00

2          0.004998 -0.010835  0.000000  0.003446  0.000000 -0.014041  0.036462  0.000000 -0.024860* 0.000000   0.00

3          0.004998 -0.010835  0.000000  0.003445  0.000000 -0.014041  0.036460  0.000000 -0.024859* 0.000000   0.00

4          0.004998 -0.010835  0.000000  0.003445  0.000000 -0.014041  0.036459  0.000000 -0.024858  0.000000

esd         0.001949  0.001964  0.000000  0.003559  0.000000  0.003832  0.013726  0.000000  0.007675  0.000000

====================================================================================================================================

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.417672  0.004178  0.131792*-0.134072  0.077242  0.174493  0.203908 -0.026242 -0.063228  0.008045  0.151881   0.00

1          0.417675  0.004178  0.131791*-0.134071  0.077242  0.174495  0.203910 -0.026242 -0.063228  0.008045  0.151882   0.00

2          0.417678  0.004177  0.131791*-0.134070  0.077242  0.174496  0.203912 -0.026241 -0.063229  0.008043  0.151883   0.00

3          0.417679  0.004177  0.131791*-0.134070  0.077242  0.174497  0.203913 -0.026241 -0.063229  0.008043  0.151884   0.00

4          0.417681  0.004177  0.131791 -0.134070  0.077242  0.174498  0.203914 -0.026240 -0.063229  0.008042  0.151885

esd         0.029731  0.002788  0.001737  0.006974  0.006382  0.012243  0.018727  0.007355  0.009787  0.013106  0.007756

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  8

structure :                                                                                                   12:52:24 16-01-02

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.002479 -0.001267 -0.004795  0.003908  0.008565  0.000180 -0.002189*-0.013881 -0.027216  0.013594   0.00

1          0.002479 -0.001267 -0.004795* 0.003908  0.008565  0.000179 -0.002190 -0.013881 -0.027216  0.013598   0.00

2          0.002479 -0.001267 -0.004794  0.003908  0.008565  0.000178 -0.002190*-0.013881 -0.027216  0.013600   0.00

3          0.002479 -0.001267 -0.004794  0.003908  0.008565  0.000178 -0.002190*-0.013881 -0.027216  0.013602   0.00

4          0.002479 -0.001267 -0.004794  0.003908  0.008565  0.000177 -0.002191 -0.013881 -0.027217  0.013603

esd         0.001936  0.001616  0.003720  0.002000  0.003495  0.009225  0.003129  0.005445  0.008678  0.030367

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.111319  0.019716  0.864834  0.000000  0.058701  0.108904* 0.181257 -0.019535  0.000000  0.000000  0.116287   0.00

1          0.111317  0.019716  0.864834  0.000000  0.058701  0.108903* 0.181257 -0.019535  0.000000  0.000000  0.116287   0.00

2          0.111314  0.019716  0.864834  0.000000  0.058701  0.108902* 0.181252 -0.019535  0.000000  0.000000  0.116285   0.00

3          0.111313  0.019716  0.864834  0.000000  0.058701  0.108900* 0.181253 -0.019535  0.000000  0.000000  0.116285   0.00

4          0.111311  0.019716  0.864834  0.000000  0.058701  0.108899  0.181250 -0.019536  0.000000  0.000000  0.116283

esd         0.029882  0.001979  0.001989  0.000000  0.003651  0.007492  0.054773  0.004599  0.000000  0.000000  0.018468

====================================================================================================================================

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.323939  0.535151* 0.447571  0.223789  0.085273  0.214024  0.330815 -0.031117 -0.033650 -0.144601  0.210037   0.00

1          0.323939  0.535152* 0.447571  0.223788  0.085272  0.214028  0.330814 -0.031118 -0.033650 -0.144602  0.210038   0.00

2          0.323940  0.535152* 0.447571  0.223788  0.085271  0.214032  0.330813 -0.031118 -0.033650 -0.144603  0.210039   0.00

3          0.323940  0.535153* 0.447571  0.223787  0.085270  0.214035  0.330814 -0.031118 -0.033650 -0.144605  0.210040   0.00

4          0.323940  0.535153  0.447571  0.223787  0.085269  0.214038  0.330815 -0.031118 -0.033650 -0.144606  0.210041

esd         0.015872  0.001067  0.002545  0.003947  0.004590  0.014984  0.018951  0.007374  0.006236  0.013273  0.008197

====================================================================================================================================

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.013523*-0.001054 -0.025594 -0.003376  0.009211  0.024720  0.013168 -0.034491  0.091584 -0.321750   0.00

1          0.013524*-0.001054 -0.025594 -0.003376  0.009211  0.024721  0.013168 -0.034490  0.091581 -0.321751   0.00

2          0.013525*-0.001054 -0.025594 -0.003376  0.009212  0.024722  0.013168 -0.034489  0.091580 -0.321754   0.00

3          0.013525*-0.001054 -0.025594 -0.003377  0.009212  0.024724  0.013168 -0.034489  0.091579 -0.321758   0.00

4          0.013526 -0.001054 -0.025595 -0.003377  0.009212  0.024725  0.013167 -0.034489  0.091578 -0.321762

esd         0.001923  0.001419  0.003212  0.002045  0.002772  0.008797  0.003960  0.006141  0.014226  0.043807

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.090309  0.500000  0.500000  0.248257  0.067913  0.140620  0.152171 -0.033089* 0.000000  0.000000  0.120235   0.00

1          0.090308  0.500000  0.500000  0.248258  0.067910  0.140624  0.152171 -0.033085* 0.000000  0.000000  0.120235   0.00

2          0.090308  0.500000  0.500000  0.248258  0.067908  0.140628  0.152172 -0.033081* 0.000000  0.000000  0.120236   0.00

3          0.090309  0.500000  0.500000  0.248258  0.067906  0.140632  0.152172 -0.033078* 0.000000  0.000000  0.120237   0.00

4          0.090309  0.500000  0.500000  0.248258  0.067905  0.140636  0.152172 -0.033076  0.000000  0.000000  0.120238

esd         0.049521  0.000000  0.000000  0.003698  0.008538  0.028721  0.011780  0.012711  0.000000  0.000000  0.010732

====================================================================================================================================

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.548371  0.280513* 0.000000  0.055904  0.095379  0.058880  0.004654  0.000000  0.000000  0.070054  -0.01

1          0.500000  0.548371  0.280513* 0.000000  0.055904  0.095379  0.058880  0.004654  0.000000  0.000000  0.070054   0.00

2          0.500000  0.548371  0.280513* 0.000000  0.055904  0.095379  0.058880  0.004654  0.000000  0.000000  0.070055   0.00

3          0.500000  0.548371  0.280513* 0.000000  0.055904  0.095379  0.058880  0.004654  0.000000  0.000000  0.070055   0.00

4          0.500000  0.548371  0.280513  0.000000  0.055904  0.095379  0.058880  0.004654  0.000000  0.000000  0.070055

esd         0.000000  0.000053  0.000055  0.000000  0.000289  0.000517  0.000440  0.000294  0.000000  0.000000  0.000246

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  9

structure :                                                                                                   12:52:24 16-01-02

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.054467  0.643112  0.000000  0.064419* 0.052662  0.100776  0.002160  0.000000  0.000000  0.072619   0.00

1          0.500000  0.054467  0.643112  0.000000  0.064419  0.052662* 0.100776  0.002160  0.000000  0.000000  0.072619   0.00

2          0.500000  0.054467  0.643112* 0.000000  0.064419  0.052662  0.100776  0.002160  0.000000  0.000000  0.072619   0.00

3          0.500000  0.054467  0.643112* 0.000000  0.064419  0.052662  0.100776  0.002160  0.000000  0.000000  0.072619   0.00

4          0.500000  0.054467  0.643112  0.000000  0.064419  0.052662  0.100776  0.002160  0.000000  0.000000  0.072619

esd         0.000000  0.000054  0.000047  0.000000  0.000333  0.000337  0.000573  0.000257  0.000000  0.000000  0.000248

====================================================================================================================================

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.312758* 1.000295  0.000000  0.029642  0.046313  0.056065 -0.001111  0.000000  0.000000  0.044007   0.01

1          0.500000  0.312758* 1.000295  0.000000  0.029642  0.046313  0.056065 -0.001111  0.000000  0.000000  0.044007   0.01

2          0.500000  0.312758* 1.000295  0.000000  0.029642  0.046313  0.056065 -0.001111  0.000000  0.000000  0.044007   0.00

3          0.500000  0.312758  1.000295* 0.000000  0.029642  0.046313  0.056065 -0.001111  0.000000  0.000000  0.044007   0.00

4          0.500000  0.312758  1.000295  0.000000  0.029642  0.046314  0.056065 -0.001111  0.000000  0.000000  0.044007

esd         0.000000  0.000035  0.000041  0.000000  0.000172  0.000239  0.000326  0.000198  0.000000  0.000000  0.000146

====================================================================================================================================

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.203149  0.154621* 0.000000  0.048686  0.035619  0.056667 -0.001114  0.000000  0.000000  0.046991   0.00

1          0.500000  0.203149  0.154621* 0.000000  0.048686  0.035619  0.056667 -0.001114  0.000000  0.000000  0.046991   0.00

2          0.500000  0.203149  0.154621* 0.000000  0.048686  0.035619  0.056667 -0.001114  0.000000  0.000000  0.046991   0.00

3          0.500000  0.203149  0.154621* 0.000000  0.048686  0.035619  0.056667 -0.001114  0.000000  0.000000  0.046991   0.00

4          0.500000  0.203149  0.154621  0.000000  0.048686  0.035619  0.056667 -0.001114  0.000000  0.000000  0.046991

esd         0.000000  0.000162  0.000130  0.000000  0.000858  0.000859  0.001328  0.000692  0.000000  0.000000  0.000600

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.305297  0.427726  0.267949  0.052165  0.046597  0.045861  0.002365 -0.001566 -0.005347* 0.048208   0.00

1          1.000000  0.305297  0.427726  0.267949  0.052165  0.046597  0.045861  0.002365 -0.001566 -0.005347* 0.048208   0.00

2          1.000000  0.305297  0.427726  0.267949  0.052165  0.046597  0.045861  0.002365 -0.001566 -0.005347* 0.048208   0.00

3          1.000000  0.305297  0.427726  0.267949  0.052165  0.046597* 0.045861  0.002365 -0.001566 -0.005347  0.048208   0.00

4          1.000000  0.305297  0.427726  0.267949  0.052165  0.046597  0.045861  0.002365 -0.001566 -0.005346  0.048208

esd         0.000000  0.000111  0.000103  0.000185  0.000606  0.000671  0.000874  0.000590  0.000586  0.000550  0.000419

====================================================================================================================================

Data at 523 K

====================================================================================================================================

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.987388  0.272540  0.247335* 0.253909  0.243228  0.116512  0.154594 -0.041840 -0.013762 -0.047915  0.171445   0.00

1          0.987388  0.272540* 0.247335  0.253909  0.243228  0.116512  0.154594 -0.041840 -0.013762 -0.047915  0.171445   0.00

2          0.987388  0.272540  0.247335* 0.253909  0.243228  0.116512  0.154594 -0.041840 -0.013762 -0.047915  0.171445   0.00

3          0.987387  0.272540* 0.247335  0.253909  0.243228  0.116512  0.154594 -0.041840 -0.013762 -0.047915  0.171445   0.00

4          0.987387  0.272540  0.247335  0.253909  0.243228  0.116512  0.154594 -0.041840 -0.013762 -0.047915  0.171445

esd         0.002470  0.000243  0.000166  0.000312  0.002545  0.001630  0.002360  0.001504  0.001505  0.001260  0.001278

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.005835  0.015339*-0.049808 -0.007030  0.013164  0.002334  0.000808 -0.008733  0.023381 -0.059728   0.00

1          0.005835  0.015339*-0.049808 -0.007030  0.013164  0.002334  0.000808 -0.008733  0.023381 -0.059728   0.00

2          0.005835  0.015339 -0.049808 -0.007030  0.013164* 0.002334  0.000808 -0.008733  0.023381 -0.059728   0.00

3          0.005835  0.015339 -0.049808 -0.007030  0.013164* 0.002334  0.000808 -0.008733  0.023381 -0.059727   0.00

4          0.005835  0.015339 -0.049808 -0.007030  0.013164  0.002334  0.000808 -0.008733  0.023381 -0.059727

esd         0.001352  0.000552  0.001154  0.000327  0.000523  0.001440  0.000327  0.000501  0.001068  0.003317

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.008671 -0.004954  0.010482  0.001523  0.001736 -0.010158 -0.000354*-0.000720  0.000312  0.002240   0.00

1          0.008671 -0.004954  0.010482  0.001523  0.001736 -0.010158 -0.000354*-0.000720  0.000312  0.002240   0.00

2          0.008671 -0.004954  0.010482  0.001523  0.001736 -0.010158 -0.000354*-0.000720  0.000312  0.002240   0.00

3          0.008671 -0.004954  0.010482  0.001523  0.001736 -0.010158 -0.000354*-0.000720  0.000312  0.002240   0.00

4          0.008671 -0.004954  0.010482  0.001523  0.001736 -0.010158 -0.000354 -0.000720  0.000312  0.002240

esd         0.001687  0.000567  0.000987  0.000263  0.000374  0.000960  0.000193  0.000215  0.000449  0.001396

====================================================================================================================================

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.001482 -0.000948  0.001890* 0.001822  0.001246   0.00

1          0.001482 -0.000948  0.001890* 0.001822  0.001246   0.00

2          0.001482 -0.000948  0.001890* 0.001822  0.001246   0.00

3          0.001482 -0.000948  0.001890  0.001822* 0.001246   0.00

4          0.001482 -0.000948  0.001890  0.001822  0.001246

esd         0.000262  0.000247  0.000384  0.000929  0.004448

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  5

structure :                                                                                                   12:51:36 16-01-02

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.346226  0.217743  0.485408  0.000000  0.315742  0.345303  0.072127* 0.239729  0.000000  0.000000  0.244391   0.00

1          0.346226  0.217743  0.485408  0.000000  0.315742* 0.345304  0.072127  0.239729  0.000000  0.000000  0.244391   0.00

2          0.346225  0.217743  0.485408  0.000000  0.315740  0.345303  0.072127  0.239728* 0.000000  0.000000  0.244390   0.00

3          0.346224* 0.217743  0.485408  0.000000  0.315739  0.345301  0.072127  0.239726  0.000000  0.000000  0.244389   0.00

4          0.346223  0.217743  0.485408  0.000000  0.315737  0.345299  0.072127  0.239725  0.000000  0.000000  0.244388

esd         0.010746  0.001971  0.002097  0.000000  0.016322  0.019884  0.001866  0.016377  0.000000  0.000000  0.008598

====================================================================================================================================

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.055113  0.035040  0.000000  0.024880  0.000000 -0.004751* 0.009095  0.000000  0.000480  0.000000   0.00

1          0.055113* 0.035040  0.000000  0.024880  0.000000 -0.004751  0.009095  0.000000  0.000480  0.000000   0.00

2          0.055112* 0.035039  0.000000  0.024879  0.000000 -0.004751  0.009095  0.000000  0.000480  0.000000   0.00

3          0.055111* 0.035039  0.000000  0.024879  0.000000 -0.004751  0.009095  0.000000  0.000480  0.000000   0.00

4          0.055111  0.035038  0.000000  0.024879  0.000000 -0.004751  0.009096  0.000000  0.000480  0.000000

esd         0.014205  0.009529  0.000000  0.007460  0.000000  0.002818  0.007835  0.000000  0.002624  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.138920  0.311476* 0.551924  0.000000  0.276251  0.087630  0.153078  0.008109  0.000000  0.000000  0.172320   0.00

1          0.138920  0.311476  0.551924  0.000000  0.276250  0.087630  0.153077  0.008109* 0.000000  0.000000  0.172319   0.00

2          0.138920  0.311475  0.551924  0.000000  0.276248  0.087630  0.153076  0.008110* 0.000000  0.000000  0.172318   0.00

3          0.138920  0.311475  0.551924  0.000000  0.276248  0.087630  0.153075* 0.008112  0.000000  0.000000  0.172317   0.00

4          0.138921  0.311475  0.551924  0.000000  0.276246  0.087630  0.153074  0.008113  0.000000  0.000000  0.172317

esd         0.007416  0.002722  0.001055  0.000000  0.015980  0.004657  0.009024  0.007471  0.000000  0.000000  0.006311

====================================================================================================================================

Ag2'         C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.033208 -0.015875  0.000000 -0.004661  0.000000  0.045051 -0.000422  0.000000  0.037391* 0.000000   0.00

1          0.033207 -0.015875  0.000000 -0.004661  0.000000  0.045050 -0.000422  0.000000  0.037390* 0.000000   0.00

2          0.033206 -0.015875  0.000000 -0.004661  0.000000  0.045049 -0.000422  0.000000  0.037390* 0.000000   0.00

3          0.033206 -0.015875  0.000000 -0.004661  0.000000  0.045048 -0.000422  0.000000  0.037389* 0.000000   0.00

4          0.033205 -0.015875  0.000000 -0.004661  0.000000  0.045047 -0.000422  0.000000  0.037389  0.000000

esd         0.013573  0.004081  0.000000  0.001622  0.000000  0.008062  0.001331  0.000000  0.004084  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.096635  0.173600* 0.395767  0.000000  0.059742  0.305910  0.109678 -0.016962  0.000000  0.000000  0.158443   0.00

1          0.096634  0.173600  0.395767  0.000000  0.059742  0.305909  0.109678 -0.016962* 0.000000  0.000000  0.158443   0.00

2          0.096635  0.173600  0.395767  0.000000  0.059742  0.305910* 0.109678 -0.016962  0.000000  0.000000  0.158443   0.00

3          0.096635  0.173600  0.395767  0.000000  0.059742* 0.305909  0.109678 -0.016962  0.000000  0.000000  0.158443   0.00

4          0.096635  0.173600  0.395767  0.000000  0.059742  0.305909  0.109677 -0.016962  0.000000  0.000000  0.158443

esd         0.007599  0.001143  0.002831  0.000000  0.004478  0.020606  0.007841  0.005809  0.000000  0.000000  0.007499

====================================================================================================================================

Ag2''        C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.006967*-0.012091  0.000000  0.003659  0.000000 -0.017507  0.020020  0.000000 -0.034510  0.000000   0.00

1          0.006967*-0.012091  0.000000  0.003659  0.000000 -0.017507  0.020020  0.000000 -0.034510  0.000000   0.00

2          0.006967 -0.012091  0.000000  0.003659  0.000000 -0.017507* 0.020020  0.000000 -0.034510  0.000000   0.00

3          0.006967*-0.012091  0.000000  0.003659  0.000000 -0.017507  0.020020  0.000000 -0.034509  0.000000   0.00

4          0.006968 -0.012091  0.000000  0.003659  0.000000 -0.017506  0.020020  0.000000 -0.034509  0.000000

esd         0.001952  0.001949  0.000000  0.003230  0.000000  0.003831  0.009403  0.000000  0.006644  0.000000

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  6

structure :                                                                                                   12:51:36 16-01-02

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.443154 -0.002165  0.132209*-0.115536  0.091747  0.206572  0.266477 -0.027592 -0.079157 -0.008769  0.188265   0.00

1          0.443157 -0.002165  0.132209*-0.115537  0.091747  0.206572  0.266476 -0.027592 -0.079157 -0.008768  0.188265   0.00

2          0.443158 -0.002165  0.132208*-0.115537  0.091746  0.206573  0.266475 -0.027593 -0.079156 -0.008766  0.188265   0.00

3          0.443160 -0.002165  0.132208 -0.115538  0.091746* 0.206573  0.266473 -0.027593 -0.079155 -0.008765  0.188264   0.00

4          0.443161 -0.002165  0.132208 -0.115538  0.091745  0.206573  0.266471 -0.027593 -0.079154 -0.008764  0.188263

esd         0.023373  0.001166  0.001048  0.003864  0.003874  0.009536  0.018824  0.004326  0.006320  0.007565  0.007152

====================================================================================================================================

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0         -0.004374  0.002612* 0.013597  0.002414  0.001275 -0.048499 -0.000294 -0.008583 -0.016877  0.175430   0.00

1         -0.004374  0.002612  0.013596  0.002414  0.001275 -0.048497 -0.000294 -0.008584*-0.016878  0.175424   0.00

2         -0.004374  0.002612  0.013596  0.002414  0.001275 -0.048497 -0.000294 -0.008584*-0.016878  0.175421   0.00

3         -0.004374  0.002612  0.013596  0.002414  0.001275 -0.048495*-0.000294 -0.008585 -0.016878  0.175414   0.00

4         -0.004374  0.002611  0.013596  0.002414  0.001275 -0.048494 -0.000295 -0.008585 -0.016878  0.175408

esd         0.002241  0.001059  0.003520  0.001245  0.001940  0.010697  0.002083  0.003212  0.004793  0.050451

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.065433  0.013471  0.861595  0.000000  0.033807  0.078586  0.282856*-0.016006  0.000000  0.000000  0.131750   0.00

1          0.065432  0.013471  0.861595  0.000000  0.033807  0.078587* 0.282844 -0.016007  0.000000  0.000000  0.131746   0.00

2          0.065432  0.013471  0.861595  0.000000  0.033808  0.078588* 0.282842 -0.016007  0.000000  0.000000  0.131746   0.00

3          0.065432  0.013471  0.861595  0.000000  0.033808  0.078589  0.282833*-0.016007  0.000000  0.000000  0.131743   0.00

4          0.065431  0.013471  0.861595  0.000000  0.033809  0.078590  0.282821 -0.016007  0.000000  0.000000  0.131740

esd         0.020189  0.001929  0.001546  0.000000  0.006966  0.011753  0.094362  0.004809  0.000000  0.000000  0.031782

====================================================================================================================================

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.337615  0.538318* 0.443688  0.225165  0.088756  0.270933  0.337415 -0.036315 -0.039103 -0.148916  0.232368   0.00

1          0.337615  0.538318  0.443688  0.225164  0.088755  0.270935  0.337414 -0.036317*-0.039102 -0.148915  0.232368   0.00

2          0.337616  0.538319* 0.443689  0.225164  0.088754  0.270939  0.337413 -0.036319 -0.039101 -0.148914  0.232368   0.00

3          0.337616  0.538319* 0.443689  0.225163  0.088753  0.270942  0.337411 -0.036321 -0.039100 -0.148914  0.232369   0.00

4          0.337616  0.538319  0.443689  0.225163  0.088752  0.270946  0.337412 -0.036322 -0.039099 -0.148916  0.232370

esd         0.013216  0.001169  0.002622  0.003538  0.005518  0.017109  0.020640  0.007747  0.006256  0.017139  0.009124

====================================================================================================================================

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.016746*-0.002057 -0.028811 -0.004910  0.011166  0.036401  0.005678 -0.026597  0.092512 -0.381336   0.00

1          0.016747*-0.002057 -0.028812 -0.004910  0.011166  0.036402  0.005678 -0.026596  0.092509 -0.381334   0.00

2          0.016747*-0.002057 -0.028812 -0.004910  0.011166  0.036402  0.005677 -0.026594  0.092506 -0.381328   0.00

3          0.016748*-0.002057 -0.028812 -0.004910  0.011167  0.036402  0.005677 -0.026593  0.092503 -0.381324   0.00

4          0.016749 -0.002057 -0.028813 -0.004911  0.011167  0.036403  0.005676 -0.026592  0.092502 -0.381322

esd         0.001956  0.001651  0.003558  0.002602  0.003083  0.010204  0.004107  0.005937  0.013133  0.044942

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.084633  0.500000  0.500000  0.253969  0.056724  0.200188  0.163745 -0.005120* 0.000000  0.000000  0.140219   0.00

1          0.084632  0.500000  0.500000  0.253969  0.056723  0.200197  0.163744 -0.005115* 0.000000  0.000000  0.140221   0.00

2          0.084631  0.500000  0.500000  0.253970  0.056721  0.200206  0.163742 -0.005109* 0.000000  0.000000  0.140223   0.00

3          0.084630  0.500000  0.500000  0.253971  0.056720  0.200215* 0.163740 -0.005105  0.000000  0.000000  0.140225   0.00

4          0.084630  0.500000  0.500000  0.253971  0.056719  0.200226  0.163738 -0.005101  0.000000  0.000000  0.140227

esd         0.036917  0.000000  0.000000  0.003869  0.006975  0.039528  0.012024  0.014254  0.000000  0.000000  0.013967

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   12:51:36 16-01-02

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.548046  0.278644* 0.000000  0.062609  0.105575  0.066241  0.005161  0.000000  0.000000  0.078142   0.01

1          0.500000  0.548046  0.278644* 0.000000  0.062609  0.105575  0.066241  0.005161  0.000000  0.000000  0.078142   0.01

2          0.500000  0.548046  0.278644* 0.000000  0.062609  0.105575  0.066241  0.005161  0.000000  0.000000  0.078142   0.00

3          0.500000  0.548046  0.278644* 0.000000  0.062609  0.105575  0.066241  0.005161  0.000000  0.000000  0.078142   0.00

4          0.500000  0.548046  0.278644  0.000000  0.062609  0.105575  0.066241  0.005161  0.000000  0.000000  0.078142

esd         0.000000  0.000054  0.000053  0.000000  0.000323  0.000517  0.000451  0.000303  0.000000  0.000000  0.000253

====================================================================================================================================

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.056400* 0.642976  0.000000  0.070559  0.059928  0.113768  0.002909  0.000000  0.000000  0.081418  -0.01

1          0.500000  0.056400* 0.642976  0.000000  0.070559  0.059928  0.113768  0.002909  0.000000  0.000000  0.081418   0.00

2          0.500000  0.056400* 0.642976  0.000000  0.070559  0.059928  0.113768  0.002909  0.000000  0.000000  0.081418   0.00

3          0.500000  0.056400  0.642976* 0.000000  0.070559  0.059928  0.113768  0.002909  0.000000  0.000000  0.081418   0.00

4          0.500000  0.056400  0.642976  0.000000  0.070559  0.059928  0.113768  0.002909  0.000000  0.000000  0.081418

esd         0.000000  0.000055  0.000044  0.000000  0.000365  0.000338  0.000594  0.000261  0.000000  0.000000  0.000258

====================================================================================================================================

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.311964* 1.001129  0.000000  0.032804  0.051623  0.062046 -0.001224  0.000000  0.000000  0.048824  -0.01

1          0.500000  0.311964* 1.001129  0.000000  0.032804  0.051623  0.062046 -0.001224  0.000000  0.000000  0.048824  -0.01

2          0.500000  0.311964* 1.001129  0.000000  0.032804  0.051623  0.062046 -0.001224  0.000000  0.000000  0.048824   0.00

3          0.500000  0.311964* 1.001129  0.000000  0.032804  0.051623  0.062046 -0.001224  0.000000  0.000000  0.048824   0.00

4          0.500000  0.311964  1.001129  0.000000  0.032804  0.051623  0.062046 -0.001224  0.000000  0.000000  0.048824

esd         0.000000  0.000035  0.000037  0.000000  0.000185  0.000240  0.000333  0.000200  0.000000  0.000000  0.000150

====================================================================================================================================

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.201857  0.154790* 0.000000  0.054818  0.040141  0.063510 -0.000340  0.000000  0.000000  0.052823   0.00

1          0.500000  0.201857  0.154790* 0.000000  0.054818  0.040141  0.063510 -0.000340  0.000000  0.000000  0.052823   0.00

2          0.500000  0.201857  0.154790* 0.000000  0.054818  0.040141  0.063510 -0.000340  0.000000  0.000000  0.052823   0.00

3          0.500000  0.201857  0.154790* 0.000000  0.054818  0.040141  0.063510 -0.000340  0.000000  0.000000  0.052823   0.00

4          0.500000  0.201857  0.154790  0.000000  0.054818  0.040141  0.063510 -0.000340  0.000000  0.000000  0.052823

esd         0.000000  0.000164  0.000123  0.000000  0.000935  0.000826  0.001349  0.000719  0.000000  0.000000  0.000612

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.305745  0.428566* 0.268002  0.058037  0.051643  0.051443  0.003027 -0.001055 -0.006295  0.053708   0.00

1          1.000000  0.305745* 0.428566  0.268002  0.058037  0.051643  0.051443  0.003027 -0.001055 -0.006295  0.053708   0.00

2          1.000000  0.305745* 0.428566  0.268002  0.058037  0.051643  0.051443  0.003027 -0.001055 -0.006295  0.053708   0.00

3          1.000000  0.305745* 0.428566  0.268002  0.058037  0.051643  0.051443  0.003027 -0.001055 -0.006295  0.053708   0.00

4          1.000000  0.305745  0.428566  0.268002  0.058037  0.051643  0.051443  0.003027 -0.001055 -0.006295  0.053708

esd         0.000000  0.000112  0.000097  0.000177  0.000654  0.000629  0.000891  0.000603  0.000615  0.000544  0.000424

====================================================================================================================================

Data at 573 K

====================================================================================================================================

Ag1           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.988988  0.272036* 0.248966  0.250455  0.273409  0.136643  0.171439 -0.050743 -0.011304 -0.052085  0.193830   0.00

1          0.988988  0.272036* 0.248966  0.250455  0.273409  0.136643  0.171439 -0.050743 -0.011304 -0.052085  0.193830   0.00

2          0.988988  0.272036* 0.248966  0.250455  0.273409  0.136643  0.171439 -0.050743 -0.011304 -0.052085  0.193830   0.00

3          0.988988  0.272036  0.248966* 0.250455  0.273409  0.136642  0.171439 -0.050743 -0.011305 -0.052085  0.193830   0.00

4          0.988988  0.272036  0.248966  0.250455  0.273409  0.136642  0.171439 -0.050743 -0.011305 -0.052085  0.193830

esd         0.003373  0.000292  0.000187  0.000345  0.003166  0.002020  0.002719  0.001773  0.001731  0.001511  0.001546

====================================================================================================================================

Ag1          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.003681  0.019963 -0.061635 -0.008853* 0.016371  0.000030  0.000893 -0.010946  0.028594 -0.065572   0.00

1          0.003681  0.019963 -0.061635 -0.008853* 0.016371  0.000030  0.000893 -0.010946  0.028594 -0.065572   0.00

2          0.003682  0.019963 -0.061635 -0.008853* 0.016371  0.000030  0.000893 -0.010946  0.028594 -0.065573   0.00

3          0.003682  0.019963 -0.061635 -0.008853  0.016371  0.000030  0.000893 -0.010946* 0.028594 -0.065573   0.00

4          0.003682  0.019963 -0.061635 -0.008853  0.016371  0.000030  0.000893 -0.010945  0.028594 -0.065573

esd         0.001816  0.000745  0.001539  0.000419  0.000671  0.001775  0.000432  0.000637  0.001301  0.003924

====================================================================================================================================

Ag1          D1111     D1112     D1113     D1122     D1123     D1133     D1222     D1223     D1233     D1333   ch/esd

0          0.014210 -0.007496  0.013569  0.002111  0.002707 -0.015360 -0.000480*-0.001030  0.001700  0.002092   0.00

1          0.014210 -0.007496  0.013569  0.002111  0.002707 -0.015360 -0.000480*-0.001030  0.001700  0.002092   0.00

2          0.014210 -0.007496  0.013569  0.002111  0.002707 -0.015360 -0.000480*-0.001030  0.001700  0.002092   0.00

3          0.014210 -0.007496  0.013569  0.002111  0.002707 -0.015360 -0.000480*-0.001030  0.001700  0.002092   0.00

4          0.014210 -0.007496  0.013569  0.002111  0.002707 -0.015360 -0.000479 -0.001030  0.001700  0.002092

esd         0.002262  0.000764  0.001305  0.000365  0.000498  0.001230  0.000268  0.000279  0.000572  0.001681

====================================================================================================================================

Ag1          D2222     D2223     D2233     D2333     D3333   ch/esd

0          0.003048 -0.000836* 0.000922  0.005319 -0.001086   0.00

1          0.003048 -0.000836* 0.000922  0.005319 -0.001086   0.00

2          0.003048 -0.000836* 0.000922  0.005319 -0.001086   0.00

3          0.003048*-0.000836  0.000922  0.005319 -0.001086   0.00

4          0.003048 -0.000836  0.000922  0.005319 -0.001086

esd         0.000376  0.000324  0.000477  0.001135  0.005165

====================================================================================================================================

Ag2           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.323254  0.222628  0.487953  0.000000  0.327359  0.349511  0.076910  0.239427* 0.000000  0.000000  0.251260   0.00

1          0.323252  0.222628  0.487953* 0.000000  0.327355  0.349507  0.076910  0.239423  0.000000  0.000000  0.251257   0.00

2          0.323251  0.222628  0.487953* 0.000000  0.327354  0.349505  0.076910  0.239421  0.000000  0.000000  0.251256   0.00

3          0.323251  0.222628  0.487952  0.000000  0.327353  0.349503  0.076910  0.239419* 0.000000  0.000000  0.251255   0.00

4          0.323249  0.222628  0.487952  0.000000  0.327350  0.349500  0.076910  0.239416  0.000000  0.000000  0.251253

esd         0.012329  0.002477  0.002380  0.000000  0.019976  0.021664  0.002100  0.018583  0.000000  0.000000  0.009848

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  5

structure :                                                                                                   14:50:33 21-03-02

Ag2          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.060743  0.033861  0.000000  0.021419  0.000000 -0.001141* 0.003435  0.000000  0.005532  0.000000   0.00

1          0.060744  0.033861  0.000000  0.021419  0.000000 -0.001140* 0.003434  0.000000  0.005533  0.000000   0.00

2          0.060746  0.033862  0.000000  0.021419  0.000000 -0.001139* 0.003434  0.000000  0.005534  0.000000   0.00

3          0.060748  0.033862  0.000000  0.021418  0.000000 -0.001138* 0.003433  0.000000  0.005534  0.000000   0.00

4          0.060748  0.033862  0.000000  0.021418  0.000000 -0.001137  0.003432  0.000000  0.005535  0.000000

esd         0.017002  0.010926  0.000000  0.008188  0.000000  0.003309  0.008231  0.000000  0.002935  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.141381  0.311959  0.554055  0.000000  0.269691  0.096816  0.171143*-0.006840  0.000000  0.000000  0.179217   0.00

1          0.141383  0.311958  0.554054  0.000000  0.269693  0.096817  0.171138*-0.006839  0.000000  0.000000  0.179216   0.00

2          0.141383  0.311958  0.554054  0.000000  0.269693  0.096817  0.171134*-0.006838  0.000000  0.000000  0.179215   0.00

3          0.141384  0.311958  0.554054  0.000000  0.269694  0.096817  0.171130*-0.006837  0.000000  0.000000  0.179214   0.00

4          0.141386  0.311957  0.554053  0.000000  0.269695  0.096818  0.171126 -0.006836  0.000000  0.000000  0.179213

esd         0.007607  0.002664  0.001040  0.000000  0.016560  0.004408  0.010032  0.007397  0.000000  0.000000  0.006619

====================================================================================================================================

Ag2'         C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.019998 -0.015833  0.000000 -0.005186  0.000000  0.046965  0.000018  0.000000  0.047858* 0.000000   0.00

1          0.019999 -0.015835  0.000000 -0.005186  0.000000  0.046964  0.000018  0.000000  0.047855* 0.000000   0.00

2          0.020000 -0.015836  0.000000 -0.005186  0.000000  0.046963  0.000017  0.000000  0.047853* 0.000000   0.00

3          0.020001 -0.015837  0.000000 -0.005185  0.000000  0.046962  0.000017  0.000000  0.047851* 0.000000   0.00

4          0.020001 -0.015839  0.000000 -0.005185  0.000000  0.046961  0.000017  0.000000  0.047849  0.000000

esd         0.012996  0.004624  0.000000  0.001775  0.000000  0.009015  0.001326  0.000000  0.004755  0.000000

====================================================================================================================================

Ag2''         ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.122865  0.170005* 0.403461  0.000000  0.075167  0.367449  0.135449 -0.037075  0.000000  0.000000  0.192688   0.00

1          0.122865  0.170004* 0.403461  0.000000  0.075168  0.367449  0.135453 -0.037077  0.000000  0.000000  0.192690   0.00

2          0.122865  0.170004* 0.403461  0.000000  0.075168  0.367449  0.135456 -0.037078  0.000000  0.000000  0.192691   0.00

3          0.122865  0.170003* 0.403461  0.000000  0.075168  0.367449  0.135459 -0.037080  0.000000  0.000000  0.192692   0.00

4          0.122865  0.170003  0.403461  0.000000  0.075169  0.367449  0.135462 -0.037081  0.000000  0.000000  0.192693

esd         0.009755  0.001183  0.002952  0.000000  0.004735  0.021731  0.009403  0.006751  0.000000  0.000000  0.008049

====================================================================================================================================

Ag2''        C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.005205*-0.006147  0.000000  0.002569  0.000000 -0.026550  0.011645  0.000000 -0.036977  0.000000   0.00

1          0.005204 -0.006147  0.000000  0.002568  0.000000 -0.026551* 0.011646  0.000000 -0.036976  0.000000   0.00

2          0.005204 -0.006147  0.000000  0.002567  0.000000 -0.026553* 0.011646  0.000000 -0.036976  0.000000   0.00

3          0.005203 -0.006147  0.000000  0.002566  0.000000 -0.026554* 0.011646  0.000000 -0.036976  0.000000   0.00

4          0.005203 -0.006147  0.000000  0.002565  0.000000 -0.026556  0.011646  0.000000 -0.036975  0.000000

esd         0.001928  0.002129  0.000000  0.003908  0.000000  0.004686  0.009940  0.000000  0.007172  0.000000

====================================================================================================================================

Ag3           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.423424  0.000455  0.132612*-0.122559  0.084324  0.212624  0.254227 -0.025327 -0.062806 -0.019331  0.183725   0.00

1          0.423428  0.000455  0.132611*-0.122562  0.084323  0.212628  0.254222 -0.025328 -0.062804 -0.019326  0.183725   0.00

2          0.423431  0.000456  0.132610*-0.122564  0.084322  0.212633  0.254218 -0.025329 -0.062803 -0.019322  0.183724   0.00

3          0.423433  0.000456  0.132609*-0.122566  0.084321  0.212636  0.254213 -0.025330 -0.062801 -0.019318  0.183723   0.00

4          0.423437  0.000456  0.132608 -0.122568  0.084321  0.212640  0.254209 -0.025331 -0.062800 -0.019314  0.183723

esd         0.026461  0.001901  0.001506  0.004970  0.005317  0.007770  0.018275  0.005162  0.007698  0.009551  0.006852

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  6

structure :                                                                                                   14:50:33 21-03-02

Ag3          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.002344  0.001342 -0.004206 -0.000286  0.004759 -0.003648  0.005196 -0.003117*-0.028381  0.074484   0.00

1          0.002344  0.001342 -0.004205 -0.000286  0.004759 -0.003648  0.005196 -0.003119*-0.028383  0.074475   0.00

2          0.002343  0.001342 -0.004205 -0.000286  0.004759 -0.003648  0.005196 -0.003121*-0.028385  0.074467   0.00

3          0.002343  0.001342 -0.004204 -0.000287  0.004758 -0.003647  0.005196 -0.003122*-0.028387  0.074459   0.00

4          0.002343  0.001342 -0.004204 -0.000287  0.004758 -0.003647  0.005196 -0.003124 -0.028389  0.074452

esd         0.001893  0.001158  0.002937  0.001402  0.002646  0.007979  0.002010  0.003926  0.006435  0.034054

====================================================================================================================================

Ag3'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.073888  0.024152  0.858752  0.000000  0.071256  0.085571* 0.201879 -0.018540  0.000000  0.000000  0.119569   0.00

1          0.073894  0.024152  0.858752  0.000000  0.071254  0.085576  0.201887 -0.018538* 0.000000  0.000000  0.119573   0.00

2          0.073899  0.024152  0.858752  0.000000  0.071252  0.085580* 0.201896 -0.018537  0.000000  0.000000  0.119576   0.00

3          0.073904  0.024152  0.858752  0.000000  0.071251  0.085584* 0.201902 -0.018535  0.000000  0.000000  0.119579   0.00

4          0.073908  0.024151  0.858752  0.000000  0.071250  0.085588  0.201908 -0.018534  0.000000  0.000000  0.119582

esd         0.019724  0.001973  0.001494  0.000000  0.007449  0.013088  0.044405  0.004979  0.000000  0.000000  0.015630

====================================================================================================================================

Ag4           ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.323919  0.538322  0.440612  0.228680  0.103453  0.254259  0.402048 -0.018952 -0.063664*-0.159730  0.253253   0.00

1          0.323921  0.538323  0.440614  0.228678  0.103449  0.254261  0.402032 -0.018961 -0.063654*-0.159720  0.253247   0.00

2          0.323924  0.538324  0.440616  0.228676  0.103445  0.254263  0.402016 -0.018969 -0.063645*-0.159711  0.253241   0.00

3          0.323928  0.538324  0.440617  0.228674  0.103441  0.254266  0.402004 -0.018976 -0.063637*-0.159705  0.253237   0.00

4          0.323930  0.538325  0.440619  0.228672  0.103438  0.254266  0.401989 -0.018984 -0.063628 -0.159695  0.253231

esd         0.014955  0.001056  0.003311  0.005111  0.005580  0.020218  0.029780  0.009334  0.009598  0.023096  0.012141

====================================================================================================================================

Ag4          C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.020367 -0.001666 -0.040839 -0.003907  0.006631  0.059410  0.009290 -0.029504  0.116317*-0.494509   0.00

1          0.020368 -0.001667 -0.040838 -0.003906  0.006633  0.059403  0.009287 -0.029498  0.116300*-0.494460   0.00

2          0.020370 -0.001668 -0.040838 -0.003906  0.006635  0.059397  0.009284 -0.029492  0.116286*-0.494413   0.00

3          0.020371 -0.001669 -0.040837 -0.003905  0.006637  0.059390  0.009282 -0.029487* 0.116272 -0.494369   0.00

4          0.020372 -0.001670 -0.040836 -0.003905  0.006638  0.059385  0.009279 -0.029482  0.116258 -0.494328

esd         0.002711  0.001906  0.005709  0.002635  0.003709  0.016013  0.004298  0.007287  0.018932  0.070462

====================================================================================================================================

Ag4'          ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.102287  0.500000  0.500000  0.249594  0.072675  0.201113  0.183883 -0.032152* 0.000000  0.000000  0.152557   0.00

1          0.102276  0.500000  0.500000  0.249596  0.072668  0.201100  0.183873 -0.032132* 0.000000  0.000000  0.152547   0.00

2          0.102264  0.500000  0.500000  0.249598  0.072661  0.201086  0.183865 -0.032112* 0.000000  0.000000  0.152537   0.00

3          0.102255  0.500000  0.500000  0.249599  0.072655  0.201075  0.183857 -0.032095* 0.000000  0.000000  0.152529   0.00

4          0.102243  0.500000  0.500000  0.249601  0.072649  0.201059  0.183849 -0.032076  0.000000  0.000000  0.152519

esd         0.040365  0.000000  0.000000  0.002558  0.008691  0.040078  0.010649  0.016396  0.000000  0.000000  0.014123

====================================================================================================================================

I1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.548586  0.278586* 0.000000  0.068353  0.115530  0.072245  0.005854  0.000000  0.000000  0.085376   0.00

1          0.500000  0.548586  0.278586* 0.000000  0.068353  0.115530  0.072245  0.005854  0.000000  0.000000  0.085376   0.00

2          0.500000  0.548586  0.278586* 0.000000  0.068353  0.115530  0.072245  0.005854  0.000000  0.000000  0.085376   0.00

3          0.500000  0.548586  0.278586* 0.000000  0.068353  0.115530  0.072245  0.005854  0.000000  0.000000  0.085376   0.00

4          0.500000  0.548586  0.278586  0.000000  0.068353  0.115530  0.072245  0.005854  0.000000  0.000000  0.085376

esd         0.000000  0.000121  0.000115  0.000000  0.000345  0.000562  0.000480  0.000328  0.000000  0.000000  0.000272

====================================================================================================================================

Refinement program                                                                                                    page =  7

structure :                                                                                                   14:50:33 21-03-02

I1           C111      C112      C113      C122      C123      C133      C222      C223      C233      C333    ch/esd

0          0.000707  0.000623* 0.000000  0.000687  0.000000  0.000982  0.002728  0.000000 -0.000795  0.000000   0.00

1          0.000707  0.000623* 0.000000  0.000687  0.000000  0.000982  0.002728  0.000000 -0.000795  0.000000   0.00

2          0.000707  0.000623* 0.000000  0.000687  0.000000  0.000982  0.002728  0.000000 -0.000795  0.000000   0.00

3          0.000707  0.000623* 0.000000  0.000687  0.000000  0.000982  0.002728  0.000000 -0.000795  0.000000   0.00

4          0.000707  0.000623  0.000000  0.000687  0.000000  0.000982  0.002728  0.000000 -0.000795  0.000000

esd         0.000249  0.000120  0.000000  0.000123  0.000000  0.000323  0.000215  0.000000  0.000321  0.000000

====================================================================================================================================

I2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.057433  0.642756* 0.000000  0.074808  0.066079  0.125526  0.003023  0.000000  0.000000  0.088804  -0.01

1          0.500000  0.057433* 0.642756  0.000000  0.074808  0.066079  0.125526  0.003023  0.000000  0.000000  0.088804   0.01

2          0.500000  0.057433  0.642756* 0.000000  0.074808  0.066079  0.125526  0.003023  0.000000  0.000000  0.088804   0.00

3          0.500000  0.057433  0.642756* 0.000000  0.074808  0.066079  0.125526  0.003023  0.000000  0.000000  0.088804   0.00

4          0.500000  0.057433  0.642756  0.000000  0.074808  0.066079  0.125526  0.003023  0.000000  0.000000  0.088804

esd         0.000000  0.000058  0.000046  0.000000  0.000389  0.000356  0.000652  0.000275  0.000000  0.000000  0.000279

====================================================================================================================================

Sb            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.311261* 1.001554  0.000000  0.035572  0.056140  0.066710 -0.001533  0.000000  0.000000  0.052807   0.01

1          0.500000  0.311261* 1.001554  0.000000  0.035572  0.056140  0.066710 -0.001533  0.000000  0.000000  0.052807   0.01

2          0.500000  0.311261* 1.001554  0.000000  0.035572  0.056140  0.066710 -0.001533  0.000000  0.000000  0.052807   0.00

3          0.500000  0.311261* 1.001554  0.000000  0.035572  0.056140  0.066710 -0.001533  0.000000  0.000000  0.052807   0.00

4          0.500000  0.311261  1.001554  0.000000  0.035572  0.056140  0.066710 -0.001533  0.000000  0.000000  0.052807

esd         0.000000  0.000036  0.000038  0.000000  0.000182  0.000246  0.000343  0.000209  0.000000  0.000000  0.000153

====================================================================================================================================

S1            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          0.500000  0.200749  0.154731* 0.000000  0.060730  0.042784  0.068844 -0.000371  0.000000  0.000000  0.057453   0.00

1          0.500000  0.200749  0.154731* 0.000000  0.060730  0.042784  0.068844 -0.000371  0.000000  0.000000  0.057453   0.00

2          0.500000  0.200749  0.154731* 0.000000  0.060730  0.042784  0.068844 -0.000371  0.000000  0.000000  0.057453   0.00

3          0.500000  0.200749  0.154731* 0.000000  0.060730  0.042784  0.068844 -0.000371  0.000000  0.000000  0.057453   0.00

4          0.500000  0.200749  0.154731  0.000000  0.060730  0.042784  0.068844 -0.000371  0.000000  0.000000  0.057453

esd         0.000000  0.000171  0.000124  0.000000  0.000988  0.000823  0.001407  0.000756  0.000000  0.000000  0.000635

====================================================================================================================================

S2            ai         x         y         z        U11       U22       U33       U12       U13       U23      Uiso    ch/esd

0          1.000000  0.306195  0.429007* 0.268005  0.063076  0.057139  0.054927  0.004489 -0.001436 -0.007844  0.058381   0.00

1          1.000000  0.306195  0.429007* 0.268005  0.063076  0.057139  0.054927  0.004489 -0.001436 -0.007844  0.058381   0.00

2          1.000000  0.306195  0.429007* 0.268005  0.063076  0.057139  0.054927  0.004489 -0.001436 -0.007844  0.058381   0.00

3          1.000000  0.306195  0.429007* 0.268005  0.063076  0.057139  0.054927  0.004489 -0.001436 -0.007844  0.058381   0.00

4          1.000000  0.306195  0.429007  0.268005  0.063076  0.057139  0.054927  0.004489 -0.001436 -0.007844  0.058381

esd         0.000000  0.000118  0.000098  0.000182  0.000676  0.000656  0.000920  0.000643  0.000650  0.000566  0.000439

====================================================================================================================================