Response to steric constraint in azacryptate and related complexes of iron(II) and iron(III).

F.Anthony Deeneya,  Charles J Hardingb, Grace G Morganc,  Vickie McKeec, Jane Nelsonc, Simon J Teatd and William Cleggd.

SUPPLEMENTARY MAGNETIC SUSCEPTIBILITY DATA

------------------------------------------

Complex 2a: [Fe2(L2)(N3)](CF3SO3)3(H2O)2

-2J=9  g=2.24  Na=0.000160  Impurity=0.0000

Temp.   1E6Xm(expt) 1E6Xm(calc)  %ERROR     U(expt)     U(calc)

----------------------------------------------------------------

79.92      31859      32373       -1.61      4.512      4.549

89.85      29785      30145       -1.21      4.626      4.654

99.86      27937      28133       -0.70      4.723      4.740

109.84      26293      26342       -0.19      4.806      4.810

120.04      24555      24709       -0.63      4.855      4.871

130.05      23179      23277       -0.42      4.910      4.920

140.05      21952      21993       -0.18      4.959      4.963

150.05      20854      20835        0.09      5.003      5.000

160.04      19831      19789        0.22      5.038      5.033

170.05      18899      18837        0.33      5.070      5.061

180.04      18068      17971        0.54      5.101      5.087

190.07      17238      17177        0.35      5.119      5.110

200.07      16484      16450        0.20      5.136      5.130

210.07      15819      15781        0.24      5.155      5.149

220.07      15181      15164        0.11      5.169      5.166

230.08      14623      14591        0.21      5.187      5.182

240.07      14086      14061        0.18      5.201      5.196

250.08      13566      13567       -0.00      5.209      5.209

260.08      13115      13106        0.07      5.223      5.221

270.09      12714      12675        0.31      5.241      5.232

280.09      12301      12271        0.25      5.249      5.243

290.10      11880      11892       -0.11      5.250      5.253

300.07      11509      11537       -0.24      5.255      5.262

Standard.Deviation.= 0.02489

Magnetic Data for 2a', [Fe(L2)(N3)](ClO4)3.2H2O

-2J = 2.6 cm-1; g = 2.07; ( = 2.1 K; TIP = 400x10-6cgsu; impurity = 6.0%

T/K

106 cm/cgsu

(expt)

106 cm/cgsu

(theor)

m/B.M.

| (expt) | m/B.M. (theor) |
| --- | --- |
| 4.2 | 246700 | 249170 | 2.879 | 2.893 |
| 4.85 | 229340 | 226130 | 2.983 | 2.962 |
| 5.9 | 202320 | 200210 | 3.090 | 3.074 |
| 7.0 | 180700 | 180960 | 3.181 | 3.183 |
| 8.1 | 165000 | 166090 | 3.269 | 3.280 |
| 9.3 | 151650 | 152900 | 3.358 | 3.372 |
| 10.5 | 140820 | 141820 | 3.439 | 3.451 |
| 12.6 | 125630 | 125950 | 3.558 | 3.563 |
| 15.9 | 106080 | 107090 | 3.673 | 3.690 |
| 21.5 | 84980 | 85310 | 3.823 | 3.830 |
| 32.2 | 63230 | 61560 | 4.035 | 3.982 |
| 42.7 | 49880 | 48580 | 4.127 | 4.073 |
| 52.6 | 41850 | 40720 | 4.196 | 4.139 |
| 62.2 | 36410 | 35320 | 4.256 | 4.192 |
| 71.8 | 32300 | 31290 | 4.307 | 4.239 |
| 81.3 | 29070 | 28200 | 4.348 | 4.282 |
| 91.0 | 26400 | 25680 | 4.383 | 4.323 |
| 100.5 | 24240 | 23670 | 4.414 | 4.362 |
| 110.1 | 22430 | 21970 | 4.444 | 4.398 |
| 119.7 | 20860 | 20540 | 4.469 | 4.434 |
| 129.3 | 19530 | 19320 | 4.494 | 4.470 |
| 138.8 | 18370 | 18270 | 4.516 | 4.503 |
| 148.5 | 17350 | 17340 | 4.539 | 4.538 |
| 158.6 | 16420 | 16480 | 4.564 | 4.572 |
| 168.3 | 15640 | 15750 | 4.588 | 4.604 |
| 178.0 | 14900 | 15100 | 4.606 | 4.636 |
| 187.7 | 14230 | 14520 | 4.622 | 4.669 |
| 197.4 | 13640 | 14000 | 4.640 | 4.701 |
| 207.1 | 13090 | 13520 | 4.656 | 4.732 |
| 216.8 | 12600 | 13080 | 4.674 | 4.762 |
| 226.6 | 12140 | 12680 | 4.691 | 4.794 |
| 236.4 | 11720 | 12310 | 4.707 | 4.824 |
| 246.3 | 11330 | 11960 | 4.724 | 4.854 |
| 256.0 | 10970 | 11650 | 4.739 | 4.884 |
| 265.9 | 10620 | 11360 | 4.752 | 4.915 |
| 275.7 | 10300 | 11080 | 4.766 | 4.943 |
| 285.5 | 10010 | 10830 | 4.781 | 4.973 |

SUPPLEMENTARY MAGNETIC SUSCEPTIBILITY DATA

------------------------------------------

Compound 2b: [Fe2(L2)(OH)](PF6)3(H2O)4

-2J=23  g=2.16  Na=0.000300  Impurity=0.0000%

Temp.   1E6Xm(expt) 1E6Xm(calc)  %ERROR     U(expt)     U(calc)

----------------------------------------------------------------

79.90      16657      16084        3.44      3.263      3.206

89.92      16256      15929        2.01      3.419      3.384

99.88      15859      15689        1.07      3.559      3.540

109.88      15436      15386        0.32      3.683      3.677

120.05      14985      15036       -0.34      3.793      3.799

130.03      14562      14665       -0.71      3.892      3.905

140.03      14144      14281       -0.97      3.980      3.999

150.05      13738      13891       -1.11      4.060      4.083

160.03      13358      13505       -1.10      4.135      4.157

170.06      13015      13122       -0.83      4.207      4.225

180.06      12638      12750       -0.89      4.266      4.285

190.01      12308      12391       -0.68      4.325      4.339

200.06      11956      12041       -0.71      4.374      4.389

210.02      11647      11708       -0.52      4.423      4.434

220.03      11350      11385       -0.31      4.469      4.476

230.03      11112      11077        0.32      4.521      4.514

240.03      10785      10781        0.04      4.550      4.549

250.06      10547      10498        0.47      4.593      4.582

260.08      10279      10227        0.51      4.624      4.612

270.05      10058       9969        0.88      4.661      4.640

280.02       9807       9722        0.86      4.686      4.666

290.05       9610       9485        1.31      4.722      4.691

300.05       9401       9258        1.52      4.750      4.713

Standard.Deviation.= 0.05487

SUPPLEMENTARY MAGNETIC SUSCEPTIBILITY DATA

------------------------------------------

Complex 3: [Fe2(L3)(OH)](CF3SO3)2(BPh4)

-2J=27  g=2.13  Na=0.000080  Impurity=0.0000

Temp.   1E6Xm(expt) 1E6Xm(calc)  %ERROR     U(expt)     U(calc)

----------------------------------------------------------------

79.89      13413      13268        1.08      2.928      2.912

89.94      13337      13262        0.57      3.097      3.089

99.92      13265      13182        0.63      3.256      3.246

109.90      13092      13044        0.37      3.392      3.386

120.05      12864      12856        0.06      3.514      3.513

130.05      12619      12636       -0.14      3.623      3.625

140.05      12395      12393        0.02      3.726      3.726

150.05      12116      12133       -0.14      3.813      3.816

160.06      11829      11864       -0.30      3.891      3.897

170.06      11575      11590       -0.13      3.968      3.970

180.05      11309      11316       -0.06      4.035      4.037

190.05      11030      11043       -0.12      4.095      4.097

200.08      10773      10774       -0.01      4.152      4.152

210.04      10511      10512       -0.01      4.202      4.202

220.07      10227      10255       -0.27      4.243      4.248

230.07      10016      10007        0.10      4.293      4.291

240.04       9771       9766        0.05      4.331      4.330

250.05       9543       9533        0.11      4.369      4.366

260.05       9315       9308        0.07      4.401      4.400

270.03       9104       9091        0.14      4.434      4.431

280.05       8884       8882        0.02      4.461      4.460

290.05       8664       8680       -0.18      4.483      4.487

300.05       8457       8486       -0.34      4.505      4.513

Standard.Deviation.= 0.01569

SUPPLEMENTARY MAGNETIC SUSCEPTIBILITY DATA

-------------------------------------------

Complex 4a: [Fe(L4)](ClO4)3(CH3CN)0.5

Temp.   1E6Xm(expt)   U(expt)

---------------------------------------------------

4.5      453974       4.042

4.7      446455       4.056

5.4      382473       4.064

6.8      306533       4.083

8.2      253703       4.079

10.6      197917       4.096

16.10     136186       4.188

21.68     100295       4.170

27.19      79674       4.163

32.39      66647       4.155

37.62      57307       4.152

42.83      50256       4.149

52.93      40478       4.139

62.66      34003       4.128

72.24      29462       4.126

81.78      25973       4.122

91.48      23248       4.124

101.03      21049       4.124

110.58      19210       4.122

120.28      17701       4.126

129.88      16371       4.124

139.48      15256       4.125

149.09      14274       4.125

158.68      13426       4.128

168.25      12628       4.122

177.89      11983       4.129

187.52      11394       4.134

197.23      10853       4.137

206.93      10326       4.134

216.61       9867       4.134

226.42       9449       4.136

236.21       9019       4.128

246.18       8575       4.109

255.96       8290       4.120

265.84       8017       4.129

275.67       7708       4.123

285.39       7306       4.083

Supplementary Magnetic Susceptibility Data

Complex 5, [Fe(L5)](ClO4)3.EtOH

| T/K | 106 (w/cgsu | 106 (m/cgsu | m/B.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6 | 249.50 | 300848 | 3.327 |
| 4.7 | 250.02 | 301473 | 3.366 |
| 6 | 200.44 | 241802 | 3.406 |
| 8.2 | 150.52 | 181740 | 3.452 |
| 10.4 | 120.08 | 145109 | 3.474 |
| 16.2 | 77.96 | 94419 | 3.498 |
| 21.5 | 59.40 | 72081 | 3.521 |
| 21.4 | 60.77 | 73735 | 3.552 |
| 32.1 | 40.79 | 49689 | 3.572 |
| 42.6 | 31.14 | 38075 | 3.602 |
| 52.7 | 25.29 | 31045 | 3.617 |
| 62.5 | 21.41 | 26367 | 3.630 |
| 72.4 | 18.56 | 22938 | 3.644 |
| 82.1 | 16.37 | 20304 | 3.651 |
| 89.65 | 14.38 | 17905 | 3.583 |
| 99.05 | 13.30 | 16605 | 3.627 |
| 108.55 | 12.10 | 15163 | 3.628 |
| 118.6 | 10.87 | 13784 | 3.616 |
| 128.1 | 9.95 | 12577 | 3.590 |
| 137.6 | 9.20 | 11679 | 3.585 |
| 147.2 | 8.57 | 10814 | 3.568 |
| 156.7 | 8.01 | 10248 | 3.584 |
| 166.3 | 7.51 | 9644 | 3.581 |
| 175.85 | 7.06 | 9107 | 3.579 |
| 185.45 | 6.65 | 8610 | 3.574 |
| 195.05 | 6.31 | 8194 | 3.575 |
| 204.65 | 5.94 | 7761 | 3.564 |
| 214.3 | 5.67 | 7425 | 3.567 |
| 224 | 5.39 | 7089 | 3.564 |
| 233.7 | 5.14 | 6786 | 3.561 |
| 243.3 | 4.99 | 6489 | 3.553 |
| 253.1 | 4.77 | 6233 | 3.552 |
| 262.75 | 4.40 | 5896 | 3.520 |
| 272.55 | 4.18 | 5636 | 3.505 |
| 282.25 | 3.98 | 5380 | 3.485 |
| 291.8 | 3.76 | 5187 | 3.479 |

SUPPLEMENTARY MAGNETIC SUSCEPTIBILITY DATA

------------------------------------------

Complex 8: [Fe(L8](ClO4)(H2O)3

Temp.   1E6Xm(expt) U(expt)

------------------------------

4.2      223324       2.74

5.0      199282       2.82

6.0      168949       2.85

7.0      146030       2.86

8.4      124235       2.89

11.6       93004       2.94

16.2       68737       2.97

21.4       52560       3.00

32.2       27822       3.08

42.6       28191       3.10

52.92      25195       3.265

62.62      21675       3.295

72.22      19105       3.322

81.85      17155       3.351

91.61      15606       3.381

101.18      14371       3.410

110.83      13371       3.443

120.52      12518       3.473

130.25      11809       3.507

140.01      11200       3.541

149.67      10676       3.575

159.94      10206       3.613

169.67       9805       3.648

189.07       9158       3.721

198.83       8854       3.752

208.63       8643       3.798

218.75       8422       3.838

228.30       8208       3.871

238.07       8034       3.911

247.78       7869       3.949

257.60       7710       3.986

267.43       7573       4.025

277.38       7453       4.066

286.91       7332       4.102