Supplementary data.   Selected interatomic distances (Å) and angles(°) for polymers 2, 3, 7, 8 and 9.

| 2 |  | 3 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag-S1 | 2.4941(8) | Ag1-S1 | 2.5478(11) | Ag-S1 | 2.6096(9) | Ag1-S1 | 2.5590(7) | Ag-S2 | 2.5697(11) |
| Ag-S4i | 2.5112(8) | Ag1-S14i | 2.4829(12) | Ag-N4i | 2.251(5) | Ag1-S2 | 2.5961(7) | Ag-S2ii | 2.7902(11) |
| Ag-S7 | 2.4966(8) | Ag1-S31 | 2.5699(11) | Ag-S4 | 2.5743(15) | Ag1-O1 | 2.381(2) | Ag-O1 | 2.450(3) |
| Ag-O1 | 2.553(2) | Ag1-O1 | 2.661(3) |  |  | Ag1-O2 | 2.615(2) | Ag-O2i | 2.429(3) |
|  |  | Ag2-S4 | 2.5409(11) | S1-Ag-S4 | 110.12(3) | Ag1-O2i | 2.530(2) | Ag-O5 | 2.561(3) |
| S1-Ag-S4i | 113.21(3) | Ag2-S11 | 2.5145(12) | S1-Ag-S1ii | 96.13(4) |  |  |  |  |
| S1-Ag-S7 | 117.93(2) | Ag2-S21 | 2.6302(11) | S1-Ag-N4i | 110.99(8) | S1-Ag1-S2 | 103.24(2) | S2-Ag-S2ii | 89.92(2) |
| S7-Ag-S4i | 119.97(2) | Ag2-O4 | 2.761(6) | S4-Ag-N4i | 116.61(12) | S1-Ag1-O1 | 134.28(6) | S2-Ag-O1 | 155.09(11) |
| S1-Ag-O1 | 106.09(5) | Ag2-O4’ | 2.740(5) |  |  | S1-Ag1-O2 | 105.67(5) | S2-Ag-O2i | 115.61(9) |
| S4i-Ag-O1 | 104.67(6) | Ag2-O5 | 2.527(6) |  |  | S1-Ag1-O2i | 105.24(5) | S2-Ag-O5 | 95.16(8) |
| S7-Ag-O1 | 89.63(6) | Ag2-O5’ | 2.572(5) |  |  | S2-Ag1-O1 | 120.43(6) | S2ii-Ag-O1 | 94.74(10) |
|  |  |  |  |  |  | S2-Ag1-O2 | 109.14(5) | S2ii-Ag-O2i | 82.14(8) |
|  |  | S1-Ag1-S14i | 130.32(4) |  |  | S2-Ag1-O2i | 87.59(5) | S2ii-Ag-O5 | 165.20(11) |
|  |  | S14i-Ag1-S31 | 128.27(4) |  |  | O1-Ag1-O2 | 49.73(7) | O1-Ag-O2i | 89.29(14) |
|  |  | S1-Ag1-S31 | 101.40(4) |  |  | O1-Ag1-O2i | 90.35(7) | O1-Ag-O5 | 86.50(13) |
|  |  | S1-Ag1-O1 | 94.69(7) |  |  | O2-Ag1-O2i | 140.01(3) | O2i-Ag-O5 | 83.13(13) |
|  |  | S14i-Ag1-O1 | 95.04(7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S31-Ag-O1 | 79.16(7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-S11 | 130.52(4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-S21 | 96.99(4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S11-Ag2-S21 | 117.66(3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-O5 | 120.3(2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S11-Ag2-O5 | 99.7(2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S21-Ag2-O5 | 82.17(12) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-O5’ | 97.11(14) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S11-Ag2-O5’ | 118.03(11) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S21-Ag2-O5’ | 96.27(12) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-O4 | 93.79(14) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S11-Ag2-O4 | 93.35(16) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S21-Ag2-O4 | 125.29(11) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S4-Ag2-O4’ | 121.81(13) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S11-Ag2-O4’ | 72.41(9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S21-Ag2-O4’ | 118.83(12) |  |  |  |  |  |  |

Symmetry transformations: 2, i 0.5-x, 0.5+y, 0.5-z; 4, i x-1, y, z; 5, i x, 0.5-y, z-0.5; 6, i x, y, z-1, ii x 0.5-y, z; 7, i 0.5+x, y, 0.5-z, ii 1.5-x, 1-y, 0.5+z