Supplementary Section

Table 1: Atomic coordinates for MIL-78(Y, Eu).

| Atom | x/a | y/b | z/c |
| --- | --- | --- | --- |
| Y, Eu* | 0 | 0.3150(2) | 0 |
| O(1) | 0.789(1) | 0.172(2) | 0.937(1) |
| O(2) | 0.650(1) | -0.072(1) | 0.169(1) |
| O(3) | 0.922(2) | 0.230(1) | 0.746(1) |
| C(1) | 0.762(2) | 0.078(1) | 0.531(1) |
| C(2) | 0.830(3) | 0 | 0.803(2) |
| C(3) | 0.666(3) | 0 | 0.251(2) |
| C(4) | 0.728(3) | 0 | 0.436(2) |
| C(5) | 0.813(2) | 0.075(1) | 0.713(2) |
| C(6) | 0.836(2) | 0.164(1) | 0.811(2) |

Site Occupancy: Y: 0.488, Eu: 0.012

Table 2: Selected bonds lengths (Å) for MIL-78(Y, Eu).

| Bond | Å | Bond | Å |
| --- | --- | --- | --- |
| M-O(1) | 2.24(2) | O(1)-C(6) | 1.21(3) |
| M-O(1) | 2.52(2) | O(2)-C(3) | 1.24(2) |
| M-O(2) | 2.24(2) | O(3)-C(6) | 1.34(2) |
| M-O(3) | 2.41(2) | C(1)-C(4) | 1.38(3) |
|  |  | C(1)-C(5) | 1.48(2) |
|  |  | C(2)-C(5) | 1.32(3) |
|  |  | C(3)-C(4) | 1.50(2) |
|  |  | C(5)-C(6) | 1.54(3) |

Table 3: cell parameters of MIL-78(Ln) or Ln(C6H3-(CO2)3)

| Ln | a(Å) | b(Å) | c(Å) | Beta(°) | Volume(Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr | 7,119 | 15,054 | 8,710 | 110,757 | 877,35 |
| Nd | 7,119 | 14,995 | 8,666 | 110,180 | 868,25 |
| Sm | 7,058 | 14,897 | 8,622 | 109,640 | 853,82 |
| Eu | 7,031 | 14,839 | 8,573 | 108,890 | 846,26 |
| Gd | 7,013 | 14,792 | 8,554 | 108,671 | 840,74 |
| Tb | 6,976 | 14,748 | 8,521 | 108,396 | 832,87 |
| Dy | 6,962 | 14,720 | 8,497 | 107,950 | 828,35 |
| Y | 6,943 | 14,712 | 8,491 | 107,741 | 826,05 |
| Er | 6,910 | 14,637 | 8,457 | 107,460 | 816,37 |

Figure: XRD patterns of MIL-78(Ln) or Ln(C6H3-(CO2)3) (Cu=1.5406 Å)