Table 3': ICP-MS analysis of fly ash SRM 1633b (in µg.g-1)

(dilution factor = 5000)

| Element | Open vessel acid digestion |  |  | Certified values | Microwave extraction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m = 250 mg | m = 10 mg | m = 5 mg |  | m = 10 mg |
| Be | 14.4 ± 0.7 | 13.6 ± 0.4 | 13.7 ± 1.6 | n.c. | 4.3 ± 0.5 |
| V | 290 ± 7 | 233 ± 11 | 264 ± 10 | 295.7 ± 3.6 | 83.1 ± 3.5 |
| Cr | 217 ± 4 | 183 ± 5 | 181 ± 9 | 198.2 ± 4.7 | 55.9 ± 3.5 |
| Mn | 158 ± 4 | 125 ± 3 | 127 ± 6 | 131.8 ± 1.7 | 48.7 ± 2.6 |
| Co | 56.8 ± 2.0 | 47.7 ± 1.6 | 47.0 ± 1.4 | [50] | 18.1 ± 0.8 |
| Ni | 139 ± 5 | 112 ± 3 | 107 ± 7 | 120.6 ± 1.8 | 42.4 ± 3.5 |
| Cu | 131 ± 3 | 120 ± 8 | 116 ± 9 | 112.8 ± 2.6 | 39.1 ± 2.3 |
| Zn | 202 ± 6 | 197 ± 5 | 197 ± 9 | [210] | 79.1 ± 1.8 |
| Ga | 67.9 ± 2.2 | 62.1 ± 0.7 | 61.2 ± 1.8 | n.c. | 21.5 ± 1.1 |
| As | 149 ± 4 | 148 ± 11 | 140 ± 4 | 136.2 ± 2.6 | 129 ± 5 |
| Se | < 16 | (13.3 ± 2.2) | (8.9 ± 0.6) | 10.26 ± 0.17 | (12.1 ± 3.0) |
| Mo | 23.4 ± 1.6 | 19.6 ± 1.2 | 18.5 ± 1.1 | n.c. | 8.6 ± 1.7 |
| Cd | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.3 | (0.7 ± 0.3) | 0.784 ± 0.006 | < 0.6 |
| Sn | 6.6 ± 0.9 | 6.8 ± 0.5 | 6.4 ± 1.3 | n.c. | 2.2 ± 0.4 |
| Sb | 5.2 ± 0.3 | 5.2 ± 0.1 | 5.1 ± 0.2 | [6] | 0.5 ± 0.1 |
| Ba | 777 ± 14 | 660 ± 31 | 661 ± 13 | 709 ± 27 | 239 ± 5 |
| Pb | 75.5 ± 2.2 | 66.3 ± 2.5 | 62.9 ± 1.5 | 68.2 ± 1.1 | 28.0 ± 0.3 |

[…] = informational value only	n.c. = not certified	(…) = below the LOQ

Table 4': ICP-MS analysis of coal SRM 1635 (in µg.g-1)

(dilution factor = 5000)

| Element | Open vessel acid dig. | Certified values | Microwave extraction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m = 10 mg |  | m = 125 mg | m = 10 mg |
| Be | 0.52 ± 0.08 | 0.47 (a) | 0.45 ± 0.09 | 0.52 ± 0.07 |
| V | 4.4 ± 0.5 | 5.2 ± 0.5 | 3.4 ± 0.4 | 3.8 ± 1.3 |
| Cr | 2.8 ± 0.2 | 2.5 ± 0.3 | 4.3 ± 0.9 | 4.0 ± 0.9 |
| Mn | 21.3 ± 0.9 | 21.4 ± 1.5 | 22.2 ± 0.6 | 20.6 ± 0.7 |
| Co | 0.60 ± 0.21 | [0.65] | 0.59 ± 0.21 | 0.63 ± 0.38 |
| Ni | 5.5 ± 1.7 | 1.74 ± 0.10 | < 5.0 | < 2.4 |
| Cu | < 6.0 | 3.6 ± 0.3 | 3.7 ± 0.6 | 4.5 ± 2.0 |
| Zn | < 15 | 4.7 ± 0.5 | 20.5 ± 6.7 | 107 ± 62 |
| Ga | 1.09 ± 0.21 | [1.05] | 1.04 ± 0.19 | 1.03 ± 0.32 |
| As | 6.0 ± 0.7 | 0.42 ± 0.15 | < 1.2 | < 1.2 |
| Se | < 16 | 0.9 ± 0.3 | < 15 | < 15 |
| Mo | < 1.5 | 0.44 (a) | < 1.2 | < 1.2 |
| Cd | < 1.0 | 0.03 ± 0.01 | < 0.6 | < 0.6 |
| Sn | < 2.2 | 0.18 (a) | < 1.0 | < 1.0 |
| Sb | (0.14 ± 0.06) | [0.14] | < 0.3 | < 0.3 |
| Ba | 55.4 ± 1.9 | n.c. | 60.3 ± 1.7 | 54.2 ± 2.1 |
| Pb | 2.2 ± 0.5 | 1.9 ± 0.2 | 1.1 ± 0.1 | 1.6 ± 0.9 |

[…] = informational value only	n.c. = not certified	  (…) = below the LOQ

(a) = from Conrad and Krofcheck.33

Table 5': ICP-MS analysis of coal SRM 1635 (in µg.g-1)

(dilution factor = 1000)

| Element | Open vessel acid dig. | Certified values | Microwave extraction |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m = 10 mg |  | m = 10 mg |
| Be | 0.49 ± 0.13 | 0.47 (a) | 0.53 ± 0.26 |
| V | 4.1 ± 0.4 | 5.2 ± 0.5 | 3.4 ± 0.1 |
| Cr | 2.4 ± 0.4 | 2.5 ± 0.3 | 3.4 ± 0.1 |
| Mn | 23.0 ± 1.4 | 21.4 ± 1.5 | 24.7 ± 1.3 |
| Co | 0.72 ± 0.10 | [0.65] | 0.70 ± 0.11 |
| Ni | (2.0 ± 1.1) | 1.74 ± 0.10 | < 2.4 |
| Cu | 6.8 ± 0.5 | 3.6 ± 0.3 | 4.6 ± 0.3 |
| Zn | 6.5 ± 0.7 | 4.7 ± 0.5 | 37.5 ± 3.4 |
| Ga | 1.10 ± 0.06 | [1.05] | 1.15 ± 0.31 |
| As | (0.45 ± 0.12) | 0.42 ± 0.15 | < 0.6 |
| Se | < 3 | 0.9 ± 0.3 | < 3 |
| Mo | 0.39 ± 0.07 | 0.44 (a) | 0.29 ± 0.10 |
| Cd | < 0.2 | 0.03 ± 0.01 | < 0.2 |
| Sn | < 0.3 | 0.18 (a) | < 0.2 |
| Sb | 0.12 ± 0.02 | [0.14] | 0.11 ± 0.06 |
| Ba | 50.7 ± 3.2 | n.c. | 42.0 ± 3.0 |
| Pb | 1.9 ± 0.1 | 1.9 ± 0.2 | 1.86 ± 0.07 |

[…] = informational value only	n.c. = not certified	  (…) = below the LOQ

(a) = from Conrad and Krofcheck33