Atomic positions and isotropic temperature factors with e.s.d.s in parenthesis for calcined ITQ-9

|  | x | y | z | Uiso/Å2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si(1) | 0.3898(7) | 0.2502(5) | 0.9819(13) | 0.0445(37) |
| Si(2) | -0.3905(7) | 0.2506(5) | -0.9602(13) | 0.0544(36) |
| Si(3) | 0.8902(7) | 0.1512(5) | -0.1862(12) | 0.0535(33) |
| Si(4) | -0.9022(7) | 0.1639(4) | 0.1439(12) | 0.0406(32) |
| Si(5) | 0.6380(5) | 0.4981(5) | 0.2480(11) | 0.0321(29) |
| Si(6) | 0.7869(7) | 0.1561(5) | 0.0936(13) | 0.0472(36) |
| Si(7) | -0.7899(6) | 0.1531(5) | -0.1176(12) | 0.0451(35) |
| Si(8) | 0.9188(5) | -0.0078(4) | -0.3015(10) | 0.0254(26) |
| O(9) | 0.3937(11) | 0.2769(6) | 0.1911(16) | 0.0336(10) |
| O(10) | -0.3788(10) | 0.3096(6) | -0.1135(15) | 0.0336(10) |
| O(11) | 0.9931(8) | 0.1724(7) | -0.0244(17) | 0.0336(10) |
| O(12) | 0.6297(8) | 0.5068(8) | 0.0302(12) | 0.0336(10) |
| O(13) | 0.8917(9) | 0.0632(5) | -0.2090(18) | 0.0336(10) |
| O(14) | -0.8863(10) | 0.0827(5) | 0.2313(20) | 0.0336(10) |
| O(15) | 0.8001(9) | 0.0734(5) | 0.1736(20) | 0.0336(10) |
| O(16) | -0.7976(10) | 0.0644(5) | -0.1294(18) | 0.0336(10) |
| O(17) | 0.6752(8) | 0.1772(7) | 0.0632(21) | 0.0336(10) |
| O(18) | -0.6768(8) | 0.1761(7) | -0.0798(20) | 0.0336(10) |
| O(19) | 0.8070(10) | 0.1727(6) | -0.1030(16) | 0.0336(10) |
| O(20) | -0.8158(10) | 0.1816(6) | 0.0643(17) | 0.0336(10) |
| O(21) | 0.3595(9) | 0.3155(6) | 0.8234(16) | 0.0336(10) |
| O(22) | -0.3584(9) | 0.2905(6) | -0.7530(16) | 0.0336(10) |
| O(23) | 0.4960(8) | 0.2345(6) | 0.9822(22) | 0.0336(10) |
| O(24) | 0.5325(6) | 0.4923(8) | 0.2573(17) | 0.0336(10) |