Table 1 Atomic coordinates [x 104] and equivalent isotropic displacement parameters [Å2 x 103] for [Zn4(PO4)3(HPO4)4][NH3(CH2)2NH2(CH2)2NH3]H2O

| Atom | x/a | y/b | z/c | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn(1) | 16772(1) | 5303(2) | 14702(1) | 14(1) |
| Zn(2) | 13783(1) | 5520(2) | 15705(1) | 14(1) |
| Zn(3) | 9266(1) | 3256(2) | 11632(1) | 13(1) |
| Zn(4) | 13364(1) | 4423(2) | 12143(1) | 15(1) |
| P(1) | 6458(3) | 3446(4) | 12404(3) | 13(1) |
| P(2) | 15830(3) | 2562(4) | 16258(3) | 12(1) |
| P(3) | 10734(3) | 5955(4) | 10455(3) | 13(1) |
| P(4) | 11734(3) | 3290(4) | 13971(3) | 13(1) |
| O(1) | 17064(10) | 4879(11) | 13171(8) | 21(2) |
| O(2) | 18296(9) | 6739(11) | 15301(8) | 18(2) |
| O(3) | 16870(8) | 3389(11) | 15694(7) | 16(2) |
| O(4) | 15103(8) | 1224(11) | 15406(7) | 15(2) |
| O(5) | 6490(11) | 1916(11) | 13112(8) | 26(2) |
| O(6) | 14774(9) | 3689(11) | 16552(7) | 19(2) |
| O(7) | 12049(9) | 4756(11) | 14770(7) | 18(2) |
| O(8) | 7301(8) | 3181(12) | 11476(7) | 15(2) |
| O(9) | 10310(9) | 3554(12) | 13177(7) | 23(2) |
| O(10) | 10274(8) | 6338(11) | 9180(7) | 14(2) |
| O(11) | 9519(8) | 5411(11) | 10942(7) | 17(2) |
| O(12) | 12834(9) | 3044(11) | 13268(8) | 22(2) |
| O(13) | 5025(9) | 3816(13) | 11717(7) | 27(2) |
| O(14) | 16593(9) | 1744(11) | 17396(7) | 16(2) |
| O(15) | 11910(8) | 4737(10) | 10678(7) | 15(2) |
| O(16) | 11263(9) | 7603(10) | 11073(8) | 19(2) |
| O(100) | 17377(10) | 5871(15) | 18463(9) | 44(3) |
| N(1) | -54(13) | 1995(16) | 6233(11) | 38(4) |
| N(2) | 2018(11) | 3070(14) | 8592(10) | 20(3) |
| N(3) | 5812(10) | 3682(14) | 9246(9) | 19(3) |
| C(1) | 215(13) | 3583(18) | 6788(12) | 23(3) |
| C(2) | 1696(14) | 3800(18) | 7408(11) | 20(3) |
| C(3) | 3485(13) | 2667(17) | 9010(13) | 21(3) |
| C(4) | 4340(14) | 4168(17) | 9051(11) | 20(3) |