TABLE 1. The variation of onset superconducting transition (Tc), Tc (R = 0 ), Curie temperature (TM), Remanent moment (R), Coercive field (Hco), saturated moment per Ru atom (Ru) and room temperature thermo-electric power with nominal x values in Ru1-xMxSr2GdCu2O8 as shown.

| p | % Nb | % Sn | Tc (onset) (K) | Tc (R = 0) (K) | TM (K) | R (B) | Hco (Oe) | Ru (B) | S (290 K) (V/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.064(5) | 20 |  |  |  | 103 (1) | 0.049(2) | 238(1) | 0.59(1) | 117(1) |
| 0.068(5) | 15 |  | 19(1) |  | 110(1) | 0.075(1) | 295(1) | 0.73(1) | 110(3) |
| 0.072(5) | 10 |  | 19(1) |  | 118(1) | 0.086(2) | 308(1) | 0.82(1) | 99(4) |
| 0.076(5) | 5 |  | 29(1) | 15(1) | 127(1) | 0.109(1) | 330(1) | 0.94(1) | 90(1) |
| 0.080(5) | 0 |  | 37(1) | 14(1) | 136(1) | 0.125(1) | 405(1) | 0.99(1) | 72(2) |
| 0.080(5) |  | 0 | 38(1) | 23(1) | 136(1) | 0.142(1) | 420(1) | 1.09(1) | 92(3) |
| 0.091(5) |  | 2.5 | 45(1) | 31(1) | 126(1) | 0.114(2) | 370(1) | 1.00(1) | 81(3) |
| 0.101(5) |  | 5 | 46(1) | 31(1) | 117(1) | 0.096(1) | 340(1) | 0.84(1) | 76(2) |
| 0.112(5) |  | 7.5 | 50(1) | 36(1) | 103(1) | 0.088(2) | 320(1) | 0.78(1) | 70(2) |