Data used for the graphs in Figs. 1 and 2:

| Time | Conversion | ln(1/(1-X)) | Mn | Mw | PDI | Mn(th) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 0.133 | 0.143 | 35639 | 38247 | 1.07 | 33482.58 |
| 100 | 0.292 | 0.346 | 83608 | 92015 | 1.10 | 73585.36 |
| 150 | 0.379 | 0.476 | 94468 | 103022 | 1.09 | 95312.64 |
| 220 | 0.570 | 0.843 | 143312 | 172691 | 1.21 | 143402.9 |
| 280 | 0.718 | 1.265 | 241417 | 289193 | 1.20 | 180670.1 |