Table S1 Representative results of the Heck reaction

| Aryl Halidea | Catalyst | Catalyst (mol %) | TONb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1a | 7 x 10-5 | 714500 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1a | 7 x 10-3 | 14290 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1b | 7 x 10-5 | 1429000 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1b | 7 x 10-3 | 14290 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 2a | 7 x 10-5 | 714500 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 2a | 7 x 10-3 | 14290 |  |  |  |  |  |
| C6H5Br | 1a | 7 x 10-5 | 185770 |  |  |  |  |  |
| C6H5Br | 1b | 7 x 10-5 | 685920 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Cl | 1a | 7 x 10-3 | 470 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Cl | 1b | 7 x 10-3 | 630 |  |  |  |  |  |
| C6H5I | 1bc | 7 x 10-5 | 257220 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1ac | 7 x 10-3 | 860 |  |  |  |  |  |
| 4-CH3CO-C6H4Br | 1bc | 7 x 10-3 | 1220 |  |  |  |  |  |
| Reaction time 18 hours at 140oC. a Amounts: ArX, 5mmol; methyl acrylate, 6 mmol; NEt3, 7 mmol; N-methyl pyrrolidone was used as solvent. b Determined by GC, based on the product using di(ethylene glycol) diethyl ether as GC standard. c Reaction temperature 80oC |  |  |  |  |  |  |  |  |