Elemental analysis

|  | CDNHphen.10H2O |  | RuCDNHphen.6H2O, 2 |  | Mn2RuCDNHphen.6H2O, 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Calc. | Found | Calc. | Found | Calc. | Found |
| C H N Mn | 43.46% 6.51% 2.82% ---- | 42.83% 6.89% 2.41% --- | 46.64% 5.93% 5.15% ---- | 44.31% 6.07% 4.81% ---- | 43.43% 5.43% 4.80% 5.37% | 42.89% 5.98% 4.61% 5.64% |