Ab initio structure determination of BiPb2VO6 from powder diffraction data

Ivana Radosavljevic Evans,a Judith A. K. Howard,a Ray L. Withersb and John S. O. Evansa

Supplementary Information – Bond Distances and Angles

Space group P n

Lattice constants are    7.72190   5.84430  29.07620 90 94.278 90

Bi1      0.07400     0.50100     0.20100

Bi2      0.81600    -0.00700     0.15820

Bi3      0.61600     0.00400     0.89750

Bi4      0.40100     0.48800     0.44700

Pb1      0.58800     0.02600     0.37470

Pb2      0.80300     0.48400     0.82010

Pb3      0.86700     0.04400     0.27810

Pb4      0.11700     0.47700     0.72950

Pb5      0.18200    -0.01200     0.51900

Pb6      1.00700     0.51100     0.07584

Pb7      0.92800     0.46300     0.47370

Pb8      0.26000    -0.02700     0.12840

V1       0.35100     1.05600     0.23880

V2       0.17400     0.02700     0.00350

V3       0.02800    -0.49000     0.60000

V4       0.33500     0.51000     0.85730

O11      0.40545     1.25862     0.19935

O12      0.16801     1.14238     0.26421

O13      0.31289     0.79945     0.21142

O14      0.52053     1.02655     0.28042

O21      0.10038    -0.08889     0.05270

O22      0.06031    -0.08617    -0.04402

O23      0.14523     0.31922     0.00419

O24      0.39184    -0.03279     0.00145

O31      0.09583    -0.62214     0.65120

O32     -0.19428    -0.46337     0.59636

O33      0.12143    -0.22372     0.59811

O34      0.08951    -0.65251     0.55468

O41      0.32443     0.26055     0.88836

O42      0.37136     0.73639     0.89470

O43      0.50226     0.49261     0.82161

O44      0.14235     0.55131     0.82483

O1       0.38500     0.19000     0.72100

O2       0.32700     0.73200     0.71800

O3       0.34400     0.27600     0.37600

O4       0.17600     0.21700     0.45700

O5       0.02300     0.72800     0.13700

O6       0.37000     0.76500     0.38400

O7       0.04700     0.23300     0.14200

O8       0.16000     0.70400     0.46800

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Bi1_O11         2.92880            1 0-1 0     0.40545   0.25862   0.19935

Bi1_O12         2.84580            1 0-1 0     0.16801   0.14238   0.26421

Bi1_O13         2.54040            1 0 0 0     0.31289   0.79945   0.21142

Bi1_O1          2.41991            2-1 1-1    -0.11500   0.81000   0.22100

Bi1_O2          2.42427            2-1 1-1    -0.17300   0.26800   0.21800

Bi1_O5          2.29535            1 0 0 0     0.02300   0.72800   0.13700

Bi1_O7          2.32083            1 0 0 0     0.04700   0.23300   0.14200

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O11_Bi1_O12          58.213            1 0-1 0     1 0-1 0

O11_Bi1_O13          72.924            1 0-1 0     1 0 0 0

O11_Bi1_O1          155.273            1 0-1 0     2-1 1-1

O11_Bi1_O2          115.687            1 0-1 0     2-1 1-1

O11_Bi1_O5          111.319            1 0-1 0     1 0 0 0

O11_Bi1_O7           72.056            1 0-1 0     1 0 0 0

O12_Bi1_O13         106.300            1 0-1 0     1 0 0 0

O12_Bi1_O1          121.586            1 0-1 0     2-1 1-1

O12_Bi1_O2           67.747            1 0-1 0     2-1 1-1

O12_Bi1_O5          165.773            1 0-1 0     1 0 0 0

O12_Bi1_O7           89.133            1 0-1 0     1 0 0 0

O13_Bi1_O1           84.522            1 0 0 0     2-1 1-1

O13_Bi1_O2          159.502            1 0 0 0     2-1 1-1

O13_Bi1_O5           77.232            1 0 0 0     1 0 0 0

O13_Bi1_O7          125.164            1 0 0 0     1 0 0 0

O1_Bi1_O2           82.670            2-1 1-1     2-1 1-1

O1_Bi1_O5           72.147            2-1 1-1     1 0 0 0

O1_Bi1_O7          131.203            2-1 1-1     1 0 0 0

O2_Bi1_O5          113.574            2-1 1-1     1 0 0 0

O2_Bi1_O7           75.106            2-1 1-1     1 0 0 0

O5_Bi1_O7           77.894            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Bi2_O31         2.75281            2 0-1-1     0.59583  -0.37786   0.15120

Bi2_O33         2.59549            2 0 0-1     0.62143   0.22372   0.09811

Bi2_O1          2.14867            2 0 0-1     0.88500  -0.19000   0.22100

Bi2_O2          2.36463            2 0 1-1     0.82700   0.26800   0.21800

Bi2_O5          2.34106            1 1-1 0     1.02300  -0.27200   0.13700

Bi2_O7          2.34444            1 1 0 0     1.04700   0.23300   0.14200

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O31_Bi2_O33          92.061            2 0-1-1     2 0 0-1

O31_Bi2_O1           77.500            2 0-1-1     2 0 0-1

O31_Bi2_O2          125.283            2 0-1-1     2 0 1-1

O31_Bi2_O5           83.668            2 0-1-1     1 1-1 0

O31_Bi2_O7          158.616            2 0-1-1     1 1 0 0

O33_Bi2_O1          157.676            2 0 0-1     2 0 0-1

O33_Bi2_O2           97.419            2 0 0-1     2 0 1-1

O33_Bi2_O5          122.600            2 0 0-1     1 1-1 0

O33_Bi2_O7           87.985            2 0 0-1     1 1 0 0

O1_Bi2_O2           73.763            2 0 0-1     2 0 1-1

O1_Bi2_O5           76.324            2 0 0-1     1 1-1 0

O1_Bi2_O7          108.928            2 0 0-1     1 1 0 0

O2_Bi2_O5          130.956            2 0 1-1     1 1-1 0

O2_Bi2_O7           75.816            2 0 1-1     1 1 0 0

O5_Bi2_O7           78.359            1 1-1 0     1 1 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Bi3_O41         2.70158            1 0 0 0     0.32443   0.26055   0.88836

Bi3_O42         2.44916            1 0-1 0     0.37136  -0.26361   0.89470

Bi3_O3          2.51645            2 0 0 0     0.84400  -0.27600   0.87600

Bi3_O4          2.18089            2 0 0 0     0.67600  -0.21700   0.95700

Bi3_O6          2.43690            2 0 1 0     0.87000   0.23500   0.88400

Bi3_O8          2.66941            2 0 1 0     0.66000   0.29600   0.96800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O41_Bi3_O42          73.504            1 0 0 0     1 0-1 0

O41_Bi3_O3          158.410            1 0 0 0     2 0 0 0

O41_Bi3_O4          122.201            1 0 0 0     2 0 0 0

O41_Bi3_O6          110.583            1 0 0 0     2 0 1 0

O41_Bi3_O8           77.182            1 0 0 0     2 0 1 0

O42_Bi3_O3           97.393            1 0-1 0     2 0 0 0

O42_Bi3_O4           76.460            1 0-1 0     2 0 0 0

O42_Bi3_O6          167.553            1 0-1 0     2 0 1 0

O42_Bi3_O8          119.173            1 0-1 0     2 0 1 0

O3_Bi3_O4           72.589            2 0 0 0     2 0 0 0

O3_Bi3_O6           74.562            2 0 0 0     2 0 1 0

O3_Bi3_O8          123.721            2 0 0 0     2 0 1 0

O4_Bi3_O6          109.266            2 0 0 0     2 0 1 0

O4_Bi3_O8           76.238            2 0 0 0     2 0 1 0

O6_Bi3_O8           73.241            2 0 1 0     2 0 1 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Bi4_O22         2.65493            2 0 0 0     0.56031   0.08617   0.45598

Bi4_O23         2.66896            2 0 1 0     0.64523   0.68078   0.50419

Bi4_O3          2.41972            1 0 0 0     0.34400   0.27600   0.37600

Bi4_O4          2.38474            1 0 0 0     0.17600   0.21700   0.45700

Bi4_O6          2.44297            1 0 0 0     0.37000   0.76500   0.38400

Bi4_O8          2.36626            1 0 0 0     0.16000   0.70400   0.46800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O22_Bi4_O23          90.655            2 0 0 0     2 0 1 0

O22_Bi4_O3           71.606            2 0 0 0     1 0 0 0

O22_Bi4_O4           74.752            2 0 0 0     1 0 0 0

O22_Bi4_O6          132.740            2 0 0 0     1 0 0 0

O22_Bi4_O8          144.497            2 0 0 0     1 0 0 0

O23_Bi4_O3          145.367            2 0 1 0     1 0 0 0

O23_Bi4_O4          133.770            2 0 1 0     1 0 0 0

O23_Bi4_O6          102.275            2 0 1 0     1 0 0 0

O23_Bi4_O8           98.441            2 0 1 0     1 0 0 0

O3_Bi4_O4           71.104            1 0 0 0     1 0 0 0

O3_Bi4_O6           72.433            1 0 0 0     1 0 0 0

O3_Bi4_O8          113.379            1 0 0 0     1 0 0 0

O4_Bi4_O6          120.000            1 0 0 0     1 0 0 0

O4_Bi4_O8           74.257            1 0 0 0     1 0 0 0

O6_Bi4_O8           78.756            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb1_O14         2.75193            1 0-1 0     0.52053   0.02655   0.28042

Pb1_O22         2.41454            2 0 0 0     0.56031   0.08617   0.45598

Pb1_O41         2.48742            2 0 0-1     0.82443  -0.26055   0.38836

Pb1_O42         2.62000            2 0 1-1     0.87136   0.26361   0.39470

Pb1_O44         2.91067            2 0 1-1     0.64235   0.44869   0.32483

Pb1_O3          2.38680            1 0 0 0     0.34400   0.27600   0.37600

Pb1_O6          2.30250            1 0-1 0     0.37000  -0.23500   0.38400

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O14_Pb1_O22         161.957            1 0-1 0     2 0 0 0

O14_Pb1_O41         104.005            1 0-1 0     2 0 0-1

O14_Pb1_O42         108.264            1 0-1 0     2 0 1-1

O14_Pb1_O44          61.730            1 0-1 0     2 0 1-1

O14_Pb1_O3           85.644            1 0-1 0     1 0 0 0

O14_Pb1_O6           91.835            1 0-1 0     1 0-1 0

O22_Pb1_O41          93.399            2 0 0 0     2 0 0-1

O22_Pb1_O42          80.737            2 0 0 0     2 0 1-1

O22_Pb1_O44         112.991            2 0 0 0     2 0 1-1

O22_Pb1_O3           76.567            2 0 0 0     1 0 0 0

O22_Pb1_O6           82.105            2 0 0 0     1 0-1 0

O41_Pb1_O42          74.368            2 0 0-1     2 0 1-1

O41_Pb1_O44         121.303            2 0 0-1     2 0 1-1

O41_Pb1_O3          168.657            2 0 0-1     1 0 0 0

O41_Pb1_O6           93.988            2 0 0-1     1 0-1 0

O42_Pb1_O44          60.769            2 0 1-1     2 0 1-1

O42_Pb1_O3          108.615            2 0 1-1     1 0 0 0

O42_Pb1_O6          158.568            2 0 1-1     1 0-1 0

O44_Pb1_O3           68.388            2 0 1-1     1 0 0 0

O44_Pb1_O6          138.991            2 0 1-1     1 0-1 0

O3_Pb1_O6           79.558            1 0 0 0     1 0-1 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb2_O12         2.87099            2 0 2 0     0.66801   0.85762   0.76421

Pb2_O43         2.32652            1 0 0 0     0.50226   0.49261   0.82161

Pb2_O44         2.64321            1 1 0 0     1.14235   0.55131   0.82483

Pb2_O3          2.15235            2 0 1 0     0.84400   0.72400   0.87600

Pb2_O6          2.38621            2 0 1 0     0.87000   0.23500   0.88400

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O12_Pb2_O43          70.941            2 0 2 0     1 0 0 0

O12_Pb2_O44         103.470            2 0 2 0     1 1 0 0

O12_Pb2_O3           87.624            2 0 2 0     2 0 1 0

O12_Pb2_O6          162.370            2 0 2 0     2 0 1 0

O43_Pb2_O44         169.389            1 0 0 0     1 1 0 0

O43_Pb2_O3           93.581            1 0 0 0     2 0 1 0

O43_Pb2_O6           99.047            1 0 0 0     2 0 1 0

O44_Pb2_O3           76.957            1 1 0 0     2 0 1 0

O44_Pb2_O6           83.899            1 1 0 0     2 0 1 0

O3_Pb2_O6           78.364            2 0 1 0     2 0 1 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb3_O12         2.45692            1 1-1 0     1.16801   0.14238   0.26421

Pb3_O14         2.68322            1 0-1 0     0.52053   0.02655   0.28042

Pb3_O1          2.16343            2 0 0-1     0.88500  -0.19000   0.22100

Pb3_O2          2.18686            2 0 1-1     0.82700   0.26800   0.21800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O12_Pb3_O14         166.007            1 1-1 0     1 0-1 0

O12_Pb3_O1           84.609            1 1-1 0     2 0 0-1

O12_Pb3_O2           78.902            1 1-1 0     2 0 1-1

O14_Pb3_O1           96.692            1 0-1 0     2 0 0-1

O14_Pb3_O2           87.775            1 0-1 0     2 0 1-1

O1_Pb3_O2           77.204            2 0 0-1     2 0 1-1

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb4_O11         2.36871            2-1 2 0    -0.09455   0.74138   0.69935

Pb4_O13         2.86654            2-1 1 0    -0.18711   0.20055   0.71142

Pb4_O31         2.34310            1 0 1 0     0.09583   0.37786   0.65120

Pb4_O44         2.79804            1 0 0 0     0.14235   0.55131   0.82483

Pb4_O1          2.68951            1 0 0 0     0.38500   0.19000   0.72100

Pb4_O2          2.24572            1 0 0 0     0.32700   0.73200   0.71800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O11_Pb4_O13          76.518            2-1 2 0     2-1 1 0

O11_Pb4_O31          78.784            2-1 2 0     1 0 1 0

O11_Pb4_O44         105.114            2-1 2 0     1 0 0 0

O11_Pb4_O1          152.491            2-1 2 0     1 0 0 0

O11_Pb4_O2           89.869            2-1 2 0     1 0 0 0

O13_Pb4_O31          71.676            2-1 1 0     1 0 1 0

O13_Pb4_O44         105.365            2-1 1 0     1 0 0 0

O13_Pb4_O1          104.897            2-1 1 0     1 0 0 0

O13_Pb4_O2          159.633            2-1 1 0     1 0 0 0

O31_Pb4_O44         174.612            1 0 1 0     1 0 0 0

O31_Pb4_O1           75.811            1 0 1 0     1 0 0 0

O31_Pb4_O2           91.045            1 0 1 0     1 0 0 0

O44_Pb4_O1          100.975            1 0 0 0     1 0 0 0

O44_Pb4_O2           92.669            1 0 0 0     1 0 0 0

O1_Pb4_O2           80.274            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb5_O24         2.27565            2-1 0 0    -0.10816   0.03279   0.50145

Pb5_O33         2.68353            1 0 0 0     0.12143  -0.22372   0.59811

Pb5_O34         2.47204            1 0 1 0     0.08951   0.34749   0.55468

Pb5_O4          2.24292            1 0 0 0     0.17600   0.21700   0.45700

Pb5_O8          2.22376            1 0-1 0     0.16000  -0.29600   0.46800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O24_Pb5_O33          90.779            2-1 0 0     1 0 0 0

O24_Pb5_O34          71.693            2-1 0 0     1 0 1 0

O24_Pb5_O4           77.888            2-1 0 0     1 0 0 0

O24_Pb5_O8           84.915            2-1 0 0     1 0-1 0

O33_Pb5_O34          87.585            1 0 0 0     1 0 1 0

O33_Pb5_O4          165.836            1 0 0 0     1 0 0 0

O33_Pb5_O8          102.586            1 0 0 0     1 0-1 0

O34_Pb5_O4           80.844            1 0 1 0     1 0 0 0

O34_Pb5_O8          154.703            1 0 1 0     1 0-1 0

O4_Pb5_O8           85.034            1 0 0 0     1 0-1 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb6_O21         2.55205            1 1 1 0     1.10038   0.91111   0.05270

Pb6_O23         2.65848            1 1 0 0     1.14523   0.31922   0.00419

Pb6_O32         2.35562            2 1 0-1     1.30572   0.46337   0.09636

Pb6_O5          2.18018            1 1 0 0     1.02300   0.72800   0.13700

Pb6_O7          2.51933            1 1 0 0     1.04700   0.23300   0.14200

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O21_Pb6_O23          92.398            1 1 1 0     1 1 0 0

O21_Pb6_O32          83.365            1 1 1 0     2 1 0-1

O21_Pb6_O5           71.465            1 1 1 0     1 1 0 0

O21_Pb6_O7          140.466            1 1 1 0     1 1 0 0

O23_Pb6_O32          72.893            1 1 0 0     2 1 0-1

O23_Pb6_O5          151.982            1 1 0 0     1 1 0 0

O23_Pb6_O7          107.035            1 1 0 0     1 1 0 0

O32_Pb6_O5           82.375            2 1 0-1     1 1 0 0

O32_Pb6_O7           70.636            2 1 0-1     1 1 0 0

O5_Pb6_O7           75.881            1 1 0 0     1 1 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb7_O23         2.73175            2 0 1 0     0.64523   0.68078   0.50419

Pb7_O24         2.66161            2 0 0 0     0.89184   0.03279   0.50145

Pb7_O34         2.66780            1 1 1 0     1.08951   0.34749   0.55468

Pb7_O42         2.58372            2 0 1-1     0.87136   0.26361   0.39470

Pb7_O4          2.47161            1 1 0 0     1.17600   0.21700   0.45700

Pb7_O8          2.29455            1 1 0 0     1.16000   0.70400   0.46800

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O23_Pb7_O24         103.726            2 0 1 0     2 0 0 0

O23_Pb7_O34          99.429            2 0 1 0     1 1 1 0

O23_Pb7_O42         114.347            2 0 1 0     2 0 1-1

O23_Pb7_O4          169.920            2 0 1 0     1 1 0 0

O23_Pb7_O8          112.626            2 0 1 0     1 1 0 0

O24_Pb7_O34          63.007            2 0 0 0     1 1 1 0

O24_Pb7_O42          80.144            2 0 0 0     2 0 1-1

O24_Pb7_O4           67.071            2 0 0 0     1 1 0 0

O24_Pb7_O8          134.578            2 0 0 0     1 1 0 0

O34_Pb7_O42         135.034            1 1 1 0     2 0 1-1

O34_Pb7_O4           73.031            1 1 1 0     1 1 0 0

O34_Pb7_O8           84.432            1 1 1 0     1 1 0 0

O42_Pb7_O4           69.222            2 0 1-1     1 1 0 0

O42_Pb7_O8          107.094            2 0 1-1     1 1 0 0

O4_Pb7_O8           73.878            1 1 0 0     1 1 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

Pb8_O11         2.82099            1 0-1 0     0.40545   0.25862   0.19935

Pb8_O13         2.62210            1 0-1 0     0.31289  -0.20055   0.21142

Pb8_O21         2.46779            1 0 0 0     0.10038  -0.08889   0.05270

Pb8_O5          2.35165            1 0-1 0     0.02300  -0.27200   0.13700

Pb8_O7          2.29512            1 0 0 0     0.04700   0.23300   0.14200

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O11_Pb8_O13          61.933            1 0-1 0     1 0-1 0

O11_Pb8_O21         152.141            1 0-1 0     1 0 0 0

O11_Pb8_O5          123.578            1 0-1 0     1 0-1 0

O11_Pb8_O7           74.549            1 0-1 0     1 0 0 0

O13_Pb8_O21         142.895            1 0-1 0     1 0 0 0

O13_Pb8_O5           74.668            1 0-1 0     1 0-1 0

O13_Pb8_O7           99.317            1 0-1 0     1 0 0 0

O21_Pb8_O5           70.411            1 0 0 0     1 0-1 0

O21_Pb8_O7           86.218            1 0 0 0     1 0 0 0

O5_Pb8_O7           79.129            1 0-1 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

V1_O11         1.72242            1 0 0 0     0.40545   1.25862   0.19935

V1_O12         1.71847            1 0 0 0     0.16801   1.14238   0.26421

V1_O13         1.71275            1 0 0 0     0.31289   0.79945   0.21142

V1_O14         1.72379            1 0 0 0     0.52053   1.02655   0.28042

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O11_V1_O12          109.496            1 0 0 0     1 0 0 0

O11_V1_O13          109.531            1 0 0 0     1 0 0 0

O11_V1_O14          109.016            1 0 0 0     1 0 0 0

O12_V1_O13          109.799            1 0 0 0     1 0 0 0

O12_V1_O14          109.466            1 0 0 0     1 0 0 0

O13_V1_O14          109.515            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

V2_O21         1.71747            1 0 0 0     0.10038  -0.08889   0.05270

V2_O22         1.71356            1 0 0 0     0.06031  -0.08617  -0.04402

V2_O23         1.72252            1 0 0 0     0.14523   0.31922   0.00419

V2_O24         1.72343            1 0 0 0     0.39184  -0.03279   0.00145

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O21_V2_O22          109.750            1 0 0 0     1 0 0 0

O21_V2_O23          109.287            1 0 0 0     1 0 0 0

O21_V2_O24          109.477            1 0 0 0     1 0 0 0

O22_V2_O23          109.470            1 0 0 0     1 0 0 0

O22_V2_O24          109.665            1 0 0 0     1 0 0 0

O23_V2_O24          109.177            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

V3_O31         1.72355            1 0 0 0     0.09583  -0.62214   0.65120

V3_O32         1.71885            1 0 0 0    -0.19428  -0.46337   0.59636

V3_O33         1.71792            1 0 0 0     0.12143  -0.22372   0.59811

V3_O34         1.71972            1 0 0 0     0.08951  -0.65251   0.55468

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O31_V3_O32          109.359            1 0 0 0     1 0 0 0

O31_V3_O33          109.404            1 0 0 0     1 0 0 0

O31_V3_O34          109.322            1 0 0 0     1 0 0 0

O32_V3_O33          109.623            1 0 0 0     1 0 0 0

O32_V3_O34          109.538            1 0 0 0     1 0 0 0

O33_V3_O34          109.580            1 0 0 0     1 0 0 0

Vector         Length           Optr Cell        Neighbor atom coordinates

V4_O41         1.72006            1 0 0 0     0.32443   0.26055   0.88836

V4_O42         1.72232            1 0 0 0     0.37136   0.73639   0.89470

V4_O43         1.71910            1 0 0 0     0.50226   0.49261   0.82161

V4_O44         1.71846            1 0 0 0     0.14235   0.55131   0.82483

Angle             Degrees         atom 1 loc  atom 3 loc

O41_V4_O42          109.359            1 0 0 0     1 0 0 0

O41_V4_O43          109.515            1 0 0 0     1 0 0 0

O41_V4_O44          109.541            1 0 0 0     1 0 0 0

O42_V4_O43          109.397            1 0 0 0     1 0 0 0

O42_V4_O44          109.428            1 0 0 0     1 0 0 0

O43_V4_O44          109.587            1 0 0 0     1 0 0 0