Table 1 : Crystal data and structure refinement parameters  for CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2).(HO2C-C6H4-CO2H)0.75  (labelled MIL-53as) and CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2) (labelled MIL-53ht)

| ###### Formula | CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2).( HO2C-C6H4-CO2H)0.75 | CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2) |
| --- | --- | --- |
| Chemical formula | CrO8C14H11 | CrO5C8H5 |
| Molar weight (g.mol-1) | 359.23 | 233.12 |
| Calculated density (g.cm-3) | 1.65 | 1.04 |
| Crystal system | Orthorhombic | Orthorhombic |
| Space group | P n m a | I m m a |
| a (Å) | 17.340(1) | 6.812(1) |
| b (Å) | 6.822(1) | 16.733(1) |
| c (Å) | 12.178(1) | 13.038(1) |
| V (Å3) | 1440.6(1) | 1486.1(1) |
| Z | 4 | 4 |
| Radiation (Cu (Å): K1, K2) | 1.54059, 1.54439 | 1.54059, 1.54439 |
| =K2/K1 | 0.4 | 0.5 |
| Temperature (°K) | 296 | 523 |
| 2 range (°) | 7 - 70 | 5 - 80 |
| ###### N. reflections | 355 | 271 |
| N. atoms | 18 | 6 |
| N. intensity-dependent parameters | 42 | 13 |
| N. profile parameters | 29 | 20 |
| RP | 11.9 | 10.0 |
| RWP | 15.8 | 13.2 |
| RB | 6.6 | 7.9 |
| RF | 4.9 | 6.2 |
| Secondary phase | ###### Terephthalic acid | Eskolaïte Cr2O3 |

Table 2a : Atomic coordinates for non-hydrogen atoms for CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2).(HO2C-C6H4-CO2H)0.75  (labelled MIL-53as)

_________________________________________________________

Atom      	   x             	     y               	    z 		Occupancy

_________________________________________________________

Cr		0		0		0       		0.5

O(1)		0.002(2)	-0.25		-0.078(1)	0.5

O(2)		0.089(1)	-0.087(2)	0.089(1)	1.0

O(3)		0.073(1)	0.090(2)	-0.112(1)	1.0

C(1)    		0.108(2)	0.25		-0.143(3)	0.5

C(2)    		0.123(2)	-0.25		0.117(4)	0.5

###### C(3)   		0.171(2)	0.25		-0.213(3)	0.5

C(4) 		0.191(2)	-0.25		0.180 (4)	0.5

C(5)  	  	0.229(1)	-0.078(2)	0.198(2)	1.0

C(6)   		0.205(1)	0.080(2)	-0.236(2)	1.0

X(7a)   	0.032(2)	-0.25		 0.309(3)	0.5

X(8a)   	0.133(4)	-0.051(2)	-0.4653(4)	0.5

X(9a)   	0.144(3)	-0.25		0.4513(3)	0.5

X(10a)  	0.138(2)	0.134(3)	0.473(2)	1.0

X(11a)		-0.034(2)	-0.25		-0.350(3)	0.5

X(12a)		0.032(2)	0.043(4)	0.369 (2)	1.0

X(13a)  	0.101(1)	-0.013(6)	0.405 (2)	1.0

X(14a)  	0.046(3)	-0.190(1)	0.425 (3)	0.5

_________________________________________________________

X=O, C

Table 2b : Atomic coordinates for non-hydrogen atoms for CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2) (labelled MIL-53ht)

_________________________________________________________

Atom      	   x             	     y               	    z 	     Occupancy

_________________________________________________________

Cr    		0.25  		0.25  		0.75  		0.25

O(1)    	0		0.25	  	0.686(1) 	0.25

O(2)  		0.150(1)  	0.166(1)  	0.843(1) 	1.0

C(1)   		-0.196(1)  	0.040(1)  	0.982(1) 	1.0

C(2)  		 0	  	0.054(1)  	0.961(2) 	0.5

C(3)    	0 		0.125(1)  	0.888(2) 	0.5   _________________________________________________________

Table 3a : Selected bonds lengths (Å) for CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2).(HO2C-C6H4-CO2H)0.75  (labelled MIL-53as)

____________________________________________________________

Cr - O(1) : 1.95(1)

Cr - O(2) : 1.98(1)

Cr - O(3) : 1.95(1)

O(2) - C(2) : 1.30(2)		O(3) - C(1) : 1.31(1)

C(1) - C(3) : 1.38(2)		C(2) - C(4) : 1.40(1)

C(3) - C(6) : 1.33(2)		C(4) - C(5) : 1.37(1)

C(5) - C(6) : 1.40(1)

____________________________________________________________

Table 3b : Selected bonds lengths (Å) for CrIII(OH)(O2C-C6H4-CO2) (labelled MIL-53ht)

____________________________________________________________

Cr - O(1) : 1.90(1)

Cr - O(2) : 1.96(1)

O(2) - C(3) : 1.39(2)		C(2) - C(3) : 1.53(2)

C(1) - C(1) : 1.42(2)		C(1) - C(2) : 1.38(2)

____________________________________________________________