Supplementary Material (ESI) for Chemical Communications

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Table 2. Crystal data for (NBun4)3 [Re6S8Cl6], 1.

| T/K | 150(2) | 100(2) |
| --- | --- | --- |
| Formula | C48H108Cl6N3S8Re6 | C48H108Cl6N3S8Re6 |
| Size/mm | 0.030.260.52 | 0.130.520.59 |
| Crystal system | Triclinic | Triclinic |
| Space group | P-1 | P-1 |
| a/Å | 12.422(3) | 12.3773(12) |
| b/Å | 17.341(4) | 17.1805(18) |
| c/Å | 18.197(4) | 18.1666(18) |
| /° | 96.07(3) | 96.632(12) |
| /° | 106.44(3) | 106.425(11) |
| /° | 103.89(3) | 103.608(12) |
| V/Å3 | 3585.4(12) | 3532.1(7) |
| Z | 2 | 2 |
| calc/g.cm-3 | 2.143 | 2.176 |
| µ /mm-1 | 10.576 | 10.736 |
| Reflections collected | 13792 | 13710 |
| Absorption correction | numerical | numerical |
| Tmin/Tmax | 0.0629/0.7324 | 0.0257/0.2574 |
| Independent reflections | 13792 | 13710 |
| Rint | 0.040 | 0.050 |
| Observed reflections | 10165 | 11105 |
| Parameters | 640 | 652 |
| R1 | 0.0381 | 0.0273 |
| wR2 | 0.1076 | 0.0674 |
| GOF | 0.89 | 0.94 |
| max/min/e-3 | 3.31/-3.74 | 2.34/-2.17 |

Table 3. Crystal data for (PPh4)3 [Re6S8(CN)6], 2.

| T/K | 293(2) | 250(2) | 200(2) | 150(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formula | C78H60N6S8P3Re6 | C78H60N6S8P3Re6 | C78H60N6S8P3Re6 | C78H60N6S8P3Re6 |
| Size/mm | 0.060.080.23 | 0.190.190.23 | 0.170.190.23 | 0.190.190.23 |
| Crystal system | Triclinic | Triclinic | Triclinic | Triclinic |
| Space group | P-1 | P-1 | P-1 | P-1 |
| a/Å | 13.8727(11) | 13.8680(16) | 13.8428(17) | 13.8186(16) |
| b/Å | 15.2511(13) | 15.1960(16) | 15.1586(17) | 15.117(16) |
| c/Å | 19.8989(18) | 19.482(2) | 19.825(2) | 19.803(2) |
| /° | 92.353(11) | 92.538(13) | 92.627(14) | 92.685(13) |
| /° | 108.276(10) | 108.475(13) | 108.619(13) | 108.774(13) |
| /° | 100.193(9) | 100.220(13) | 100.289(14) | 100.383(13) |
| V/Å3 | 3913.6(6) | 3880.3(8) | 3855.2(8) | 3826.7(8) |
| Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
| calc/g.cm-3 | 2.162 | 2.181 | 2.195 | 2.211 |
| µ /mm-1 | 9.563 | 9.646 | 9.708 | 9.781 |
| Reflect. collected | 41925 | 39108 | 39707 | 38630 |
| Absorption correction | numerical | numerical | numerical | numerical |
| Tmin/Tmax | 0.4146/0.5981 | 0.1592/0.2744 | 0.1545/0.2875 | 0.1524/0.2598 |
| Independent reflections | 15502 | 14093 | 13976 | 13904 |
| Rint | 0.056 | 0.073 | 0.077 | 0.069 |
| Obs. reflect. | 8599 | 10113 | 10337 | 10748 |
| Parameters | 910 | 910 | 911 | 896 |
| R1 | 0.0304 | 0.0347 | 0.0353 | 0.0327 |
| wR2 | 0.0420 | 0.0839 | 0.0869 | 0.0809 |
| GOF | 0.64 | 0.88 | 0.90 | 0.95 |
| max/min/e-3 | 0.71/-1.0 | 2.73/-2.62 | 3.18/-3.01 | 2.52/-2.72 |

Table 4. Crystal data for (PPh4)3 [Re6Se8(CN)6] (CH3CN) (H2O)3, 3

| T/K | 293(2) | 150(2) |
| --- | --- | --- |
| Formula | C80H69N7O3Se8P3Re6 | C80H69N7O3Se8P3Re6 |
| Size/mm | 0.140.380.46 | 0.140.380.46 |
| Crystal system | Triclinic | Triclinic |
| Space group | P-1 | P-1 |
| a/Å | 13.6233(9) | 13.4983(9) |
| b/Å | 14.2701(9) | 14.1705(10) |
| c/Å | 26.1709(18) | 25.9583(19) |
| /° | 74.555(8) | 74.976(8) |
| /° | 89.578(8) | 89.776(8) |
| /° | 62.626(7) | 62.578(8) |
| V/Å3 | 4315.4(6) | 4217.9(6) |
| Z | 2 | 2 |
| calc/g.cm-3 | 2.323 | 2.376 |
| µ /mm-1 | 11.860 | 12.134 |
| Reflections collected | 41983 | 41780 |
| Absorption correction | numerical | numerical |
| Tmin/Tmax | 0.0512/0.2485 | 0.0531/0.2469 |
| Independent reflections | 15591 | 15278 |
| Rint | 0.053 | 0.056 |
| Observed reflections | 10805 | 11832 |
| Parameters | 947 | 948 |
| R1 | 0.0241 | 0.0244 |
| wR2 | 0.0506 | 0.0554 |
| GOF | 0.83 | 0.90 |
| max/min/e-3 | 1.18/-0.89 | 1.99/-1.32 |

Table 5. Crystal data for (PPh4)4 [Re6S8(CN)6] (CH3CN)2, 4.

| T/K | 293(2) | 250(2) | 200(2) | 150(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formula | C106H86N8S8P4Re6 | C106H86N8S8P4Re6 | C106H86N8S8P4Re6 | C106H86N8S8P4Re6 |
| Size/mm | 0.080.420.54 | 0.080.420.54 | 0.080.420.54 | 0.080.420.54 |
| Crystal system | Triclinic | Triclinic | Triclinic | Triclinic |
| Space group | P-1 | P-1 | P-1 | P-1 |
| a/Å | 12.5444(15) | 12.4955(17) | 12.4400(16) | 12.4120(18) |
| b/Å | 13.0670(14) | 13.0836(17) | 13.0657(16) | 13.0464(16) |
| c/Å | 16.8159(19) | 16.758(2) | 16.729(2) | 16.699(2) |
| /° | 109.480(13) | 109.432(15) | 109.471(14) | 109.451(14) |
| /° | 95.962(14) | 95.958(16) | 95.916(15) | 95.717(16) |
| /° | 101.912(14) | 101.837(16) | 101.857(15) | 102.070(16) |
| V/Å3 | 2497.7(6) | 2484.4(7) | 2465.1(6) | 2451.0(6) |
| Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
| calc/g.cm-3 | 1.974 | 1.985 | 2.000 | 2.012 |
| µ /mm-1 | 7.524 | 7.564 | 7.623 | 7.667 |
| Reflect. collected | 24655 | 25526 | 25335 | 24095 |
| Absorption correction | numerical | numerical | numerical | numerical |
| Tmin/Tmax | 0.0479/0.5597 | 0.0465/0.5627 | 0.0581/0.5634 | 0.0464/0.5597 |
| Independent reflections | 9056 | 9004 | 8946 | 8855 |
| Rint | 0.065 | 0.066 | 0.064 | 0.097 |
| Obs. reflect. | 6222 | 6379 | 6440 | 6557 |
| Parameters | 597 | 597 | 597 | 592 |
| R1 | 0.0296 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 |
| wR2 | 0.0544 | 0.0569 | 0.0602 | 0.0514 |
| GOF | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.85 |
| max/min/e-3 | 1.47/-1.13 | 1.70/-1.37 | 1.75/-1.39 | 1.24/-1.27 |

Table 6. Crystal data for (PPh4)4 [Re6Se8(CN)6] (CH3CN)2, 5.

| T/K | 293(2) | 90(2) |
| --- | --- | --- |
| Formula | C106H86N8Se8P4Re6 | C106H86N8Se8P4Re6 |
| Size/mm | 0.190.430.69 | 0.170.350.60 |
| Crystal system | Triclinic | Triclinic |
| Space group | P-1 | P-1 |
| a/Å | 12.6001(13) | 12.3276(15) |
| b/Å | 13.1402(12) | 13.0743(17) |
| c/Å | 16.9448(18) | 16.880(2) |
| /° | 109.720(11) | 110.045(15) |
| /° | 96.004(13) | 95.871(16) |
| /° | 101.447(12) | 101.625(15) |
| V/Å3 | 2543.3(5) | 2459.6(6) |
| Z | 1 | 1 |
| calc/g.cm-3 | 2.184 | 2.258 |
| µ /mm-1 | 10.087 | 10.431 |
| Reflections collected | 25005 | 24295 |
| Absorption correction | numerical | numerical |
| Tmin/Tmax | 0.0251/0.1759 | 0.0188/0.2148 |
| Independent reflections | 9183 | 8931 |
| Rint | 0.067 | 0.063 |
| Observed reflections | 6003 | 6591 |
| Parameters | 597 | 562 |
| R1 | 0.0337 | 0.0241 |
| wR2 | 0.0826 | 0.0596 |
| GOF | 0.86 | 0.89 |
| max/min/e-3 | 2.22/-2.71 | 1.46/-1.36 |