Electronic Supplementary Information (ESI)

Interatomic potentials for La8Sr2Si6O26 and La9.33Si6O26

(a) Short range (potential cut-off = 12Å)

| Interaction | A (eV) |  (Å) | C (eV Å-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sr2+ - O2- | 959.10 | 0.37210 | 0 |
| La3+ - O2- | 4579.23 | 0.30437 | 0 |
| #### Si4+ - O2- | 1283.91 | 0.32052 | 10.66 |
| #### O2- – O2- | 22764.30 | 0.14900 | 27.89 |

(b) Shell Model

| Ion | ###### Y (e) | k (eV Å-2) |
| --- | --- | --- |
| Sr2+ | 3.251 | 71.70 |
| La3+ | -0.250 | 145.00 |
| O2- | -2.860 | 74.92 |

(c) Three body parameters

| Bond | Angle (º)a |  | k (eV rad-2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La8Sr2Si6O26 | La9.33Si6O26 |  |
| O1-Si-O2 | 112.42 | 112.59 | 2.0972 |
| O1-Si-O3 | 111.04 | 111.83 | 2.0972 |
| O1-Si-O4 | 111.06 | 110.25 | 2.0972 |
| O2-Si-O3 | 109.11 | 110.36 | 2.0972 |
| O2-Si-O4 | 106.95 | 105.77 | 2.0972 |
| O3-Si-O4 | 105.97 | 105.63 | 2.0972 |

a Observed values 3