# Supplementary data

Large monolithic silica-based macrocellular foams with trimodal pore system

Lenin Huerta,‡ Carmen Guillem, Julio Latorre, Aurelio Beltrán, Daniel Beltrán and Pedro Amorós*

Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), Universitat de València, P. O. Box 2085, 46071-València, Spain.

Fax: 34 96 3543633; Tel: 34 96 3543617; E-mail: pedro.amoros@uv.es

‡ Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia, P. O. Box 526, Maracaibo, Venezuela.

Fig. S1 N2 adsorption-desorption isotherm of a trimodal porous silica monolith.