| Selected main interatomic distances (Å) and angles (deg) | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Fe(1)_Nbipy | 1.980(4) | 1.983(3) |
| Fe(1)_C | 1.96985)_1.920(5) | 1.969_1.916(3) |
| Fe(2)_Nbipy | 1.991(4)_1.978(4) | 1.992(3)_1.973(3) |
| Fe(2)_C | 1.960(5)_1.906(5) | 1.962(3)_1.907(3) |
| M_O(1) | 2.308(5) | 2.409(3) |
| M_N | 2.115(4)_2.096(4) | 2.222(3)_2.201(3) |
| Nbipy_Fe(1)_Nbipy | 80.6(2) | 80.9(1) |
| Nbipy_Fe(2)_Nbipy | 80.9(2) | 81.0(1) |
| Fe(1)_C_Nbridge | 177.5(4)_175.1(5) | 177.8(3)_175.8(3) |
| Fe(2)_C_Nbridge | 176.0(4)_172.0(5) | 175.6(3)_174.3(3) |
| M_N_Cbridge | 177.4(4)_150.6(4) | 177.0(3)_146.0(3) |

Table S1. Main interatomic distances (Å) and angles (deg) for 1 (M = Co) and 2 (M = Mn).