Supplementary powder diffraction data for PEO8:NaBPh4

The Structure of Poly(ethylene oxide)8:NaBPh4 from a Single Crystal Oligomer and Polycrystalline Polymer

Edward Staunton, Alasdair M. Christie, Yuri G. Andreev, Alexandra M. Z. Slawin and Peter G. Bruce

| # Atom | x | y | z | Uiso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NA1 | .016(1) | .834(1) | .756(2) | .11(1) |
| C2 | .069(1) | .824(2) | 1.248(2) | .034(3) |
| C3 | .062(2) | .792(1) | 1.101(3) | .034(3) |
| O4 | .054(2) | .857(2) | 1.004(2) | .034(3) |
| C5 | .091(2) | .922(2) | 1.064(3) | .034(3) |
| C6 | .088(2) | .988(1) | .952(3) | .034(3) |
| O7 | .074(1) | .953(1) | .816(3) | .034(3) |
| C8 | .125(2) | .964(2) | .751(3) | .034(3) |
| C9 | .159(1) | .885(2) | .751(4) | .034(3) |
| O10 | .116(1) | .824(2) | .703(3) | .034(3) |
| C11 | .148(1) | .751(2) | .699(3) | .034(3) |
| C12 | .113(1) | .684(2) | .758(5) | .034(3) |
| O13 | .050(1) | .699(1) | .720(3) | .034(3) |
| C14 | .017(2) | .636(1) | .771(4) | .034(3) |
| C15 | -.050(1) | .661(2) | .761(3) | .034(3) |
| O16 | -.051(1) | .735(2) | .834(2) | .034(3) |
| C17 | -.111(1) | .769(2) | .796(3) | .034(3) |
| C18 | -.110(1) | .853(2) | .859(3) | .034(3) |
| O19 | -.075(1) | .904(2) | .787(2) | .034(3) |
| C20 | -.110(1) | .921(2) | .652(3) | .034(3) |
| C21 | -.068(2) | .956(1) | .562(3) | .034(3) |
| O22 | -.029(1) | .895(2) | .530(2) | .034(3) |
| C23 | -.060(1) | .852(2) | .411(3) | .034(3) |
| C24 | .014(1) | .806(1) | .350(3) | .034(3) |
| O25 | .013(1) | .855(2) | .267(3) | .034(3) |
| B26 | .175(1) | .539(1) | .299(3) | .022(4) |
| C27 | .190(1) | .454(2) | .382(4) | .022(4) |
| C28 | .162(2) | .435(2) | .493(4) | .022(4) |
| C29 | .177(2) | .365(2) | .567(5) | .022(4) |
| C30 | .218(2) | .312(2) | .527(3) | .022(4) |
| C31 | .244(2) | .330(2) | .413(4) | .022(4) |
| C32 | .231(2) | .401(2) | .341(4) | .022(4) |
| C33 | .191(1) | .531(1) | .132(3) | .022(4) |
| C34 | .170(3) | .466(3) | .049(4) | .022(4) |
| C35 | .183(2) | .459(2) | -.085(3) | .022(4) |
| C36 | .217(3) | .518(2) | -.135(3) | .022(4) |
| C37 | .240(3) | .581(3) | -.049(4) | .022(4) |
| C38 | .229(2) | .586(2) | .086(4) | .022(4) |
| C39 | .099(1) | .562(2) | .287(2) | .022(4) |
| C40 | .059(1) | .557(2) | .159(2) | .022(4) |
| C41 | -.003(1) | .566(2) | .152(4) | .022(4) |
| C42 | -.025(1) | .586(4) | .272(4) | .022(4) |
| C43 | .015(1) | .594(4) | .399(4) | .022(4) |
| C44 | .077(1) | .580(4) | .407(2) | .022(4) |
| C45 | .218(1) | .612(2) | .388(3) | .022(4) |
| C46 | .203(2) | .690(1) | .362(4) | .022(4) |
| C47 | .232(2) | .749(2) | .450(4) | .022(4) |
| C48 | .278(2) | .729(2) | .564(4) | .022(4) |
| C49 | .289(2) | .649(3) | .596(3) | .022(4) |
| C50 | .259(2) | .590(2) | .510(3) | .022(4) |

| ##### Na coordination |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na1 | O4 | 2.47(1) |
| Na1 | O7 | 2.46(1) |
| Na1 | O10 | 2.45(1) |
| Na1 | O13 | 2.48(1) |
| Na1 | O16 | 2.50(1) |
| Na1 | O19 | 2.46(1) |
| Na1 | O22 | 2.50(1) |

| Bond lengths |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### PEO chain |  |  |
| C2 | C3 | 1.54(1) |
| C3 | O4 | 1.46(1) |
| O4 | C5 | 1.45(1) |
| C5 | C6 | 1.58(1) |
| C6 | O7 | 1.45(1) |
| O7 | C8 | 1.44(1) |
| C8 | C9 | 1.56(1) |
| C9 | O10 | 1.45(1) |
| O10 | C11 | 1.45(1) |
| C11 | C12 | 1.57(1) |
| C12 | O13 | 1.43(1) |
| O13 | C14 | 1.45(1) |
| C14 | C15 | 1.57(1) |
| C15 | O16 | 1.46(1) |
| O16 | C17 | 1.45(1) |
| C17 | C18 | 1.56(1) |
| C18 | O19 | 1.46(1) |
| O19 | C20 | 1.44(1) |
| C20 | C21 | 1.55(1) |
| C21 | O22 | 1.44(1) |
| O22 | C23 | 1.44(1) |
| C23 | C24 | 1.52(1) |
| C24 | O25 | 1.41(1) |
| C2’ | O25 | 1.42(1) |
| ##### Tetraphenyl borate anion |  |  |
| C27 | C28 | 1.41(1) |
| C28 | C29 | 1.41(1) |
| C29 | C30 | 1.41(1) |
| C30 | C31 | 1.41(1) |
| C31 | C32 | 1.41(1) |
| C27 | C32 | 1.40(1) |
| C33 | C34 | 1.41(1) |
| C34 | C35 | 1.41(1) |
| C35 | C36 | 1.42(1) |
| C36 | C37 | 1.41(1) |
| C37 | C38 | 1.42(1) |
| C33 | C38 | 1.41(1) |
| C39 | C40 | 1.41(1) |
| C40 | C41 | 1.41(1) |
| C41 | C42 | 1.41(1) |
| C42 | C43 | 1.41() |
| C43 | C44 | 1.41(1) |
| C39 | C44 | 1.41(1) |
| C45 | C46 | 1.41(1) |
| C46 | C47 | 1.41(1) |
| C47 | C48 | 1.42(1) |
| C48 | C49 | 1.41(1) |
| C49 | C50 | 1.41(1) |
| C45 | C50 | 1.42(1) |
| B26 | C27 | 1.68(2) |
| B26 | C33 | 1.76(2) |
| B26 | C39 | 1.76(2) |
| B26 | C45 | 1.72(2) |

| Bond angles |  |
| --- | --- |
| ##### PEO chain |  |
| C2_C3_O4 | 109.0(2) |
| C3_O4_C5 | 109.1(4) |
| O4_C5_C6 | 109.1(4) |
| C5_C6_O7 | 109.1(2) |
| C6_O7_C8 | 109.0(2) |
| O7_C8_C9 | 108.9(3) |
| C8_C9_O10 | 109.1(6) |
| C9_O10_C11 | 109.1(5) |
| O10_C11_C12 | 109.1(3) |
| C11_C12_O13 | 109.0(2) |
| C12_O13_C14 | 109.0(2) |
| O13_C14_C15 | 109.0(3) |
| C14_C15_O16 | 109.0(3) |
| C15_O16_C17 | 109.0(3) |
| O16_C17_C18 | 109.0(3) |
| #### C17_C18_O19 | 109.0(2) |
| C18_O19_C20 | 109.0(2) |
| O19_C20_C21 | 109.0(2) |
| C20_C21_O22 | 109.0(2) |
| C21_O22_C23 | 109.0(3) |
| O22_C23_C24 | 109.0(3) |
| C23_C24_O25 | 108.9(2) |
| C2_O25_C24 | 110.8(1) |
| C3_C2_O25 | 109.7(9) |
| ##### Tetraphenyl borate anion |  |
| C27_B26_C33 | 109.4(1) |
| C27_B26_C39 | 109.5(2) |
| C27_B26_C45 | 109.5(1) |
| C33_B26_C39 | 109.5(2) |
| C33_B26_C45 | 109.5(2) |
| C39_B26_C45 | 109.5(2) |
| B26_C27_C28 | 120.0(2) |
| B26_C27_C32 | 120.0(4) |
| C28_C27_C32 | 120.0(2) |
| C27_C28_C29 | 120.0(6) |
| C28_C29_C30 | 119.9(9) |
| C29_C30_C31 | 120.0(3) |
| C30_C31_C32 | 120.0(5) |
| C27_C32_C31 | 120.0(7) |
| B26_C33_C34 | 120.0(4) |
| B26_C33_C38 | 119.8(5) |
| C34_C33_C38 | 120.0(4) |
| C33_C34_C35 | 119.9(5) |
| C34_C35_C36 | 119.9(3) |
| C35_C36_C37 | 120.0(5) |
| C36_C37_C38 | 119.9(7) |
| C33_C38_C37 | 120.0(1) |
| B26_C39_C40 | 120.0(1) |
| B26_C39_C44 | 119.9(2) |
| C40_C39_C44 | 120.0(2) |
| C39_C40_C41 | 120.0(1) |
| C40_C41_C42 | 120.0(2) |
| C41_C42_C43 | 120.0(4) |
| C42_C43_C44 | 120.0(1) |
| C39_C44_C43 | 120.0(1) |
| B26_C45_C46 | 119.9(4) |
| B26_C45_C50 | 118(1) |
| C46_C45_C50 | 120.0(3) |
| C45_C46_C47 | 119.9(7) |
| C46_C47_C48 | 119.9(2) |
| C47_C48_C49 | 119.8(3) |
| C48_C49_C50 | 119.8(6) |
| C45_C50_C49 | 119.9(1) |

Fitted X-ray powder diffraction pattern of PEO8:NaBPh4, average molar mass 100,000. Crosses, observed profile; solid lines, calculated (upper) and difference (lower) profiles.