Table 2: Density of DER 664 UE at Elevated Temperatures Determined with ADSA

|  | 138 °C |  |  | 147 °C |  |  | 157 °C |  |  | 166 °C |  |  | 176 °C |  |  | 184 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drop No. |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |
| 1 | 1.1312 | 0.0008 |  | 1.1235 | 0.0010 |  | 1.1167 | 0.0009 |  | 1.1109 | 0.0010 |  | 1.1031 | 0.0012 |  | 1.0942 | 0.0012 |
| 2 | 1.1139 | 0.0011 |  | 1.1082 | 0.0013 |  | 1.1007 | 0.0010 |  | 1.0932 | 0.0011 |  | 1.0865 | 0.0013 |  | 1.0790 | 0.0010 |
| 3 | 1.1193 | 0.0013 |  | 1.1102 | 0.0014 |  | 1.1074 | 0.0012 |  | 1.1007 | 0.0011 |  | 1.0930 | 0.0011 |  | 1.0863 | 0.0009 |
| 4 | 1.1229 | 0.0015 |  | 1.1160 | 0.0012 |  | 1.1110 | 0.0014 |  | 1.1041 | 0.0018 |  | 1.0987 | 0.0020 |  | 1.0939 | 0.0013 |
| 5 | 1.1167 | 0.0015 |  | 1.1126 | 0.0015 |  | 1.1046 | 0.0013 |  | 1.0984 | 0.0015 |  | 1.0903 | 0.0012 |  | 1.0840 | 0.0013 |
| 6 | 1.1305 | 0.0015 |  | 1.1234 | 0.0015 |  | 1.1186 | 0.0011 |  | 1.1119 | 0.0013 |  | 1.1024 | 0.0016 |  | 1.0948 | 0.0015 |
| Mean | 1.1224 | 0.0075 |  | 1.1156 | 0.0069 |  | 1.1098 | 0.0073 |  | 1.1032 | 0.0076 |  | 1.0957 | 0.0071 |  | 1.0887 | 0.0069 |

cl: confidence limit

Table 1: Surface Tension of DER 664 UE at Elavated Temperatures - Comparison of Results from Pendant and Sessile Drops

|  | 138 °C |  |  | 147 °C |  |  | 157 °C |  |  | 166 °C |  |  | 176 °C |  |  | 184 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drop No. |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |  |  [g/cm3] | 95% cl |
|  |  |  |  |  |  |  | pendant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40.00 | 0.02 |  | 39.36 | 0.02 |  | 38.63 | 0.01 |  | 37.96 | 0.01 |  | 37.19 | 0.01 |  | 36.56 | 0.01 |
| 2 | 40.08 | 0.02 |  | 39.52 | 0.02 |  | 38.79 | 0.02 |  | 38.14 | 0.02 |  | 37.44 | 0.02 |  | 36.81 | 0.02 |
| 3 | 40.36 | 0.01 |  | 39.70 | 0.01 |  | 38.93 | 0.01 |  | 38.24 | 0.01 |  | 37.53 | 0.01 |  | 36.86 | 0.01 |
| 4 | 40.03 | 0.02 |  | 39.41 | 0.01 |  | 38.67 | 0.02 |  | 38.02 | 0.02 |  | 37.28 | 0.02 |  | 36.64 | 0.02 |
| 5 | 40.44 | 0.01 |  | 39.75 | 0.01 |  | 38.99 | 0.01 |  | 38.32 | 0.01 |  | 37.58 | 0.01 |  | 37.00 | 0.01 |
| 6 | 40.28 | 0.01 |  | 39.64 | 0.01 |  | 38.92 | 0.01 |  | 38.26 | 0.01 |  | 37.54 | 0.01 |  | 36.94 | 0.01 |
| Mean | 40.20 | 0.20 |  | 39.56 | 0.17 |  | 38.82 | 0.16 |  | 38.16 | 0.15 |  | 37.43 | 0.16 |  | 36.80 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | sessile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40.53 | 0.03 |  | 39.72 | 0.03 |  | 38.89 | 0.03 |  | 38.13 | 0.03 |  | 37.41 | 0.03 |  | 36.87 | 0.03 |
| 2 | 40.79 | 0.03 |  | 40.04 | 0.03 |  | 39.20 | 0.04 |  | 38.47 | 0.03 |  | 37.73 | 0.03 |  | 37.10 | 0.03 |
| 3 | 39.75 | 0.03 |  | 38.97 | 0.04 |  | 38.38 | 0.04 |  | 37.72 | 0.03 |  | 36.96 | 0.02 |  | 36.44 | 0.04 |
| 4 | 40.23 | 0.05 |  | 39.58 | 0.05 |  | 38.62 | 0.03 |  | 37.96 | 0.04 |  | 37.36 | 0.03 |  | 36.87 | 0.04 |
| 5 | 40.39 | 0.03 |  | 39.70 | 0.04 |  | 38.89 | 0.03 |  | 38.25 | 0.04 |  | 37.52 | 0.03 |  | 36.79 | 0.03 |
| 6 | 40.83 | 0.04 |  | 40.07 | 0.04 |  | 39.36 | 0.04 |  | 38.64 | 0.04 |  | 37.83 | 0.04 |  | 37.23 | 0.03 |
| Mean | 40.42 | 0.42 |  | 39.68 | 0.42 |  | 38.89 | 0.38 |  | 38.20 | 0.54 |  | 37.47 | 0.32 |  | 36.88 | 0.29 |

cl: confidence limit