Table S1.  Synthesis of mesostructured aluminophosphates at ambient temperatures and medium water contents (H2O : Al2O3 = 325).

| ##### Sample | Composition of synthesis gel |  |  |  | Fractional content |  |  | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3 | P2O5 | TMAOH | CTAC | Al2O3 | P2O5 | TMAOH |  |
| 1 | 1.00 | 1.22 | 1.78 | 0.70 | 0.250 | 0.305 | 0.445 | Hex-1 |
| 2 | 1.00 | 1.22 | 2.07 | 0.70 | 0.233 | 0.284 | 0.483 | Hex-1,2 |
| 3 | 1.00 | 1.22 | 2.36 | 0.70 | 0.218 | 0.266 | 0.515 | Hex-2,3 |
| 4 | 1.00 | 1.22 | 2.69 | 0.50 | 0.204 | 0.248 | 0.672 | Hex-2,3 |
| 5 | 1.00 | 1.22 | 3.18 | 0.70 | 0.185 | 0.226 | 0.589 | Hex-2,3 |
| 6 | 1.00 | 1.50 | 2.71 | 0.70 | 0.192 | 0.288 | 0.520 | Hex-1 |
| 7 | 1.00 | 1.50 | 3.19 | 0.70 | 0.176 | 0.264 | 0.561 | Hex-2 |
| 8 | 1.00 | 1.50 | 3.64 | 0.70 | 0.163 | 0.244 | 0.593 | Hex-2 |
| 9 | 1.00 | 2.00 | 2.95 | 0.70 | 0.168 | 0.338 | 0.499 | pre-Hex-1 |
| 10 | 1.00 | 2.00 | 4.19 | 0.50 | 0.139 | 0.278 | 0.583 | Hex-1 |
| 11 | 1.00 | 2.02 | 4.40 | 0.70 | 0.135 | 0.272 | 0.593 | Hex-1 |
| 12 | 1.00 | 2.02 | 4.65 | 0.70 | 0.131 | 0.264 | 0.606 | Hex-1 |
| 13 | 1.00 | 2.02 | 5.02 | 0.71 | 0.124 | 0.251 | 0.624 | Hex-2 |
| 14 | 1.00 | 2.02 | 6.20 | 0.71 | 0.108 | 0.219 | 0.672 | L3 + L1 |
| 15 | 1.00 | 3.03 | 6.23 | 0.83 | 0.097 | 0.295 | 0.607 | amorp+L1b |
| 16 | 1.00 | 3.03 | 6.91 | 0.70 | 0.091 | 0.277 | 0.632 | L1b |
| 17 | 1.00 | 3.03 | 7.28 | 0.70 | 0.088 | 0.268 | 0.644 | L1b |
| 18 | 1.00 | 3.05 | 8.11 | 0.70 | 0.082 | 0.219 | 0.672 | L1a |