Table S2.	Synthesis of mesostructured aluminophosphates at ambient temperatures and low water contents  (H2O : Al2O3 = 200).

| ##### Sample | Composition of synthesis gel |  |  |  | Fractional content |  |  | Product |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3 | P2O5 | TMAOH | CTAC | Al2O3 | P2O5 | TMAOH |  |
| 1 | 1.00 | 1.22 | 1.43 | 0.73 | 0.274 | 0.334 | 0.392 | amorph. |
| 2 | 1.00 | 1.22 | 1.63 | 0.70 | 0.260 | 0.317 | 0.423 | Hex |
| 3 | 1.00 | 1.22 | 1.79 | 0.68 | 0.249 | 0.304 | 0.446 | Hex-1 |
| 4 | 1.00 | 1.22 | 2.00 | 0.50 | 0.237 | 0.289 | 0.319 | Hex-1 |
| 5 | 1.00 | 1.22 | 2.04 | 0.68 | 0.235 | 0.286 | 0.479 | Hex-1 |
| 6 | 1.00 | 1.22 | 2.13 | 0.68 | 0.230 | 0.280 | 0.490 | Hex-1,2 |
| 7 | 1.00 | 1.22 | 2.20 | 0.70 | 0.226 | 0.276 | 0.498 | Hex-2 |
| 8 | 1.00 | 1.22 | 2.36 | 0.70 | 0.218 | 0.266 | 0.515 | Hex-2 |
| 9 | 1.00 | 1.22 | 2.42 | 0.80 | 0.216 | 0.263 | 0.522 | Hex-2 |
| 10 | 1.00 | 1.22 | 2.68 | 0.70 | 0.204 | 0.249 | 0.547 | Hex-2 |
| 11 | 1.00 | 1.22 | 2.72 | 0.68 | 0.202 | 0.247 | 0.551 | Hex-2 |
| 12 | 1.00 | 1.22 | 2.92 | 0.70 | 0.195 | 0.237 | 0.568 | Hex-2,3 |
| 13 | 1.00 | 1.22 | 3.18 | 0.68 | 0.185 | 0.226 | 0.589 | Hex-3 |
| 14 | 1.00 | 1.22 | 3.52 | 0.68 | 0.174 | 0.213 | 0.547 | Hex-3 |
| 15 | 1.00 | 1.22 | 3.76 | 1.00 | 0.167 | 0.204 | 0.629 | Hex-3 |
| 16 | 1.00 | 2.00 | 3.65 | 0.70 | 0.150 | 0.301 | 0.549 | L1 |
| 17 | 1.00 | 2.00 | 4.14 | 0.70 | 0.140 | 0.281 | 0.579 | L1 |
| 18 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.70 | 0.125 | 0.251 | 0.624 | L3+L1 |