Table S4.  Thermogravimetric analysis of mesostructured AlPO.

| Sample | pH | P2O5 : Al2O3 init | Step I, °C | Step II, °C | Step III, °C | Step IV, °C | Total weight loss, % | III/II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hex-1 | 6.50 | 2.02 | 110 | 256 | 335 | – | 49.89 | 1.87 |
| Hex-1 | 7.33 | 2.02 | 100 | 254 | 338 | – | 61.90 | 1.24 |
| Hex-2 | 7.70 | 2.02 | 85 | 232 | 325 | – | 66.42 | 0.821 |
| Hex-1 | 7.20 | 1.50 | 109 | 256 | 347 |  | 52.08 | 1.43 |
| Hex-2 | 7.55 | 1.50 | 115 | 257 | 341 | 422 | 59.77 | 1.33 |
| Hex-3 | 8.15 | 1.50 | 100 | 244 | 347 |  | 63.08 | 0.850 |
| L1 | 7.33 | 3.03 | 81 | 226 | 336 | – | 65.41 | 2.29 |
| L1 | 7.70 | 3.03 | 80 | 214 | 317 |  | 69.10 | 2.55 |
| L3 | 8.30 | 2.02 | 79 | 218 | 322 |  | 77.52 | 0.524 |