Table S1.	Results of the deconvolution of 31P MAS NMR spectra of hexagonal AlPO.

| # Material | , ppm | #### FWHM, Hz | #### Relative contribution |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hex-1 | –0.19 | 663 | 0.184 | 0.292 |
|  | –3.34 | 783 | 0.108 |  |
|  | –7.59 | 1114 | 0.287 | 0.462 |
|  | –12.64 | 944 | 0.175 |  |
|  | –16.67 | 904 | 0.145 | 0.246 |
|  | –20.41 | 1024 | 0.101 |  |
| Hex–2 | –0.52 | 618 | 0.268 | 0.431 |
|  | –3.53 | 648 | 0.164 |  |
|  | –6.71 | 738 | 0.132 | 0.311 |
|  | –10.68 | 937 | 0.179 |  |
|  | –15.69 | 897 | 0.141 | 0.258 |
|  | –19.81 | 828 | 0.117 |  |
| Hex-3 | –0.51 | 617 | 0.464 | 0.635 |
|  | –4.25 | 627 | 0.171 |  |
|  | –7.54 | 637 | 0.116 | 0.226 |
|  | –10.61 | 679 | 0.110 |  |
|  | –14.61 | 833 | 0.074 | 0.139 |
|  | –19.17 | 833 | 0.065 |  |