Table S2. 	Deconvolution of the 31P MAS NMR spectra of mesolamellar aluminophosphates.

| Material | , ppm | FWHM, kHz | Relative contribution |
| --- | --- | --- | --- |
| L1a* | –11.42 | 1389 | 0.088 |
|  | –17.64 | 490 | 0.508 |
|  | –21.08 | 369 | 0.385 |
|  | –22.83 | 454 | 0.020 |
| L1b* | –10.67 | 1580 | 0.137 |
|  | –18.19 | 352 | 0.439 |
|  | –19.81 | 272 | 0.222 |
|  | –21.85 | 324 | 0.202 |
| L2 | –14.16 | 1699 | 0.094 |
|  | –18.01 | 393 | 0.108 |
|  | –20.60 | 312 | 0.153 |
|  | –22.96 | 401 | 0.112 |
|  | –30.61 | 440 | 0.379 |
|  | –32.48 | 481 | 0.154 |
| L3 | –0.39 | 592 | 0.468 |
|  | –4.30 | 486 | 0.144 |
|  | –7.59 | 777 | 0.066 |
|  | –12.40 | 874 | 0.106 |
|  | –17.45 | 574 | 0.065 |
|  | –19.62 | 548 | 0.150 |

* - deconvolution parameters for the products synthesised at ambient temperature.