##### Atom x y

##### C 0.024 0.121

D 0.009 0.220

D 0.009 0.220

C 0.114 0.081

D 0.129 -0.018

D 0.129 -0.018

C 0.162 0.323

D 0.148 0.422

D 0.148 0.422

D 0.221 0.289

Table S1.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of hexane.

##### Atom x y

C 0.024 0.133

D 0.009 0.243

D 0.009 0.243

C 0.114 0.090

D 0.129 -0.020

D 0.129 -0.020

C 0.162 0.356

D 0.148 0.466

D 0.148 0.466

D 0.221 0.318

Table S2.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of hexane coexisting with its liquid.

#### Atom x y

C 0.0356 -0.012

D 0.054 -0.158

D 0.041 -0.054

C 0.074 0.230

D 0.068 0.272

D 0.055 0.375

C 0.145 0.205

D 0.163 0.060

D 0.150 0.163

C 0.183 0.447

D 0.177 0.489

D 0.165 0.593

D 0.230 0.423

Table S3.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of octane.

##### Atom x y

C 0.035 -0.011

D 0.054 -0.189

D 0.036 -0.024

C 0.076 0.234

D 0.074 0.246

D 0.056 0.412

C 0.145 0.211

D 0.165 0.034

D 0.147 0.199

C 0.186 0.457

D 0.185 0.469

D 0.167 0.635

D 0.232 0.434

Table S4.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of octane coexisting with its liquid.

##### Atom x y

C 0.015 0.124

D 0.007 0.194

D 0.001 0.244

C 0.075 0.101

D 0.088 -0.020

D 0.083 0.031

C 0.104 0.348

D 0.097 0.418

D 0.091 0.469

C 0.164 0.325

D 0.178 0.205

D 0.172 0.255

C 0.194 0.573

D 0.186 0.643

D 0.180 0.694

D 0.234 0.550

Table S5.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of decane.

##### Atom x y

C 0.014 0.133

D 0.003 0.235

D 0.003 0.235

C 0.075 0.112

D 0.086 0.011

D 0.086 0.011

C 0.103 0.379

D 0.092 0.480

D 0.092 0.480

C 0.163 0.358

D 0.175 0.256

D 0.175 0.256

C 0.192 0.624

D 0.180 0.726

D 0.180 0.726

D 0.232 0.602

Table S6.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of decane coexisting with liquid.

#### Atom x y

C 0.026 -0.012

D 0.035 -0.108

D 0.035 -0.108

C 0.051 0.234

D 0.041 0.330

D 0.041 0.330

C 0.102 0.210

D 0.112 0.114

D 0.112 0.114

C 0.127 0.456

D 0.118 0.552

D 0.118 0.552

C 0.179 0.431

D 0.188 0.336

D 0.188 0.336

C 0.204 0.679

D 0.195 0.774

D 0.195 0.774

D 0.238 0.654

Table S7.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of dodecane phase II.

| Atom | x | y |
| --- | --- | --- |
| C | 0.018 | -0.098 |
| D | 0.018 | -0.237 |
| D | 0.018 | -0.237 |
| C | 0.055 | 0.098 |
| D | 0.055 | 0.237 |
| D | 0.055 | 0.237 |
| C | 0.092 | -0.098 |
| D | 0.092 | -0.237 |
| D | 0.092 | -0.237 |
| C | 0.129 | 0.098 |
| D | 0.129 | 0.237 |
| D | 0.129 | 0.237 |
| C | 0.166 | -0.098 |
| D | 0.166 | -0.237 |
| D | 0.166 | -0.237 |
| C | 0.203 | 0.098 |
| D | 0.203 | 0.237 |
| D | 0.203 | 0.237 |
| D | 0.227 | -0.041 |

Table S8.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of dodecane phase II coexisting with liquid.

| Atom | x | y |
| --- | --- | --- |
| C | 0.010 | 0.125 |
| C | 0.055 | 0.115 |
| C | 0.075 | 0.364 |
| C | 0.120 | 0.355 |
| C | 0.140 | 0.604 |
| C | 0.185 | 0.594 |
| C | 0.205 | 0.844 |
| ### D1, D2 | 0.001 | 0.024 |
| D3, D4 | 0.064 | 0.235 |
| D5, D6 | 0.066 | 0.456 |
| D7, D8 | 0.129 | 0.263 |
| D9, D10 | 0.131 | 0.696 |
| D11, D12 | 0.194 | 0.503 |
| D13, D14 | 0.196 | 0.935 |
| D15 | 0.235 | 0.829 |

Table S9.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of tetradecane.

##### Atom x y

C 0.008 0.022

D 0.008 0.006

D 0.008 0.101

C 0.025 -0.022

D 0.025 -0.006

D 0.025 -0.101

C 0.041 0.022

D 0.041 0.101

D 0.041 0.006

C 0.058 -0.022

D 0.058 -0.006

D 0.058 -0.101

C 0.075 0.022

D 0.075 0.101

D 0.075 0.006

C 0.091 -0.022

D 0.091 -0.006

D 0.091 -0.101

C 0.108 0.022

D 0.108 0.101

D 0.108 0.006

D 0.118 -0.009

Table S10.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of tetradecane coexisting with liquid.

##### Atom x y

##### C 0.009 -0.026

D 0.009 -0.093

D 0.009 -0.030

C 0.028 0.026

D 0.028 0.030

D 0.028 0.093

C 0.046 -0.026

D 0.046 -0.093

D 0.046 -0.030

C 0.064 0.026

D 0.064 0.030

D 0.064 0.093

C 0.083 -0.026

D 0.083 -0.093

D 0.083 -0.030

C 0.101 0.026

D 0.101 0.030

D 0.101 0.093

D 0.113 -0.011

Table S11.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of sub-monolayer coverage monolayer of dodecane phase I.

##### Atom x y

C 0.009 -0.022

D 0.009 -0.006

D 0.009 -0.101

C 0.028 0.022

D 0.028 0.101

D 0.028 0.006

C 0.047 -0.022

D 0.047 -0.006

D 0.047 -0.101

C 0.065 0.022

D 0.065 0.101

D 0.065 0.006

C 0.084 -0.022

D 0.084 -0.006

D 0.084 -0.101

C 0.103 0.022

D 0.103 0.101

D 0.103 0.006

D 0.115 -0.009

Table S12.  Fractional coordinates of single repeat unit in unit cell of the monolayer of dodecane phase I (high Temperature) coexisting with liquid.