Paper Ref:  B111443C  (Table 1 were deposited as E.S.I.)

Table S1: The heats of formation (a.u.) for all possible isomers of C38B2, C38N2 and C38BN

| substitution sites (i-j) | B, B (i-j) substitution AM1 MNDO |  | N, N (i-j) substitution AM1 MNDO |  | B, N (i-j) substitution AM1 MNDO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-13 (*) (B3LYP/3-21G) | 1.5474 (-1488.964) | 1.3639 (-1488.961) | 1.5779 (-1548.377) | 1.4034 (-1548.376) | 1.5517 (1.5679) (-1518.687) | 1.3717 (1.3990) (-1518.686) |
| 12-24 (B3LYP/3-21G) | 1.5554 (-1488.941) | 1.3742 (-1488.939) | 1.5619 (-1548.399) | 1.3887 (-1548.400) | 1.5523 (-1518.701) | 1.3749 (-1518.701) |
| 12-13 (B3LYP/3-21G) | 1.5752 (-1488.928) | 1.3881 (-1488.924) | 1.5799 (-1548.370) | 1.4131 (-1548.369) | 1.5225 (-1518.733) | 1.3455 (-1518.732) |
| 6-7 | 1.5555 | 1.3661 | 1.5890 | 1.4327 | 1.5666 | 1.3937 |
| 1-6 (*) | 1.5578 | 1.3911 | 1.6125 | 1.4518 | 1.5355 (1.5392) | 1.3624 (1.3638) |
| 6-21 (*) | 1.5660 | 1.3774 | 1.5976 | 1.4297 | 1.5755 (1.5819) | 1.3939 (1.4150) |
| 1-24 (*) | 1.5663 | 1.3791 | 1.5931 | 1.4258 | 1.5652 (1.5830) | 1.3828 (1.4137) |
| 6-15 (*) | 1.5673 | 1.3786 | 1.5849 | 1.4203 | 1.5665 (1.5749) | 1.3840 (1.4053) |
| 12-15 | 1.5717 | 1.3879 | 1.5763 | 1.4007 | 1.5678 | 1.3892 |
| 12-17 | 1.5749 | 1.3887 | 1.5826 | 1.4081 | 1.5758 | 1.3962 |
| 1-2 | 1.5772 | 1.4051 | 1.6451 | 1.4834 | 1.5550 | 1.3807 |
| 6-11 (*) | 1.5773 | 1.4075 | 1.6114 | 1.4429 | 1.5464 (1.5520) | 1.3636 (1.3816) |
| 12-14 (*) | 1.5786 | 1.3931 | 1.5774 | 1.4021 | 1.563 (1.5722) | 1.3835 (1.3940) |
| 1-38 | 1.5788 | 1.3853 | 1.6222 | 1.4626 | 1.5959 | 1.4211 |
| 6-26 (*) | 1.5812 | 1.3912 | 1.5959 | 1.4285 | 1.5833 (1.5899) | 1.3978 (1.4198) |
| 1-8 (*) | 1.5817 | 1.3879 | 1.6119 | 1.4529 | 1.5828 (1.5846) | 1.4011 (1.4090) |
| 12-23 (*) | 1.5828 | 1.3951 | 1.5870 | 1.4081 | 1.5714 (1.5746) | 1.3948 (1.3968) |
| 12-26 | 1.5857 | 1.4006 | 1.5906 | 1.4134 | 1.5823 | 1.4032 |
| 12-28 | 1.5870 | 1.4012 | 1.5948 | 1.4212 | 1.5857 | 1.4079 |
| 1-16 (*) | 1.5872 | 1.3961 | 1.6072 | 1.4378 | 1.5826 (1.5934) | 1.4093 (1.4230) |
| 1-14 (*) | 1.5888 | 1.3992 | 1.602 | 1.4331 | 1.5793 (1.5890) | 1.3970 (1.4193) |
| 1-11 (*) | 1.5889 | 1.4010 | 1.6181 | 1.4469 | 1.5716 (1.5803) | 1.3895 (1.4109) |
| 1-3 | 1.5895 | 1.3950 | 1.6350 | 1.4718 | 1.5897 | 1.4180 |
| 1-31 (*) | 1.5897 | 1.3940 | 1.6315 | 1.4700 | 1.5942 (1.6014) | 1.4246 (1.4279) |
| 6-13 (*) | 1.5904 | 1.4003 | 1.5974 | 1.4303 | 1.5668 (1.5719) | 1.3841 (1.4041) |
| 12-25 (*) | 1.5905 | 1.4042 | 1.5902 | 1.4121 | 1.5803 (1.5863) | 1.4002 (1.4080) |
| 1-7 (*) | 1.5919 | 1.3991 | 1.6256 | 1.4657 | 1.5758 (1.5796) | 1.4029 (1.4060) |
| 1-34 (*) | 1.5926 | 1.3975 | 1.6297 | 1.4674 | 1.5984 (1.6034) | 1.4255 (1.4297) |
| 6-24 (*) | 1.5958 | 1.4044 | 1.6047 | 1.4377 | 1.5838 (1.5883) | 1.4002 (1.4206) |
| 6-8 | 1.5962 | 1.3997 | 1.6155 | 1.4573 | 1.5923 | 1.4156 |
| 1-21 (*) | 1.5971 | 1.4136 | 1.6155 | 1.4494 | 1.5808 (1.5923) | 1.3993 (1.4243) |
| 12-11 | 1.5974 | 1.4133 | 1.6067 | 1.4268 | 1.5799 | 1.4032 |
| 1-23 (*) | 1.5976 | 1.4044 | 1.6087 | 1.4395 | 1.5878 (1.5974) | 1.4001 (1.4277) |
| 1-25 (*) | 1.5983 | 1.4075 | 1.6139 | 1.4454 | 1.5861 (1.5999) | 1.4046 (1.4310) |
| 12-19 | 1.5998 | 1.4140 | 1.6041 | 1.4270 | 1.5873 | 1.4093 |
| 1-15 (*) | 1.5999 | 1.4065 | 1.6024 | 1.4353 | 1.5728 (1.5902) | 1.3897 (1.4210) |
| 12-22 | 1.6016 | 1.4330 | 1.5628 | 1.4106 | 1.5569 | 1.3833 |
| 6-14 (*) | 1.6020 | 1.4096 | 1.6085 | 1.4429 | 1.5834 (1.5914) | 1.4003 (1.4219) |
| 6-16 (*) | 1.6026 | 1.4167 | 1.6092 | 1.4401 | 1.5861 (1.5942) | 1.4028 (1.4255) |
| 12-16 (*) | 1.6034 | 1.4157 | 1.6047 | 1.4272 | 1.5869 (1.5878) | 1.4088 (1.4092) |
| 6-23 (*) | 1.6041 | 1.4157 | 1.6139 | 1.4496 | 1.5828 (1.5906) | 1.4010 (1.4230) |
| 12-27 | 1.6042 | 1.4195 | 1.6095 | 1.4350 | 1.5910 | 1.4129 |
| 6-25 (*) | 1.6051 | 1.4127 | 1.6143 | 1.4464 | 1.5909 (1.5985) | 1.4083 (1.4298) |
| 6-33 | 1.6054 | 1.4139 | 1.6321 | 1.4791 | 1.5963 | 1.4221 |
| 1-33 (*) | 1.6057 | 1.4094 | 1.6367 | 1.4705 | 1.5972 (1.6045) | 1.4255 (1.4306) |
| 1-26 (*) | 1.6060 | 1.4155 | 1.6138 | 1.4472 | 1.5823 (1.6002) | 1.4061 (1.4315) |
| 6-34 | 1.6079 | 1.4157 | 1.6413 | 1.4826 | 1.6039 | 1.4316 |
| 12-30 | 1.6093 | 1.4227 | 1.6126 | 1.4425 | 1.5867 | 1.4090 |
| 1-36 | 1.6146 | 1.4228 | 1.6373 | 1.4811 | 1.6017 | 1.4296 |
| 1-39 | 1.6180 | 1.4204 | 1.6348 | 1.4787 | 1.6019 | 1.4287 |
| 6-31 | 1.6191 | 1.4234 | 1.6296 | 1.4874 | 1.5948 | 1.4221 |

(*) represents B, N atoms can exchange their sites, i.e., BN: i-j is exchanged as NB: i-j. The data in parenthesis is the heats of formation of NB: i-j.