Supplementary Materials

SN2, E2 Reactions of Butylchlorides on NaY Zeolite: A Potential Method for Studying the Formation and Reactivity of Alkoxy Species on the Zeolite Surface

# Rodrigo J. Corrêa and Claudio J. A. Mota*

Instituto de Química, Departamento de Química Orgânica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária CT Bloco A, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, 21949-900, Brazil.

Table S1: Selected geometric parameters for the NaT3 + RCl system

|  |  | Distances (Å) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # System | # RCl | Na-Al | Na-Cl | C-Cla | HO-HCb | C-Oc |
| # Adsorption | n-C4 |  | 2.755 | 1.870 | 2.219 | 3.301 |
|  | iso-C4 | 2.941 | 2.751 | 1.872 | 2.241 | 3.347 |
|  | s-C4 | 2.941 | 2.742 | 1.901 | 2.275 | 3.315 |
|  | t-C4 | 2.948 | 2.785 | 1.931 | 2.623 | 4.183 |
| TS-SN2 | n-C4 | 3.036 | 2.612 | 2.510 | X | 2.059 |
|  | iso-C4 | 3.028 | 2.605 | 2.558 | X | 2.040 |
|  | s-C4 | 3.058 | 2.607 | 2.692 | X | 2.216 |
| TS-E2 | n-C4 | 2.880 | 2.583 | 2.513 | 1.394 | X |
|  | iso-C4 | 2.877 | 2.580 | 2.544 | 1.430 | X |
|  | s-C4 | 2.876 | 2.566 | 2.698 | 1.480 | X |
|  | t-C4 | 2.872 | 2.572 | 2.856 | 1.535 | X |

a Carbon-chlorine bond.

b Carbon atom which undergoes proton elimination.

c Carbon atom which undergoes SN2 reaction.

Table S2: Calculated CHELG charges

| System | Structure | C* | Cl | H** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Alkylchlorides | n-butylchloride | -0.158 | -0.212 | 0.118 |
|  | isobutylchloride | -0.174 | -0.209 | 0.106 |
|  | s-butylchloride | 0.171 | -0.252 | 0.047 |
|  | t-butylchloride | 0.396 | -0.278 | 0,072 |
| Adsorption | n-butylchloride | -0.026 (0,132)a | -0.283 (-0,071)a | 0.132 (0,014)a |
|  | isobutylchloride | -0.159 (0,015)a | -0.275 (-0,067)a | 0.154 (0,048)a |
|  | s-butylchloride | 0.273 (0,102)a | -0.320 (-0,067)a | 0.067 (0,020)a |
|  | t-butylchloride | 0.436 (0,040)a | -0.346 (-0,068)a | 0.101 (0,029)a |
| T.S.-SN2 (alkoxides) | n-butylchloride | 0.389 (0,415)b | -0.633 (-0,350)b | 0.032 (-0,100)b |
|  | isobutylchloride | 0.130 (0,289)b | -0.659 (-0,384)b | 0.113 (-0,041)b |
|  | s-butylchloride | 0.724 (0,451)b | -0.666 (-0,346)b | -0.141 (-0,208)b |
| T.S – E2 (olefin) | n-butylchloride | -0.035 (-0,009)c | -0.651 (-0,368)c | 0.311 (0,179)c |
|  | isobutylchloride | -0.171 (-0,012)c | -0.655 (-0,380)c | 0.224 (0,070)c |
|  | s-butylchloride | 0.284 (0,011)c | -0.704 (-0,384)c | 0.310 (0,243)c |
|  | t-butylchloride | 0.640 (0,204)c | -0.747 (-0,401)c | 0.384 (0,283)c |

a Charge variation (adsorption - alkyl chloride)

b Charge variation (TS-SN2 - adsorption)

c Charge variation (TS-E2 - adsorption)

n-butoxy-T3

| CO | 991.68 |
| --- | --- |
| CH2 BFP | 1218.24 |
| CH2 BFP | 1252.8 |
| CH2 BFP | 1284.48 |
| CH2 W | 1336.32 |
| CH2 W | 1368 |
| CH3 W | 1431.36 |
| CH2 SCISS | 1437.12 |
| CH2 SCISS | 1440 |
| CH3 ROCK | 1443.84 |
| CH3 E CH2 SCISS | 1448.64 |
| CH3 E CH2 SCISS | 1457.28 |
| CH2 STR SIM | 2906.88 |
| CH3 STR SIM | 2913.6 |
| CH2 ST ASS | 2932.8 |
| CH2-Osi ST ASS | 2952 |
| CH2 ST ASS E CH3 | 2969.28 |

1-butene  complex with HT3

| CH2 ROCK | 1248 |
| --- | --- |
| CH ROCK | 1270.08 |
| CH2 WAGG | 1305.6 |
| CH3 WAGG | 1358.4 |
| 1CH2 WAGG | 1400.64 |
| 2CH2+CH3 WAGG | 1436.16 |
| CH3 ROCK | 1442.88 |
| CH3WAG+CH2WAGG | 1451.52 |
| C=C | 1620.48 |
| 2CH2 | 2899.2 |
| CH3 ROCK | 2916.48 |
| CH3 ROCK | 2984.64 |
| CH2 ROCK | 2939.52 |
| CH3 STR ASS | 2988.48 |
| 1CH2 ASS | 3011.52 |
| CH | 3023.04 |
| 1CH2 | 3097.92 |
| OH | 3327.36 |

s-butoxy-T3

| CO | 994.56 |
| --- | --- |
| CH2 TWISTING | 1246.08 |
| CH2 WAGG | 1293.12 |
| CH2-Osi SCISS | 1328.64 |
| CH2 WAGG | 1349.76 |
| CH3t WAG | 1364.16 |
| 1CH3 WAG | 1371.84 |
| CH ESTIR+BEND | 1430.4 |
| CH ESTIR+BEND | 1439.04 |
| CH3 ROCK +WAG | 1446.72 |
| CH BEND | 1450.56 |
| CH3t STRE | 2915.52 |
| CH2 STR SIM | 2932.8 |
| 1CH3 ST SIM | 2935.68 |
| CH STRE | 2942.4 |
| CH3 E CH2 ST AS | 2973.12 |
| CH ST ASS | 2992.32 |
| CH ST ASS | 2998.08 |
| 1 CH3 ST ASS | 3003.84 |
| 2 CH3 ST ASS | 3023.04 |

Z-2-butene  complex with HT3

| CH | 1276.8 |
| --- | --- |
| CH | 1283.52 |
| CH3 WAGG | 1367.04 |
| CH3 WAGG | 1369.92 |
| CH3 SCISS | 1426.56 |
| CH3 ROCK | 1436.16 |
| CH3 ROCK | 1445.76 |
| C=C | 1650.24 |
| CH3 ST SIM | 2901.12 |
| CH3 ST SIM | 2906.88 |
| CH+CH3 ASS | 2953.92 |
| CH+CH3 ASS | 2958.72 |
| CH+CH3 ASS | 2981.76 |
| CH+CH3 ASS | 2988.48 |
| CH+CH3 ASS | 3002.88 |
| CH | 3023.04 |
| OH | 3281.28 |

t-butoxy-T3

| CO | 1143 |
| --- | --- |
| WAGG | 1356 |
| WAGG | 1358 |
| WAGG | 1385 |
| ROCK | 1413 |
| TWIST | 1429 |
| SCISS | 1435 |
| ROCK | 1446 |
| ROCK | 1454 |
| SCISS | 1466 |
| SIMETR | 2929 |
| SIMETR | 2936 |
| SIMETR | 2938 |
| ASSIM | 2994 |
| ASSIM | 2995 |
| ASSIM | 3004 |
| ASSIM | 3032 |
| ASSIM | 3036 |

isobutene  complex with HT3

| CH3 WAGG | 1358.4 |
| --- | --- |
| CH3 WAGG | 1368.96 |
| CH2 SCISS | 1387.2 |
| CH3 ROCK | 1416.96 |
| CH3 ROCK | 1426.56 |
| CH3 ROCK | 1435.2 |
| CH2+CH3 | 1447.68 |
| C=C | 1624.32 |
| CH3 ST SIM | 2904.96 |
| CH3 ST SIM | 2909.76 |
| CH3 ST ASS | 2957.76 |
| CH3 ST ASS | 2962.56 |
| CH3 ST ASS | 2996.16 |
| CH3 ST ASS | 3010.56 |
| CH2 SIM | 3016.32 |
| CH2 ASS | 3098.88 |
| OH | 3271.68 |

2.373 Å

Figure S1: Optimized structure of the NaT3 cluster at B3LYP/6-31+G**.