Table S1 : Density differences, apparent molar volumes, speed of sounds and apparent molar isentropic compressibilities of Pluronic L64 in aqueous solutions at different temperatures

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = 288.15 K |  | w = 0.9991 |  | uw = 1465.05 |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.747 | 2527.8 | 1468.22 | -9.9 |  |
| 1.149 | 0.00401 | 1.482 | 2530.1 | 1471.91 | -88.5 |  |
| 1.693 | 0.00594 | 2.183 | 2530.6 | 1475.22 | -88.9 |  |
| 2.399 | 0.00847 | 3.096 | 2530.7 | 1479.58 | -90.4 |  |
| 3.148 | 0.01120 | 4.067 | 2530.5 | 1484.23 | -90.0 |  |
| 4.292 | 0.01545 | 5.561 | 2530.0 | 1491.63 | -96.6 |  |
| 5.892 | 0.02157 | 7.666 | 2529.2 | 1502.03 | -95.8 |  |
| 6.841 | 0.02531 | 8.923 | 2528.8 | 1508.22 | -91.9 |  |
| 8.197 | 0.03077 | 10.727 | 2528.2 | 1516.97 | -82.9 |  |
| 9.361 | 0.03559 | 12.283 | 2527.8 | 1524.41 | -73.1 |  |
| 10.883 | 0.04208 | 14.328 | 2527.3 | 1534.03 | -58.5 |  |
| 12.795 | 0.05056 | 16.907 | 2526.8 | 1546.29 | -42.4 |  |
| 15.386 | 0.06266 | 20.412 | 2526.6 | 1562.27 | -14.0 |  |
| 17.988 | 0.07558 | 23.925 | 2527.0 | 1577.63 | 17.9 |  |
| T = 293.15 K |  | w = 0.998204 |  | uw = 1481.51 |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.720 | 2543.9 | 1484.25 | 149.0 |  |
| 1.149 | 0.00401 | 1.434 | 2542.3 | 1487.66 | 46.6 |  |
| 1.693 | 0.00594 | 2.112 | 2542.8 | 1490.50 | 58.5 |  |
| 2.399 | 0.00847 | 2.983 | 2544.2 | 1494.55 | 42.9 |  |
| 3.148 | 0.01120 | 3.912 | 2544.7 | 1498.96 | 30.6 |  |
| 4.292 | 0.01545 | 5.347 | 2544.3 | 1505.52 | 30.4 |  |
| 5.892 | 0.02157 | 7.361 | 2544.1 | 1514.80 | 33.6 |  |
| 6.841 | 0.02531 | 8.563 | 2543.8 | 1520.33 | 37.4 |  |
| 8.197 | 0.03077 | 10.298 | 2543.1 | 1528.08 | 46.3 |  |
| 9.361 | 0.03559 | 11.804 | 2542.3 | 1534.76 | 53.5 |  |
| 10.883 | 0.04208 | 13.696 | 2543.7 | 1543.10 | 71.0 |  |
| 12.795 | 0.05056 | 16.174 | 2543.0 | 1553.26 | 92.5 |  |
| 15.386 | 0.06266 | 19.515 | 2542.9 | 1566.22 | 126.2 |  |
| 17.988 | 0.07558 | 22.849 | 2543.6 | 1573.09 | 203.5 |  |
| T = 298.15 K |  | w = 0.997047 |  | uw = 1495.13 |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.687 | 2562.8 | 1498.21 |  | 66.6 |
| 1.149 | 0.00401 | 1.365 | 2564.2 | 1501.33 |  | 61.6 |
| 1.693 | 0.00594 | 2.035 | 2560.5 | 1504.07 |  | 81.6 |
| 2.399 | 0.00847 | 2.878 | 2561.4 | 1507.56 |  | 104.8 |
| 3.148 | 0.01120 | 3.780 | 2561.4 | 1511.43 |  | 110.2 |
| 4.292 | 0.01545 | 5.164 | 2561.1 | 1517.42 |  | 114.6 |
| 5.892 | 0.02157 | 7.107 | 2560.9 | 1525.61 |  | 128.6 |
| 6.841 | 0.02531 | 8.235 | 2562.1 | 1530.36 |  | 140.0 |
| 8.197 | 0.03077 | 9.906 | 2561.3 | 1536.94 |  | 155.9 |
| 9.361 | 0.03559 | 11.337 | 2561.0 | 1542.39 |  | 171.1 |
| 10.883 | 0.04208 | 13.133 | 2562.9 | 1547.47 |  | 218.5 |
| 12.795 | 0.05056 | 15.355 | 2565.6 | 1549.46 |  | 316.6 |
| 15.386 | 0.06266 | 18.178 | 2571.9 | 1560.73 |  | 331.0 |
| 17.988 | 0.07558 | 20.750 | 2580.7 | 1563.31 |  | 418.5 |

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| T = 303.15 K |  | w = 0.995648 |  | uw = 1507.51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.576 | 0.00200 | 0.675 | 2572.0 | 1510.34 | 150.1 |
| 1.149 | 0.00401 | 1.336 | 2574.7 | 1513.21 | 147.0 |
| 1.693 | 0.00594 | 1.965 | 2575.7 | 1515.74 | 168.7 |
| 2.399 | 0.00847 | 2.785 | 2575.8 | 1518.81 | 197.9 |
| 3.148 | 0.01120 | 3.632 | 2578.2 | 1521.77 | 233.6 |
| 4.292 | 0.01545 | 4.907 | 2581.6 | 1525.73 | 288.9 |
| 5.892 | 0.02157 | 6.612 | 2588.3 | 1529.03 | 397.6 |
| 6.841 | 0.02531 | 7.588 | 2592.5 | 1527.29 | 527.2 |
| 8.197 | 0.03077 | 8.948 | 2598.0 | 1530.08 | 557.5 |
| 9.361 | 0.03559 | 10.091 | 2602.3 | 1534.17 | 548.8 |
| 10.883 | 0.04208 | 11.511 | 2608.6 | 1538.03 | 564.6 |
| 12.795 | 0.05056 | 13.256 | 2615.4 | 1539.43 | 623.0 |
| 15.386 | 0.06266 | 15.598 | 2622.5 | 1540.29 | 690.2 |
| 17.988 | 0.07558 | 17.841 | 2629.5 | 1539.27 | 756.0 |
| T = 308.15 K |  | w = 0.994036 |  | uw = 1518.42 |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.628 | 2599.8 | 1520.79 | 307.2 |
| 1.149 | 0.00401 | 1.231 | 2605.1 | 1522.86 | 354.9 |
| 1.693 | 0.00594 | 1.788 | 2609.8 | 1524.17 | 439.2 |
| 2.399 | 0.00847 | 2.480 | 2616.6 | 1525.41 | 526.3 |
| 3.148 | 0.01120 | 3.181 | 2623.6 | 1526.18 | 608.1 |
| 4.292 | 0.01545 | 4.209 | 2632.5 | 1524.62 | 784.9 |
| 5.892 | 0.02157 | 5.623 | 2640.7 | 1523.59 | 886.2 |
| 6.841 | 0.02531 | 6.438 | 2644.8 | 1525.06 | 875.2 |
| 8.197 | 0.03077 | 7.593 | 2649.4 | 1528.08 | 846.1 |
| 9.361 | 0.03559 | 8.594 | 2652.1 | 1530.32 | 834.3 |
| 10.883 | 0.04208 | 9.824 | 2656.9 | 1530.43 | 866.3 |
| 12.795 | 0.05056 | 11.406 | 2660.6 | 1530.64 | 894.4 |
| 15.386 | 0.06266 | 13.523 | 2664.8 | 1530.11 | 930.4 |
| 17.988 | 0.07558 | 15.422 | 2671.5 | 1529.19 | 962.7 |
| T = 313.15 K |  | w = 0.992215 |  |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.573 | 2632.0 |  |  |
| 1.149 | 0.00401 | 1.088 | 2646.1 |  |  |
| 1.693 | 0.00594 | 1.549 | 2655.5 |  |  |
| 2.399 | 0.00847 | 2.124 | 2664.4 |  |  |
| 3.148 | 0.01120 | 2.736 | 2669.3 |  |  |
| 4.292 | 0.01545 | 3.636 | 2675.9 |  |  |
| 5.892 | 0.02157 | 4.902 | 2680.7 |  |  |
| 6.841 | 0.02531 | 5.651 | 2682.7 |  |  |
| 8.197 | 0.03077 | 6.701 | 2685.4 |  |  |
| 9.361 | 0.03559 | 7.638 | 2686.1 |  |  |
| 10.883 | 0.04208 | 8.777 | 2689.1 |  |  |
| 12.795 | 0.05056 | 10.273 | 2690.5 |  |  |
| 15.386 | 0.06266 | 12.282 | 2692.3 |  |  |
| 17.988 | 0.07558 | 14.283 | 2694.0 |  |  |
| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| T = 318.15 K |  | w = 0.990213 |  |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.475 | 2686.83 |  |  |
| 1.149 | 0.00401 | 0.913 | 2695.18 |  |  |
| 1.693 | 0.00594 | 1.307 | 2702.46 |  |  |
| 2.399 | 0.00847 | 1.823 | 2706.22 |  |  |
| 3.148 | 0.01120 | 2.355 | 2709.83 |  |  |
| 4.292 | 0.01545 | 3.176 | 2712.31 |  |  |
| 5.892 | 0.02157 | 4.314 | 2714.87 |  |  |
| 6.841 | 0.02531 | 4.981 | 2716.32 |  |  |
| 8.197 | 0.03077 | 5.951 | 2717.10 |  |  |
| 9.361 | 0.03559 | 6.778 | 2717.86 |  |  |
| 10.883 | 0.04208 | 7.856 | 2718.71 |  |  |
| 12.795 | 0.05056 | 9.194 | 2719.97 |  |  |
| 15.386 | 0.06266 | 11.053 | 2720.42 |  |  |
| 17.988 | 0.07558 | 12.905 | 2721.08 |  |  |
| T =328.15 K |  | w = 0.985695 |  |  |  |
| 0.576 | 0.00200 | 0.360 | 2757.6 |  |  |
| 1.149 | 0.00401 | 0.722 | 2756.6 |  |  |
| 1.693 | 0.00594 | 1.068 | 2755.9 |  |  |
| 2.399 | 0.00847 | 1.518 | 2755.4 |  |  |
| 3.148 | 0.01120 | 1.989 | 2755.8 |  |  |
| 4.292 | 0.01545 | 2.712 | 2755.9 |  |  |
| 5.892 | 0.02157 | 3.755 | 2754.5 |  |  |
| 6.841 | 0.02531 | 4.363 | 2754.5 |  |  |
| 8.197 | 0.03077 | 5.243 | 2754.1 |  |  |
| 9.361 | 0.03559 | 5.998 | 2753.9 |  |  |
| 10.883 | 0.04208 | 6.985 | 2753.8 |  |  |
| 12.795 | 0.05056 | 8.249 | 2753.1 |  |  |
| 15.386 | 0.06266 | 9.973 | 2752.4 |  |  |
| 17.988 | 0.07558 | 11.716 | 2751.9 |  |  |

Table S2 : Density differences, apparent molar volumes, speed of sounds and apparent molar isentropic compressibilities of Pluronic P123 in aqueous solutions at different temperatures

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = 288.15 K |  | w = 0.9991 |  | uw = 1466.04 |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.141 | 5053.2 | 1466.54 | 392.5 |
| 0.198 | 0.000343 | 0.250 | 5054.3 | 1466.81 | 592.0 |
| 0.351 | 0.000609 | 0.442 | 5054.7 | 1467.86 | 110.4 |
| 0.610 | 0.001062 | 0.771 | 5053.7 | 1469.37 | 24.3 |
| 0.809 | 0.001410 | 1.019 | 5056.1 | 1470.25 | 116.6 |
| 1.204 | 0.002108 | 1.507 | 5061.5 | 1472.79 | -16.6 |
| 1.421 | 0.002494 | 1.779 | 5061.6 | 1474.35 | -99.1 |
| 1.863 | 0.003284 | 2.324 | 5064.5 | 1476.84 | -72.7 |
| 2.625 | 0.004664 | 3.263 | 5067.8 | 1481.64 | -108.9 |
| 3.890 | 0.007003 | 4.832 | 5069.4 | 1489.41 | -105.6 |
| 5.324 | 0.009729 | 6.639 | 5067.9 | 1497.89 | -72.7 |
| 6.543 | 0.012113 | 8.146 | 5070.1 | 1505.75 | -77.2 |
| 7.834 | 0.014705 | 9.719 | 5073.7 | 1512.63 | -11.7 |
| T = 293.15 K |  | w = 0.998395 |  | uw = 1482.29 |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.135 | 5089.5 | 1482.90 | 55.4 |
| 0.198 | 0.000343 | 0.237 | 5094.2 | 1483.26 | 256.2 |
| 0.351 | 0.000609 | 0.415 | 5103.1 | 1484.00 | 283.8 |
| 0.610 | 0.001062 | 0.709 | 5116.0 | 1485.21 | 326.8 |
| 0.809 | 0.001410 | 0.921 | 5129.5 | 1486.02 | 406.3 |
| 1.204 | 0.002108 | 1.334 | 5147.7 | 1487.60 | 497.6 |
| 1.421 | 0.002494 | 1.541 | 5161.4 | 1488.46 | 535.3 |
| 1.863 | 0.003284 | 1.959 | 5180.6 | 1489.57 | 707.9 |
| 2.625 | 0.004664 | 2.682 | 5198.4 | 1490.88 | 952.4 |
| 3.890 | 0.007003 | 3.832 | 5220.3 | 1489.29 | 1490 |
| 5.324 | 0.009729 | 5.083 | 5238.5 | 1490.55 | 1596 |
| 6.543 | 0.012113 | 6.117 | 5250.5 | 1493.78 | 1539 |
| 7.834 | 0.014705 | 7.212 | 5259.3 | 1496.37 | 1536 |
| T = 298.15 K |  | w = 0.997047 |  | uw = 1496.65 |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.105 | 5251.3 | 1496.94 | 1211 |
| 0.198 | 0.000343 | 0.181 | 5264.8 | 1497.00 | 1502 |
| 0.351 | 0.000609 | 0.308 | 5286.4 | 1497.18 | 1609 |
| 0.610 | 0.001062 | 0.519 | 5302.6 | 1497.52 | 1659 |
| 0.809 | 0.001410 | 0.67 | 5315.7 | 1497.58 | 1767 |
| 1.204 | 0.002108 | 0.989 | 5320.0 | 1497.99 | 1784 |
| 1.421 | 0.002494 | 1.164 | 5321.5 | 1498.13 | 1810 |
| 1.863 | 0.003284 | 1.502 | 5329.0 | 1498.21 | 1887 |
| 2.625 | 0.004664 | 2.109 | 5331.0 | 1497.84 | 2022 |
| 3.890 | 0.007003 | 3.074 | 5339.1 | 1494.70 | 2359 |
| 5.324 | 0.009729 | 4.18 | 5342.5 | 1494.39 | 2336 |
| 6.543 | 0.012113 | 5.129 | 5343.7 | 1495.92 | 2229 |
| 7.834 | 0.014705 | 6.127 | 5345.1 | 1497.14 | 2171 |

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = 303.15 K |  | w = 0.9956473 |  | uw = 1509.15 |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.088 | 5346.7 | 1509.21 | 1974 |
| 0.198 | 0.000343 | 0.150 | 5363.4 | 1509.26 | 1975 |
| 0.351 | 0.000609 | 0.248 | 5393.3 | 1509.19 | 2156 |
| 0.610 | 0.001062 | 0.427 | 5396.9 | 1509.28 | 2126 |
| 0.809 | 0.001410 | 0.599 | 5373.3 | 1509.32 | 2109 |
| 1.204 | 0.002108 | 0.905 | 5367.4 | 1509.42 | 2098 |
| 1.421 | 0.002494 | 1.078 | 5363.4 | 1509.50 | 2087 |
| 1.863 | 0.003284 | 1.363 | 5379.1 | 1509.51 | 2119 |
| 2.625 | 0.004664 | 1.907 | 5382.5 | 1509.68 | 2120 |
| 3.890 | 0.007003 | 2.808 | 5385.5 | 1508.01 | 2289 |
| 5.324 | 0.009729 | 3.847 | 5385.5 | 1506.11 | 2384 |
| 6.543 | 0.012113 | 4.736 | 5385.2 | 1505.76 | 2365 |
| 7.834 | 0.014705 | 5.661 | 5386.3 | 1505.30 | 2357 |
| T = 308.15 K |  | w = 0.994032 |  | uw = 1519.82 |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.085 | 5368.7 | 1519.92 | 1857 |
| 0.198 | 0.000343 | 0.151 | 5367.9 | 1519.92 | 1986 |
| 0.351 | 0.000609 | 0.243 | 5408.9 | 1519.78 | 2218 |
| 0.610 | 0.001062 | 0.418 | 5413.9 | 1519.70 | 2251 |
| 0.809 | 0.001410 | 0.550 | 5417.1 | 1519.70 | 2239 |
| 1.204 | 0.002108 | 0.821 | 5416.1 | 1519.59 | 2250 |
| 1.421 | 0.002494 | 0.973 | 5414.7 | 1519.55 | 2249 |
| 1.863 | 0.003284 | 1.277 | 5414.2 | 1519.19 | 2297 |
| 2.625 | 0.004664 | 1.794 | 5415.7 | 1519.09 | 2278 |
| 3.890 | 0.007003 | 2.652 | 5417.0 | 1518.25 | 2321 |
| 5.324 | 0.009729 | 3.625 | 5417.9 | 1518.12 | 2294 |
| 6.543 | 0.012113 | 4.445 | 5419.1 | 1516.92 | 2335 |
| 7.834 | 0.014705 | 5.314 | 5420.0 | 1514.28 | 2424 |
| T = 318.15 K |  | w = 0.990213 |  |  |  |
| 0.112 | 0.000194 | 0.068 | 5480.0 |  |  |
| 0.198 | 0.000343 | 0.120 | 5480.0 |  |  |
| 0.351 | 0.000609 | 0.213 | 5479.4 |  |  |
| 0.610 | 0.001062 | 0.372 | 5477.9 |  |  |
| 0.809 | 0.001410 | 0.492 | 5478.8 |  |  |
| 1.204 | 0.002108 | 0.728 | 5481.0 |  |  |
| 1.421 | 0.002494 | 0.860 | 5480.8 |  |  |
| 1.863 | 0.003284 | 1.123 | 5482.2 |  |  |
| 2.625 | 0.004664 | 1.581 | 5482.7 |  |  |
| 3.890 | 0.007003 | 2.323 | 5486.0 |  |  |
| 5.324 | 0.009729 | 3.191 | 5485.0 |  |  |
| 6.543 | 0.012113 | 3.910 | 5486.3 |  |  |
| 7.834 | 0.014705 | 4.675 | 5487.0 |  |  |

Table S3 : Density differences, apparent molar volumes, speed of sounds and apparent molar isentropic compressibilities of Pluronic L31 in aqueous solutions at different temperatures

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = 288.15 K |  | w = 0.999100 |  | uw = 1465.94 |  |
| 0.227 | 0.00209 | 0.262 | 967.4 | 1467.01 | 63.9 |
| 0.467 | 0.00430 | 0.519 | 971.6 | 1468.80 | -27.0 |
| 0.795 | 0.00734 | 0.885 | 971.3 | 1471.08 | -50.56 |
| 1.229 | 0.01139 | 1.359 | 972.2 | 1473.51 | -27.4 |
| 1.628 | 0.01516 | 1.799 | 972.3 | 1476.16 | -33.3 |
| 2.000 | 0.01869 | 2.181 | 973.9 | 1479.02 | -48.1 |
| 2.269 | 0.02126 | 2.483 | 973.6 | 1480.51 | -39.4 |
| 2.716 | 0.02557 | 2.974 | 973.6 | 1483.01 | -28.7 |
| 3.775 | 0.03593 | 4.148 | 973.3 | 1490.15 | -33.4 |
| 4.769 | 0.04586 | 5.253 | 973.1 | 1496.66 | -31.6 |
| 5.612 | 0.05445 | 6.163 | 973.6 | 1502.05 | -27.5 |
| 7.292 | 0.07203 | 8.028 | 973.5 | 1512.53 | -18.5 |
| T = 293.15 K |  | w = 0.998204 |  | uw = 1482.25 |  |
| 0.227 | 0.00209 | 0.242 | 977.5 | 1483.41 | 46.4 |
| 0.467 | 0.00430 | 0.494 | 978.1 | 1484.97 | -1.15 |
| 0.795 | 0.00734 | 0.835 | 978.9 | 1486.83 | 8.36 |
| 1.229 | 0.01139 | 1.287 | 979.3 | 1489.21 | 20.2 |
| 1.628 | 0.01516 | 1.695 | 980.0 | 1491.93 | 0.098 |
| 2.000 | 0.01869 | 2.106 | 978.8 | 1494.13 | 0.567 |
| 2.269 | 0.02126 | 2.392 | 978.7 | 1495.53 | 6.80 |
| 2.716 | 0.02557 | 2.871 | 978.4 | 1498.19 | 6.86 |
| 3.775 | 0.03593 | 3.993 | 978.5 | 1504.58 | 7.26 |
| 4.769 | 0.04586 | 5.055 | 978.4 | 1510.17 | 14.3 |
| 5.612 | 0.05445 | 5.933 | 978.8 | 1514.95 | 18.9 |
| 7.292 | 0.07203 | 7.702 | 979.1 | 1524.93 | 22.6 |
| T = 298.15 K |  | w = 0.997047 |  | uw = 1496.69 |  |
| 0.227 | 0.00209 | 0.231 | 983.6 | 1497.88 | 46.3 |
| 0.467 | 0.00430 | 0.474 | 983.9 | 1499.24 | 34.1 |
| 0.795 | 0.00734 | 0.791 | 986.0 | 1500.89 | 48.3 |
| 1.229 | 0.01139 | 1.235 | 985.0 | 1503.09 | 53.0 |
| 1.628 | 0.01516 | 1.639 | 984.8 | 1505.47 | 42.3 |
| 2.000 | 0.01869 | 2.012 | 985.0 | 1507.61 | 39.2 |
| 2.269 | 0.02126 | 2.287 | 984.8 | 1508.92 | 44.0 |
| 2.716 | 0.02557 | 2.741 | 984.7 | 1511.13 | 50.0 |
| 3.775 | 0.03593 | 3.819 | 984.5 | 1516.81 | 51.7 |
| 4.769 | 0.04586 | 4.828 | 984.6 | 1521.99 | 55.7 |
| 5.612 | 0.05445 | 5.701 | 984.3 | 1526.44 | 57.8 |
| 7.292 | 0.07203 | 7.366 | 985.1 | 1535.13 | 64.4 |

| % Pluronic | m/ mol kg-1 | 103*/g cm3 | Vcm3 mol-1 | u/ m s-1 | KS,/m3 PPa-1 mol-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = 303.15 K |  | w = 0.995647 |  | uw = 1509.10 |  |
| 0.227 | 0.00209 | 0.221 | 990.5 | 1509.80 | 195.6 |
| 0.467 | 0.00430 | 0.453 | 990.2 | 1511.51 | 60.8 |
| 0.795 | 0.00734 | 0.765 | 990.8 | 1513.08 | 70.6 |
| 1.229 | 0.01139 | 1.194 | 989.9 | 1514.75 | 96.7 |
| 1.628 | 0.01516 | 1.578 | 990.2 | 1517.13 | 77.0 |
| 2.000 | 0.01869 | 1.941 | 990.1 | 1518.57 | 90.2 |
| 2.269 | 0.02126 | 2.203 | 990.0 | 1520.08 | 84.2 |
| 2.716 | 0.02557 | 2.638 | 990.1 | 1522.06 | 89.1 |
| 3.775 | 0.03593 | 3.683 | 989.7 | 1527.53 | 84.3 |
| 4.769 | 0.04586 | 4.643 | 990.0 | 1531.93 | 92.4 |
| 5.612 | 0.05445 | 5.454 | 990.3 | 1535.97 | 94.2 |
| 7.292 | 0.07203 | 7.08 | 990.5 | 1543.06 | 105.6 |
| T = 308.15 K |  | w = 0.994032 |  | uw = 1519.80 |  |
| 0.227 | 0.00209 | 0.217 | 993.0 | 1520.55 | 176.6 |
| 0.467 | 0.00430 | 0.446 | 993.3 | 1522.00 | 92.5 |
| 0.795 | 0.00734 | 0.755 | 993.7 | 1523.41 | 103.0 |
| 1.229 | 0.01139 | 1.167 | 993.7 | 1525.23 | 110.8 |
| 1.628 | 0.01516 | 1.541 | 994.1 | 1527.13 | 107.1 |
| 2.000 | 0.01869 | 1.904 | 993.6 | 1528.75 | 109.2 |
| 2.269 | 0.02126 | 2.165 | 993.3 | 1529.96 | 109.1 |
| 2.716 | 0.02557 | 2.581 | 993.8 | 1531.67 | 117.1 |
| 3.775 | 0.03593 | 3.521 | 995.8 | 1535.48 | 133.4 |
| 4.769 | 0.04586 | 4.319 | 998.9 | 1538.20 | 155.5 |
| 5.612 | 0.05445 | 4.981 | 1001.0 | 1540.29 | 170.7 |
| 7.292 | 0.07203 | 6.192 | 1005.3 | 1543.37 | 201.0 |

Table S4 : Density differences, apparent molar volumes, volumetric heat capacity differences and apparent molar heat capacities of the studied pluronics in aqueous solution at 298.15, 308.15 and 318.15 K.

| m | 103.  | V (298.15) | 103. | V (308.15) | 103. | V (318.15) | 103. | C(298.15) | 103. | C(308.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mol kg-1 | g cm3 | cm3 mol-1 | g cm3 | cm3 mol-1 | g cm3 | cm3 mol-1 |  | JK-1 mol-1 |  | JK-1 mol-1 |
| L31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.002267 | 0.247 | 985.4 | 0.232 | 994.7 | 0.211 | 1007.6 | -0.16 | 3808.8 |  |  |
| 0.004315 | 0.471 | 985.0 | 0.438 | 995.4 | 0.38 | 1012.6 | -0.25 | 3862.9 |  |  |
| 0.008977 | 0.977 | 984.8 | 0.907 | 995.4 | 0.708 | 1021.6 | -0.44 | 3896.7 |  |  |
| 0.018025 | 1.935 | 985.3 | 1.805 | 995.4 | 1.256 | 1030.4 | -0.80 | 3917.2 |  |  |
| 0.027758 | 2.952 | 985.3 | 2.728 | 996.4 | 1.774 | 1035.8 | -0.99 | 3953.4 |  |  |
| 0.035124 | 3.726 | 984.8 | 3.354 | 998.5 | 2.106 | 1039.4 | -1.07 | 3971.6 |  |  |
| 0.045602 | 4.772 | 985.3 | 4.145 | 1002.4 | 2.575 | 1042.5 | -1.13 | 3997.6 |  |  |
| 0.058782 | 6.106 | 984.7 | 5.086 | 1005.8 | 3.401 | 1040.2 | -0.91 | 4035.0 |  |  |
| 0.075164 | 7.697 | 984.6 | 6.146 | 1009.6 | 5.407 | 1023.8 | -0.43 | 4077.4 |  |  |
| 0.088484 | 8.954 | 984.6 | 6.938 | 1012.1 | 6.154 | 1025.5 | 0.26 | 4115.9 |  |  |
| 0.102861 | 10.281 | 984.5 | 7.757 | 1014.3 | 7.45 | 1021.2 | 1.07 | 4150.4 |  |  |
| L35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000904 | 0.218 | 1676.7 |  |  | 0.199 | 1708.0 | -0.13 | 6369.2 |  |  |
| 0.003543 | 0.837 | 1680.5 |  |  | 0.766 | 1711.1 | -0.52 | 6390.9 |  |  |
| 0.005254 | 1.253 | 1677.6 |  |  | 1.12 | 1713.6 | -0.73 | 6405.4 |  |  |
| 0.006974 | 1.655 | 1678.2 |  |  | 1.499 | 1711.1 | -0.99 | 6393.6 |  |  |
| 0.008399 | 1.988 | 1678.2 |  |  | 1.795 | 1711.9 | -1.12 | 6425.8 |  |  |
| 0.009710 | 2.297 | 1677.8 |  |  | 2.062 | 1712.8 | -1.36 | 6396.6 |  |  |
| 0.015011 | 3.515 | 1678.2 |  |  | 3.145 | 1713.8 | -1.99 | 6425.2 |  |  |
| 0.021656 | 5.031 | 1677.5 |  |  | 4.494 | 1713.5 | -2.74 | 6442.3 |  |  |
| 0.027275 | 6.282 | 1677.4 |  |  | 5.594 | 1714.1 | -3.22 | 6473.9 |  |  |
| 10R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.001574 | 0.412 | 1816.0 |  |  | 0.371 | 1853.4 | -0.25 | 6893.7 |  |  |
| 0.002829 | 0.739 | 1816.0 |  |  | 0.663 | 1854.2 | -0.45 | 6893.2 |  |  |
| 0.004608 | 1.199 | 1816.2 |  |  | 1.078 | 1853.9 | -0.74 | 6895.1 |  |  |
| 0.007015 | 1.813 | 1816.9 |  |  | 1.636 | 1853.6 | -1.11 | 6902.2 |  |  |
| 0.010417 | 2.676 | 1816.8 |  |  | 2.416 | 1853.4 | -1.62 | 6909.4 |  |  |
| 0.014275 | 3.654 | 1816.0 |  |  | 3.288 | 1853.4 | -2.18 | 6913.9 |  |  |
| 0.019635 | 4.986 | 1815.6 |  |  | 4.478 | 1853.5 | -2.96 | 6913.0 |  |  |
| 0.023079 | 5.831 | 1815.4 |  |  | 5.232 | 1853.5 | -3.43 | 6918.1 |  |  |
| L64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.001360 | 0.474 | 2558.9 | 0.436 | 2593.9 | 0.343 | 2672.7 | -0.20 | 10062 | 0.72 | 12982 |
| 0.002571 | 0.8917 | 2559.4 | 0.807 | 2599.6 | 0.616 | 2684.7 | -0.39 | 10033 | 4.75 | 18574 |
| 0.004181 | 1.439 | 2560.7 | 1.285 | 2605.0 | 0.966 | 2692.5 | -0.56 | 10108 | 9.07 | 19980 |
| 0.006813 | 2.316 | 2562.7 | 2.021 | 2613.9 | 1.518 | 2699.3 | -0.78 | 10191 | 20.38 | 23572 |
| 0.010550 | 3.548 | 2563.2 | 2.997 | 2624.0 | 2.280 | 2704.0 | -0.86 | 10332 | 30.36 | 23249 |
| 0.013440 | 4.475 | 2564.2 | 3.71 | 2630.2 | 2.826 | 2708.5 | -0.68 | 10465 | 37.63 | 23032 |
| 0.020113 | 6.578 | 2564.7 | 5.28 | 2639.7 | 4.107 | 2711.2 | 0.86 | 10874 | 47.28 | 21303 |
| 0.025995 | 8.38 | 2564.8 | 6.541 | 2647.3 | 5.137 | 2715.0 | 2.73 | 11155 | 54.92 | 20424 |

| m | 103.  | V (298.15) | 103. | V (308.15) | 103. | V (318.15) | 103. | C(298.15) | 103. | C(308.15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mol kg-1 | g cm3 | cm3 mol-1 | g cm3 | cm3 mol-1 | g cm3 | cm3 mol-1 |  | JK-1 mol-1 |  | JK-1 mol-1 |
| F68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.000635 | 0.795 | 7118.3 |  |  | 0.724 | 7272.7 | -0.54 | 26090 |  |  |
| 0.001264 | 1.571 | 7121.5 |  |  | 1.435 | 7272.2 | -1.09 | 26022 |  |  |
| 0.001876 | 2.325 | 7119.5 |  |  | 2.122 | 7271.5 | -1.60 | 26046 |  |  |
| 0.002548 | 3.141 | 7120.3 |  |  | 2.871 | 7270.5 | -2.18 | 26037 |  |  |
| 0.003813 | 4.657 | 7120.9 |  |  | 4.251 | 7272.3 | -3.18 | 26088 |  |  |
| 0.005084 | 6.162 | 7119.6 |  |  | 5.607 | 7274.6 | -4.22 | 26076 |  |  |
| 0.007006 | 8.386 | 7118.9 |  |  | 7.606 | 7277.6 | -5.77 | 26054 |  |  |
| 0.008947 | 10.579 | 7117.9 |  |  | 9.558 | 7280.9 | -7.33 | 26019 |  |  |
| 0.01115 | 13.014 | 7115.7 |  |  | 11.692 | 7285.1 |  |  |  |  |
| 0.01284 | 14.812 | 7116.6 |  |  | 13.121 |  |  |  |  |  |
| 0.01437 | 16.467 | 7112.5 |  |  | 14.664 | 7291.9 |  |  |  |  |
| P123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0002573 | 0.147 | 5 221.6 |  |  | 0.093 | 5468.0 | 2.20 | 57559 |  |  |
| 0.0004290 | 0.22 | 5 280.1 |  |  | 0.155 | 5467.8 | 3.31 | 54326 |  |  |
| 0.0006878 | 0.34 | 5 298.0 |  |  | 0.242 | 5477.0 | 4.71 | 50818 |  |  |
| 0.001196 | 0.576 | 5 309.6 |  |  | 0.418 | 5478.4 | 6.48 | 44907 |  |  |
| 0.001618 | 0.771 | 5 313.7 |  |  | 0.563 | 5479.1 | 7.51 | 41719 |  |  |
| 0.003494 | 1.599 | 5 328.2 |  |  | 1.196 | 5481.4 | 10.42 | 34892 |  |  |
| 0.005231 | 2 | 5 330.7 |  |  | 1.799 | 5476.4 | 11.63 | 31764 |  |  |
| 0.006955 | 3.07 | 5 336.7 |  |  | 2.325 | 5483.3 | 11.57 | 29448 |  |  |
| 0.008624 | 4.215 | 5 283.1 |  |  | 3.237 | 5436.6 | 10.30 | 27235 |  |  |
| 0.01142 | 4.906 | 5 338.0 |  |  | 3.304 | 5523.6 | 10.20 | 26147 |  |  |
| 0.01561 | 6.421 | 5 348.9 |  |  |  |  | 6.11 | 24061 |  |  |