# Electronic Supplementary Information (Physical Chemistry Chemical Physics)

# The Effect of Stereoisomerism on the Dynamic Viscosity – A Study of cis-Decalin and trans-Decalin Versus Pressure and Temperature

Claus K. Zéberg-Mikkelsen, Antoine Baylaucq, Mohammed Barrouhou, Christian  Boned*

Laboratoire des Fluides Complexes, Faculté des Sciences et Techniques, Université de Pau, Avenue de l'Université, BP 1155, 64013 Pau Cedex, France

* Corresponding author. E-mail: christian.boned@univ-pau.fr

Table I. Dynamic viscosity ( and density ( of cis-decalin and trans-decalin versus temperature T and pressure P.

| T (K) | P (MPa) | cis-Decalin | trans-Decalin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( (mPa s) | ( (kg m-3) | ( (mPa s) | ( (kg m-3) |
| 293.15 | 0.1 | 3.355 | 896.8 | 2.107 | 869.7 |
| 293.15 | 20 | 4.389 | 907.9 | 2.756 | 881.6 |
| 293.15 | 40 | 5.589 | 917.9 | 3.417 | 892.0 |
| 293.15 | 60 | 7.096 | 926.8 | 4.221 | 901.5 |
| 293.15 | 80 | 8.974 | 935.0a | 5.191 | 910.0a |
| 293.15 | 100 | 11.30 | 942.5a | 6.353 | 917.9a |
| 303.15 | 0.1 | 2.704 | 889.1 | 1.760 | 862.0 |
| 303.15 | 20 | 3.455 | 901.0 | 2.272 | 874.5 |
| 303.15 | 40 | 4.391 | 911.3 | 2.825 | 885.5 |
| 303.15 | 60 | 5.533 | 920.6 | 3.467 | 895.3 |
| 303.15 | 80 | 6.909 | 928.9a | 4.201 | 904.2a |
| 303.15 | 100 | 8.555 | 936.6a | 5.033 | 912.3a |
| 313.15 | 0.1 | 2.214 | 881.5 | 1.499 | 854.4 |
| 313.15 | 20 | 2.873 | 893.9 | 1.929 | 867.7 |
| 313.15 | 40 | 3.623 | 904.7 | 2.371 | 879.3 |
| 313.15 | 60 | 4.517 | 914.4 | 2.894 | 889.4 |
| 313.15 | 80 | 5.567 | 923.1a | 3.501 | 898.5a |
| 313.15 | 100 | 6.785 | 931.1a | 4.197 | 906.7a |
| 323.15 | 0.1 | 1.861 | 873.9 | 1.283 | 847.2 |
| 323.15 | 20 | 2.425 | 886.9 | 1.683 | 860.9 |
| 323.15 | 40 | 3.046 | 898.1 | 2.067 | 872.9 |
| 323.15 | 60 | 3.775 | 908.2 | 2.509 | 883.4 |
| 323.15 | 80 | 4.617 | 917.4a | 3.008 | 892.7a |
| 323.15 | 100 | 5.577 | 925.7a | 3.566 | 901.2a |
| 333.15 | 0.1 | 1.571 | 866.4 | 1.113 | 839.7 |
| 333.15 | 20 | 2.043 | 880.0 | 1.464 | 854.4 |
| 333.15 | 40 | 2.549 | 891.6 | 1.794 | 866.6 |
| 333.15 | 60 | 3.139 | 902.2 | 2.170 | 877.4 |
| 333.15 | 80 | 3.817 | 911.3a | 2.590 | 887.0a |
| 333.15 | 100 | 4.586 | 919.7a | 3.054 | 895.6a |
| 343.15 | 0.1 | 1.346 | 858.8 | 0.978 | 832.1 |
| 343.15 | 20 | 1.762 | 872.9 | 1.272 | 847.5 |
| 343.15 | 40 | 2.174 | 885.3 | 1.553 | 860.3 |
| 343.15 | 60 | 2.655 | 896.0 | 1.872 | 871.5 |
| 343.15 | 80 | 3.209 | 905.6a | 2.228 | 881.4a |
| 343.15 | 100 | 3.842 | 914.3a | 2.623 | 890.3a |
| 353.15 | 0.1 | 1.173 | 851.1 | 0.868 | 824.5 |
| 353.15 | 20 | 1.540 | 866.1 | 1.115 | 840.6 |
| 353.15 | 40 | 1.882 | 878.8 | 1.371 | 853.8 |
| 353.15 | 60 | 2.282 | 890.0 | 1.658 | 865.7 |
| 353.15 | 80 | 2.740 | 899.8a | 1.972 | 875.9a |
| 353.15 | 100 | 3.257 | 908.6a | 2.308 | 885.2a |

a Extrapolated values using Eq.(1).