Supplementary data

Table S1: Band gap and conductivity values of a few reported  polysquaraines

| # Polymer | Eg (eV) | Conductivity (S/cm) |
| --- | --- | --- |
|  | 1.15 | 5 x 10-7 |
|  | 1.1 | 10-7 - 10-5 |
|  | 1.2 | 10-6 - 10-5 |
|  | 1.2 | 5 x 10-5 |
|  | 1.15 | 4 x 10-5 |
|  | 1.1 | 10-5 - 3 x 10-5 |
|  | 0.8 | 10-7 |
|  | 0.8 | 5 x 10-4 |

| # Polymer | Eg (eV) | Conductivity (S/cm) |
| --- | --- | --- |
|  | 0.79 | 5.3 x 10-4 |
|  | 0.81 | 8.75 x 10-4 |
|  | 0.82 | 4.21 x 10-6 |
|  | 0.89 | 2.20 x 10-5 |
|  | 0.99 | 4.40 x 10-6 |
|  | 1.02 | 6.20 x 10-6 |
|  | 1.02 | 6.30 x 10-7 |