H2 Pulse chemisorption:

|  | mmol/g |
| --- | --- |
| Nb | 2.123 |
| Ti | 27.954 |

H2 TPD

|  | Temperature (oC) | mmol/g |
| --- | --- | --- |
| Nb | 166 | 0.51887 |
|  | 392 | 1.04543 |
|  | TOTAL | 1.56430 |
| TI | 210 | 0.30636 |
|  | 301 | 0.69642 |
|  | TOTAL | 1.00278 |

CO2 TPD – am incercat sa integrez ceea ce am crezut eu ca ar fi un peak foarte larg, dar as zice ca de fapt nu au aciditate/bazicitate

|  | Temperature (oC) | mmol/g |
| --- | --- | --- |
| Nb | 318 | 0.03338 |
| TI | 285 | 0.01485 |

NH3 TPD

|  | Temperature (oC) | mmol/g |
| --- | --- | --- |
| Nb | 316 | 0.00469 |
| TI | 282 | 0.00361 |