detonation velocity：

| Sample number | Test 1(m/s) | Test 2(m/s) | Test 3(m/s) | mean(m/s) | standard deviation(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4343.281 | 4268.956 | 4226.762 | 4279.666 | 59.0 |
| 1 | 4437.128 | 4299.368 | 4344.349 | 4360.281 | 70.2 |
| 2 | 4521.396 | 4568.357 | 4486.653 | 4525.468 | 41.0 |
| 3 | 4678.368 | 4732.131 | 4583.552 | 4664.683 | 75.2 |
| 4 | 4563.982 | 4703.281 | 4515.915 | 4594.392 | 97.3 |

particle size distribution:

| Sample number | mean particle size(μm) | Median particle size(μm) | Polydispersity Index |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9.91 | 8.83 | 0.21 |
| 1 | 6.83 | 5.71 | 0.45 |
| 2 | 7.17 | 6.60 | 0.18 |
| 3 | 10.71 | 9.93 | 0.25 |
| 4 | 8.55 | 7.31 | 0.28 |