10.06.25_1_Au-WPPF report

General information

| Analysis date | 2025-06-11 09:04:14 | Measurement start time | 2025-06-10 12:37:53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyst | Administrator | Operator | Administrator |
| Sample name |  | Comment |  |
| Measured data name | C:\Data\10.06.25_1_Au.rasx | Memo |  |

WPPF analysis results

| Phase / Dataset |  |  | 10.06.25_1_Au |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rwp, % |  | 0.00 |
|  | Rp, % |  | 0.00 |
|  | S |  | 0.0000 |
|  | χ² |  | 0.0000 |
|  | Gold, syn |  |  |
|  |  | Weight fraction, wt% | 100.00 |
|  |  | a, Å | 4.07769(6) |
|  |  | b, Å | 4.07769(6) |
|  |  | c, Å | 4.07769(6) |
|  |  | α, ° | 90.000 |
|  |  | β, ° | 90.000 |
|  |  | γ, ° | 90.000 |
|  |  | Lattice volume, Å³ | 67.802 |
|  |  | Size, Å | 0.0 |
|  |  | Strain, % | 0.41(4) |

WPPF weight fraction

WPPF Profile View

Lattice parameters

| Phase name | a, Å | b, Å | c, Å | α, ° | β, ° | γ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gold, syn | 4.07769(6) | 4.07769(6) | 4.07769(6) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

d-I List

Gold, syn

| No. | 2θ, ° | d, Å | h k l | Norm. I. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.19702 | 2.35425 | 1 1 1 | 100.00 |
| 2 | 44.39623 | 2.03884 | 2 0 0 | 52.00 |
| 3 | 64.59351 | 1.44168 | 2 2 0 | 32.00 |
| 4 | 77.58879 | 1.22947 | 3 1 1 | 36.00 |
| 5 | 81.74632 | 1.17713 | 2 2 2 | 12.00 |
| 6 | 98.15926 | 1.01942 | 4 0 0 | 6.00 |