10.06.25_2_HM-WPPF report

General information

| Analysis date | 2025-06-11 09:05:55 | Measurement start time | 2025-06-10 14:21:55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyst | Administrator | Operator | Administrator |
| Sample name |  | Comment |  |
| Measured data name | C:\Data\10.06.25_2_HM.rasx | Memo |  |

WPPF analysis results

| Phase / Dataset |  |  | 10.06.25_2_HM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rwp, % |  | 12.14 |
|  | Rp, % |  | 9.47 |
|  | S |  | 1.2927 |
|  | χ² |  | 1.6711 |
|  | Gold, syn |  |  |
|  |  | Weight fraction, wt% | 100.00 |
|  |  | a, Å | 4.07772(8) |
|  |  | b, Å | 4.07772(8) |
|  |  | c, Å | 4.07772(8) |
|  |  | α, ° | 90.000 |
|  |  | β, ° | 90.000 |
|  |  | γ, ° | 90.000 |
|  |  | Lattice volume, Å³ | 67.803 |
|  |  | Size, Å | 0.0 |
|  |  | Strain, % | 0.18(8) |

WPPF weight fraction

WPPF Profile View

Lattice parameters

| Phase name | a, Å | b, Å | c, Å | α, ° | β, ° | γ, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gold, syn | 4.07772(8) | 4.07772(8) | 4.07772(8) | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

d-I List

Gold, syn

| No. | 2θ, ° | d, Å | h k l | Norm. I. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.19673 | 2.35427 | 1 1 1 | 100.00 |
| 2 | 44.39588 | 2.03886 | 2 0 0 | 52.00 |
| 3 | 64.59297 | 1.44169 | 2 2 0 | 32.00 |
| 4 | 77.58810 | 1.22948 | 3 1 1 | 36.00 |
| 5 | 81.74559 | 1.17714 | 2 2 2 | 12.00 |
| 6 | 98.15828 | 1.01943 | 4 0 0 | 6.00 |