Table S-1   Hydrogen bonding geometry for Mn(dca)2(CH3OH)2, M = Mn, Fe, Mn(dca)2(C2H5OH)2.(CH3)2CO and Mn(dca)2(H2O)2.H2O

Bond	D-H (Å)	H...A (Å)	D...A (Å)	D-H...A (°)

Mn(dca)2(CH3OH)2

O(1)-H(1)...N(2)i	0.80(4)	1.99(3)	2.791(3)	177(4)

Fe(dca)2(CH3OH)2

O(1)-H(1)...N(2)i	0.78(5)	1.99(5)	2.766(4)	172(5)

Mn(dca)2(C2H5OH)2.(CH3)2CO

O(1)-H(1)...O(11)	0.76(3)	2.03(3)	2.789(2)	173(3)

Mn(dca)2(H2O)2.H2O

O(1)-H(11)...O(3)	0.83(3)	1.94(3)	2.761(3)	166(3)

O(1)-H(12)...O(3)ii	0.83(4)	2.00(4)	2.809(3)	166(3)

O(2)-H(21)...O(1)	0.83(4)	2.17(4)	2.884(2)	144(3)

O(2)-H(22)...N(3)iii	0.85(4)	2.07(4)	2.904(3)	166(4)

O(3)-H(31)...N(6)iv	0.97(4)	1.96(4)	2.901(3)	165(3)

O(3)-H(32)...O(2)v	0.75(4)	2.43(4)	3.083(3)	146(4)

Symmetry transformations: (i): x-1/2, y-1/2, z-1; (ii): 1-x, -y, 2-z; (iii): x+1, y, z; (iv): -x, -y, 2-z; (v): 1/2+x, -y-1/2, z+1/2.