Table       Structural and Magnetic Parameters for dinuclear doubly N1-N2 1,2,4-triazole bridged nickel(II)                                 compounds.

Compound1	Ni-N-N()	Ni-N'-N'()	N-Ni-N'()	J(cm-1)	Ref

[Ni2(abpt)2Cl2(H2O)2]Cl2.4H2O	132.63(8)	134.22(8)	93.00(4)	-12.5(2)	46

[Ni2(Hpt)2(H2O)6](NO3)4	138.8(1)	124.3(1)	96.87(7)	-4.65(5)	45

[Ni(daat)(NO3)(H2O)]22	ca.128.0	ca.129.2	ca.102.8	-5.51(5)	this work

1 abpt = 4-amino-3,5-bis(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole;

Hpt =3-(pyridin-2-yl)-1,2,4-triazole;

2 structural data for this compound belong to the structure of the Cu(II) compound 1; they have been included in this table considering that the Cu(II) and Ni(II) compounds are isostructural.