Table SM1. Magnetic susceptibility values (per mole of copper) for the polymeric [Cu2L(O2CC5H4N)].C2H5OH (1) at different temperatures

| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| --- | --- |
| 22.6256 | 0.010645 |
| 26.13066 | 0.009149 |
| 28.71946 | 0.008343 |
| 30.89804 | 0.007565 |
| 32.55696 | 0.007202 |
| 34.05511 | 0.006842 |
| 35.41383 | 0.006498 |
| 36.69271 | 0.006316 |
| 37.85255 | 0.006136 |
| 38.87653 | 0.005857 |
| 39.83793 | 0.005724 |
| 40.81048 | 0.005603 |
| 41.8396 | 0.005474 |
| 42.79446 | 0.005284 |
| 44.32632 | 0.00514 |
| 45.37947 | 0.004971 |
| 47.0133 | 0.004866 |
| 51.89385 | 0.004416 |
| 54.11058 | 0.004294 |
| 55.44316 | 0.004143 |
| 56.76789 | 0.004051 |
| 56.85509 | 0.004039 |
| 57.56231 | 0.004016 |
| 58.13878 | 0.003955 |
| 58.94773 | 0.003922 |
| 59.32463 | 0.003878 |
| 60.33727 | 0.003812 |
| 61.16494 | 0.00378 |
| 61.20655 | 0.003799 |
| 61.28978 | 0.003749 |
| 62.18683 | 0.0037 |
| 63.08019 | 0.003639 |
| 63.8586 | 0.0036 |
| 64.61492 | 0.003555 |
| 65.34913 | 0.003527 |
| 66.04353 | 0.003478 |
| 66.70694 | 0.00346 |
| 67.33796 | 0.003414 |
| 67.97373 | 0.003398 |
| 68.64768 | 0.00336 |
| 69.33434 | 0.00333 |
| 70.04864 | 0.003305 |
| 70.82987 | 0.003267 |
| 71.66203 | 0.003236 |
| 72.47053 | 0.003203 |
| 73.25092 | 0.003168 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 74.1461 | 0.003136 |
| 75.02013 | 0.003106 |
| 75.86135 | 0.003073 |
| 76.76514 | 0.003039 |
| 78.63062 | 0.002969 |
| 79.53484 | 0.002941 |
| 80.44659 | 0.002913 |
| 81.39603 | 0.002878 |
| 82.35677 | 0.002853 |
| 83.29891 | 0.002829 |
| 84.25075 | 0.002803 |
| 84.89745 | 0.002769 |
| 86.17629 | 0.002737 |
| 87.14476 | 0.002718 |
| 88.07432 | 0.002691 |
| 89.07403 | 0.002664 |
| 90.04571 | 0.002637 |
| 91.00321 | 0.00262 |
| 91.93909 | 0.002594 |
| 92.90883 | 0.002571 |
| 93.8888 | 0.002546 |
| 94.8586 | 0.00253 |
| 95.86566 | 0.002502 |
| 96.83803 | 0.002483 |
| 97.77982 | 0.002464 |
| 97.88811 | 0.002473 |
| 98.22937 | 0.002464 |
| 98.75768 | 0.002441 |
| 99.71575 | 0.002421 |
| 100.691 | 0.002394 |
| 101.6639 | 0.002382 |
| 102.6748 | 0.002366 |
| 103.6316 | 0.002345 |
| 104.5768 | 0.002327 |
| 105.5332 | 0.00231 |
| 106.5245 | 0.002289 |
| 107.4739 | 0.002275 |
| 108.4727 | 0.002267 |
| 109.4127 | 0.002247 |
| 110.3641 | 0.002225 |
| 111.3305 | 0.002212 |
| 112.273 | 0.002197 |
| 113.2423 | 0.002183 |
| 114.197 | 0.002166 |
| 115.1367 | 0.002147 |
| 116.0769 | 0.002143 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 117.0361 | 0.002121 |
| 117.9923 | 0.002118 |
| 118.9221 | 0.002097 |
| 119.8732 | 0.002091 |
| 120.8177 | 0.002069 |
| 121.7474 | 0.002058 |
| 122.6827 | 0.002044 |
| 123.6236 | 0.002028 |
| 124.5576 | 0.002021 |
| 125.4786 | 0.002006 |
| 126.3804 | 0.002 |
| 127.3317 | 0.001991 |
| 128.2527 | 0.001977 |
| 129.1691 | 0.001965 |
| 130.1117 | 0.001954 |
| 131.0479 | 0.001951 |
| 131.9822 | 0.001943 |
| 132.8977 | 0.001922 |
| 133.8293 | 0.001913 |
| 134.7727 | 0.001894 |
| 135.7197 | 0.001891 |
| 136.6372 | 0.001885 |
| 137.5892 | 0.001876 |
| 138.5387 | 0.001863 |
| 139.481 | 0.001845 |
| 140.4145 | 0.001827 |
| 141.4032 | 0.001837 |
| 142.334 | 0.001823 |
| 143.2953 | 0.001811 |
| 144.2439 | 0.001801 |
| 145.22 | 0.001792 |
| 146.1306 | 0.001786 |
| 147.0829 | 0.001779 |
| 148.0282 | 0.001771 |
| 148.9685 | 0.001759 |
| 149.8703 | 0.001753 |
| 150.8 | 0.00174 |
| 151.7106 | 0.001734 |
| 152.6475 | 0.001726 |
| 153.5219 | 0.001715 |
| 154.4205 | 0.00171 |
| 155.3384 | 0.0017 |
| 156.2054 | 0.001691 |
| 157.0754 | 0.001684 |
| 157.9691 | 0.00168 |
| 158.8499 | 0.001671 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 159.7063 | 0.001666 |
| 160.5579 | 0.001667 |
| 161.4096 | 0.00165 |
| 162.2831 | 0.001641 |
| 163.1086 | 0.001646 |
| 163.9839 | 0.001631 |
| 164.8027 | 0.001628 |
| 165.6165 | 0.001618 |
| 166.4557 | 0.001615 |
| 167.268 | 0.001609 |
| 168.0814 | 0.001599 |
| 168.9137 | 0.001587 |
| 169.7294 | 0.001588 |
| 170.5556 | 0.001588 |
| 171.3544 | 0.001576 |
| 172.1252 | 0.001567 |
| 172.939 | 0.001563 |
| 173.7055 | 0.001566 |
| 174.4924 | 0.001557 |
| 175.2841 | 0.001552 |
| 176.0639 | 0.001541 |
| 176.8325 | 0.001538 |
| 177.6278 | 0.001532 |
| 178.3797 | 0.001528 |
| 179.1504 | 0.001528 |
| 179.8993 | 0.00152 |
| 180.6578 | 0.001518 |
| 181.4119 | 0.001512 |
| 182.1798 | 0.001495 |
| 182.9049 | 0.001502 |
| 183.6516 | 0.001497 |
| 184.3875 | 0.001497 |
| 185.1017 | 0.00149 |
| 185.8506 | 0.001485 |
| 186.5721 | 0.001477 |
| 187.2902 | 0.001478 |
| 188.015 | 0.001471 |
| 188.7292 | 0.001471 |
| 189.4593 | 0.00146 |
| 190.1826 | 0.001458 |
| 190.8735 | 0.001462 |
| 191.5708 | 0.00145 |
| 192.2501 | 0.001452 |
| 192.9414 | 0.001449 |
| 193.6459 | 0.001446 |
| 194.3361 | 0.001437 |
| 194.9984 | 0.00144 |
| 195.6808 | 0.001442 |
| 196.3807 | 0.001433 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 197.0533 | 0.00143 |
| 197.7321 | 0.001427 |
| 198.3965 | 0.001423 |
| 199.0474 | 0.001421 |
| 199.7106 | 0.001417 |
| 200.367 | 0.001413 |
| 201.0164 | 0.001411 |
| 201.6756 | 0.001414 |
| 202.325 | 0.001411 |
| 202.9831 | 0.001409 |
| 203.6203 | 0.001404 |
| 204.2754 | 0.001404 |
| 204.904 | 0.001404 |
| 205.5551 | 0.001399 |
| 206.7825 | 0.001395 |
| 207.4353 | 0.00138 |
| 208.0567 | 0.001378 |
| 209.3013 | 0.001369 |
| 209.9279 | 0.00137 |
| 210.5297 | 0.001367 |
| 211.156 | 0.001366 |
| 211.7624 | 0.001357 |
| 214.1443 | 0.001346 |
| 214.7566 | 0.001347 |
| 215.355 | 0.001349 |
| 215.9514 | 0.00135 |
| 216.5412 | 0.001346 |
| 217.1281 | 0.001348 |
| 217.7149 | 0.001349 |
| 218.292 | 0.001347 |
| 218.8691 | 0.001333 |
| 219.4247 | 0.001339 |
| 220.0038 | 0.001338 |
| 220.5887 | 0.001334 |
| 221.153 | 0.001329 |
| 221.6924 | 0.001328 |
| 222.2733 | 0.001318 |
| 222.8524 | 0.001323 |
| 223.383 | 0.001314 |
| 223.9569 | 0.001316 |
| 224.5288 | 0.001312 |
| 225.0778 | 0.00132 |
| 225.6267 | 0.001305 |
| 226.1795 | 0.00131 |
| 226.7207 | 0.001311 |
| 227.285 | 0.001306 |
| 227.8148 | 0.001301 |
| 228.3829 | 0.001303 |
| 228.9126 | 0.001292 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 229.4155 | 0.0013 |
| 229.9836 | 0.001283 |
| 230.534 | 0.001294 |
| 231.0539 | 0.001287 |
| 231.5889 | 0.001281 |
| 232.1315 | 0.001276 |
| 232.6815 | 0.001282 |
| 233.1902 | 0.001277 |
| 233.7214 | 0.001269 |
| 234.279 | 0.001273 |
| 234.8215 | 0.001269 |
| 235.3339 | 0.001271 |
| 235.8614 | 0.001261 |
| 236.4265 | 0.001259 |
| 236.9691 | 0.001268 |
| 237.4801 | 0.00126 |
| 238.0281 | 0.00126 |
| 238.5555 | 0.001258 |
| 239.1185 | 0.00125 |
| 239.6734 | 0.00125 |
| 240.1542 | 0.001249 |
| 240.7017 | 0.001243 |
| 241.227 | 0.001248 |
| 241.7818 | 0.001247 |
| 242.2553 | 0.00124 |
| 242.8398 | 0.001242 |
| 243.3577 | 0.001237 |
| 243.8903 | 0.001232 |
| 244.4415 | 0.001234 |
| 244.9779 | 0.001226 |
| 245.4941 | 0.001234 |
| 246.0246 | 0.001229 |
| 246.5913 | 0.001226 |
| 247.1092 | 0.001227 |
| 247.664 | 0.001225 |
| 248.2077 | 0.001217 |
| 248.7345 | 0.001218 |
| 249.2686 | 0.001216 |
| 249.8172 | 0.001219 |
| 250.3585 | 0.001218 |
| 250.9034 | 0.001205 |
| 251.4448 | 0.001213 |
| 251.9934 | 0.001207 |
| 252.5253 | 0.001211 |
| 253.0654 | 0.001208 |
| 253.6104 | 0.001203 |
| 254.1526 | 0.001204 |
| 254.7201 | 0.001197 |
| 255.2565 | 0.001201 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 255.8087 | 0.001196 |
| 256.3474 | 0.001192 |
| 256.8828 | 0.001199 |
| 257.4182 | 0.001191 |
| 257.9536 | 0.001191 |
| 258.489 | 0.001193 |
| 259.028 | 0.001187 |
| 259.5598 | 0.001183 |
| 260.0901 | 0.00119 |
| 260.6197 | 0.001189 |
| 261.1484 | 0.001184 |
| 261.6838 | 0.001185 |
| 262.2155 | 0.001182 |
| 262.7416 | 0.001182 |
| 263.2689 | 0.001182 |
| 263.7722 | 0.001179 |
| 264.3023 | 0.001183 |
| 264.8285 | 0.001179 |
| 265.33 | 0.001178 |
| 265.8282 | 0.001176 |
| 266.3192 | 0.001174 |
| 266.8279 | 0.001177 |
| 267.354 | 0.001171 |
| 267.8486 | 0.001178 |
| 268.3362 | 0.001174 |
| 268.8378 | 0.001168 |
| 269.3535 | 0.001171 |
| 269.8796 | 0.001171 |
| 270.3644 | 0.00117 |
| 270.8127 | 0.001179 |
| 271.3146 | 0.001163 |
| 271.7636 | 0.001169 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 276.7327 | 0.001144 |
| 278.6913 | 0.001139 |
| 280.65 | 0.00114 |
| 283.3246 | 0.001117 |
| 283.6433 | 0.001117 |
| 283.9824 | 0.001111 |
| 284.3419 | 0.001115 |
| 284.5555 | 0.001112 |
| 284.647 | 0.001108 |
| 285.1893 | 0.001106 |
| 285.3031 | 0.001108 |
| 285.6755 | 0.001104 |
| 285.7997 | 0.001109 |
| 285.9928 | 0.001109 |
| 286.3218 | 0.001108 |
| 286.3388 | 0.00102 |
| 286.6338 | 0.001105 |
| 286.9355 | 0.001101 |
| 287.2407 | 0.001105 |
| 287.5459 | 0.0011 |
| 287.8172 | 0.001107 |
| 288.1223 | 0.00111 |
| 288.3835 | 0.001107 |
| 288.6581 | 0.001102 |
| 288.926 | 0.001103 |
| 289.174 | 0.00092 |
| 289.2307 | 0.001101 |
| 289.4408 | 0.001104 |
| 289.4708 | 0.001105 |
| 289.4742 | 0.001098 |
| 289.5342 | 0.001097 |
| Temp. (K) | (M (cm3mol-1) |
| 289.5409 | 0.0011 |
| 289.691 | 0.001097 |
| 289.9711 | 0.0011 |
| 290.2012 | 0.001098 |
| 290.4589 | 0.001103 |
| 290.6963 | 0.001101 |
| 290.9201 | 0.001102 |
| 291.1235 | 0.001097 |
| 291.3304 | 0.001097 |
| 291.5338 | 0.001096 |
| 291.7203 | 0.001093 |
| 291.9034 | 0.001095 |
| 292.0918 | 0.001093 |
| 292.2419 | 0.001096 |
| 292.4086 | 0.001099 |
| 292.6054 | 0.001095 |
| 292.7855 | 0.001088 |
| 292.9389 | 0.001098 |
| 293.1075 | 0.001091 |
| 293.2906 | 0.001088 |
| 293.433 | 0.001089 |
| 293.6127 | 0.001089 |
| 294.2494 | 0.001088 |
| 295.3864 | 0.00109 |