| Table S4. Room temperature crystal data and selected refinement parameters for complexes 6-11 and 13. |
| --- |
| Complex | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Empirical formula | C16H21ClF6N3PRuS3 | C14H18ClF6N4PRuS3 | C21H23ClF6N3PRuS3 | C26H27ClF6N3PRuS3 | C30H28BClF4N2RuS3 | C24H22.12ClF6N4O0.12PRuS3 |
| M | 633.03 | 619.99 | 695.09 | 759.18 | 736.05 | 746.25 |
| Crystal system | Orthorhombic | Monoclinic | Orthorhombic | Monoclinic | Orthorhombic | Monoclinic |
| Space group | Pbcm | P21/m | Pbca | P21/n | P212121 | P21/c |
| a / Å | 7.698(11) | 8.914(11) | 14.866(17) | 7.930(11) | 8.158(10) | 7.619(11) |
| b / Å | 15.134(17) | 11.821(14) | 17.311(20) | 30.024(37) | 15.575(17) | 30.542(34) |
| c /Å | 19.061(23) | 10.167(13) | 20.639(24) | 12.918(14) | 24.244(26) | 25.273(28) |
| ( /º | (90.0) | 101.37(1) | (90.0) | 105.75(1) | (90.0) | 96.70(1) |
| V /Å3 | 2221(5) | 1050(2) | 5311(11) | 2960(6) | 3080(6) | 5841(12) |
| Z | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Dc /gcm-3 | 1.893 | 1.960 | 1.739 | 1.703 | 1.587 | 1.697 |
| ( (mm-1) | 1.241 | 1.311 | 1.046 | 1.003 | 0.848 | 0.959 |
| Reflections collected | 3769 | 3716 | 16364 | 5732 | 6794 | 17917 |
| Unique reflections | 1810 (Rint= 0.0515) | 2145 (Rint= 0.0464) | 5069 (Rint= 0.0369) | 3297 (Rint = 0.0929) | 3971 (Rint = 0.0247) | 9949 (Rint = 0.1585) |
| R and Rw [I>2((I)] | 0.0446, 0.1197 | 0.0478, 0.1041 | 0.0462, 0.1132 | 0.0936, 0.2305 | 0.0448, 0.1150 | 0.1243, 0.2840 |
| (all data) | 0.0634, 0.1296 | 0.0733, 0.1131 | 0.0742, 0.1249 | 0.2181, 0.2801 | 0.0615, 0.1286 | 0.2446, 0.3389 |