Table S1.  Selected Interatomic Distances (Å) and Angles (() for [Fe6O3(O2CMe)9(OEt)2(bpy)2](ClO4) (3)

Fe(1)	Fe(2)	3.287(1)

Fe(1)	Fe(3)	3.419(1)

Fe(4)	Fe(6)	3.371(1)

Fe(5)	Fe(6)	3.325(1)

Fe(2)	Fe(3)	2.955(1)

Fe(1)	O(7)	1.841(2)

Fe(1)	O(40)	2.077(2)

Fe(1)	O(44)	1.984(2)

Fe(1)	O(48)	2.023(2)

Fe(1)	N(10)	2.147(3)

Fe(1)	N(21)	2.195(2)

Fe(2)	O(7)	1.948(2)

Fe(2)	O(8)	2.014(2)

Fe(2)	O(34)	1.999(2)

Fe(2)	O(42)	2.020(2)

Fe(2)	O(46)	2.043(2)

Fe(2)	O(52)	2.018(2)

Fe(3)	O(7)	1.937(2)

Fe(3)	O(8)	2.028(2)

Fe(3)	O(37)	1.990(2)

Fe(3)	O(50)	2.031(2)

Fe(3)	O(56)	2.049(2)

Fe(3)	O(60)	2.039(2)

Fe(4)	Fe(5)	2.954(1)

Fe(2)	Fe(4)	3.010(1)

Fe(3)	Fe(5)	3.058(1)

Fe(2)	Fe(5)	3.957(1)

Fe(3)	Fe(4)	3.511(1)

Fe(4)	O(8)	2.013(2)

Fe(4)	O(9)	1.940(2)

Fe(4)	O(34)	1.958(2)

Fe(4)	O(54)	2.070(3)

Fe(4)	O(58)	2.045(3)

Fe(4)	O(68)	1.998(2)

Fe(5)	O(8)	2.025(2)

Fe(5)	O(9)	1.949(2)

Fe(5)	O(37)	2.017(2)

Fe(5)	O(62)	2.005(2)

Fe(5)	O(64)	2.047(2)

Fe(5)	O(72)	2.016(2)

Fe(6)	O(9)	1.833(2)

Fe(6)	O(66)	1.967(2)

Fe(6)	O(70)	2.034(2)

Fe(6)	O(74)	2.069(2)

Fe(6)	N(22)	2.142(3)

Fe(6)	N(33)	2.190(2)

O(7)      Fe(1)     O(40)      94.96(8)

O(7)      Fe(1)     O(44)      98.67(8)

O(7)      Fe(1)     O(48)      95.86(8)

O(7)      Fe(1)     N(10)      98.97(9)

O(7)      Fe(1)     N(21)     173.92(10)

O(40)     Fe(1)     O(44)      92.71(9)

O(40)     Fe(1)     O(48)     167.21(8)

O(40)     Fe(1)     N(10)      84.14(9)

O(40)     Fe(1)     N(21)      83.34(8)

O(44)     Fe(1)     O(48)      92.37(8)

O(44)     Fe(1)     N(10)     162.29(8)

O(44)     Fe(1)     N(21)      87.26(9)

O(48)     Fe(1)     N(10)      87.46(9)

O(48)     Fe(1)     N(21)      85.19(8)

N(10)     Fe(1)     N(21)      75.07(9)

O(7)      Fe(2)     O(8)       83.24(8)

O(7)      Fe(2)     O(34)      95.89(9)

O(7)      Fe(2)     O(42)      94.93(8)

O(7)      Fe(2)     O(46)      90.98(8)

O(7)      Fe(2)     O(52)     171.98(9)

O(8)      Fe(2)     O(34)      78.55(9)

O(8)      Fe(2)     O(42)     167.26(9)

O(8)      Fe(2)     O(46)     101.76(8)

O(8)      Fe(2)     O(52)      94.18(8)

O(34)     Fe(2)     O(42)      89.13(9)

O(34)     Fe(2)     O(46)     173.11(9)

O(34)     Fe(2)     O(52)      91.02(10)

O(42)     Fe(2)     O(46)      90.86(9)

O(42)     Fe(2)     O(52)      89.23(9)

O(46)     Fe(2)     O(52)      82.09(9)

O(7)      Fe(3)     O(8)       83.13(8)

O(7)      Fe(3)     O(37)     161.23(8)

O(7)      Fe(3)     O(50)      93.50(8)

O(7)      Fe(3)     O(56)      92.05(9)

O(7)      Fe(3)     O(60)      95.16(9)

O(8)      Fe(3)     O(37)      78.59(8)

O(8)      Fe(3)     O(50)     171.06(8)

O(8)      Fe(3)     O(56)     101.71(9)

O(8)      Fe(3)     O(60)      89.72(8)

O(37)     Fe(3)     O(50)     105.20(8)

O(37)     Fe(3)     O(56)      87.52(8)

O(37)     Fe(3)     O(60)      89.03(8)

O(50)     Fe(3)     O(56)      86.65(9)

O(50)     Fe(3)     O(60)      82.32(8)

O(56)     Fe(3)     O(60)     167.15(9)

O(8)      Fe(4)     O(9)       83.67(8)

O(8)      Fe(4)     O(34)      79.54(8)

O(8)      Fe(4)     O(54)      89.36(9)

O(8)      Fe(4)     O(58)     100.20(9)

O(8)      Fe(4)     O(68)     171.21(11)

O(9)      Fe(4)     O(34)     163.08(9)

O(9)      Fe(4)     O(54)      92.08(9)

O(9)      Fe(4)     O(58)      90.55(9)

O(9)      Fe(4)     O(68)      96.08(9)

O(34)     Fe(4)     O(54)      89.75(10)

O(34)     Fe(4)     O(58)      90.44(10)

O(34)     Fe(4)     O(68)     100.82(9)

O(54)     Fe(4)     O(58)     170.32(9)

O(54)     Fe(4)     O(68)      81.87(11)

O(58)     Fe(4)     O(68)      88.59(11)

O(8)      Fe(5)     O(9)       83.13(8)

O(8)      Fe(5)     O(37)      78.04(8)

O(8)      Fe(5)     O(62)      93.08(8)

O(8)      Fe(5)     O(64)     100.91(9)

O(8)      Fe(5)     O(72)     165.13(10)

O(9)      Fe(5)     O(37)      98.11(9)

O(9)      Fe(5)     O(62)     171.31(9)

O(9)      Fe(5)     O(64)      90.42(9)

O(9)      Fe(5)     O(72)      92.47(9)

O(37)     Fe(5)     O(62)      88.71(8)

O(37)     Fe(5)     O(64)     171.19(8)

O(37)     Fe(5)     O(72)      88.59(9)

O(62)     Fe(5)     O(64)      82.60(8)

O(62)     Fe(5)     O(72)      93.09(10)

O(64)     Fe(5)     O(72)      93.29(9)

O(9)      Fe(6)     O(66)      97.81(8)

O(9)      Fe(6)     O(70)      98.57(9)

O(9)      Fe(6)     O(74)      93.83(9)

O(9)      Fe(6)     N(22)      98.79(9)

O(9)      Fe(6)     N(33)     173.53(9)

O(66)     Fe(6)     O(70)      94.62(9)

O(66)     Fe(6)     O(74)      92.21(9)

O(66)     Fe(6)     N(22)     162.87(9)

O(66)     Fe(6)     N(33)      88.63(9)

O(70)     Fe(6)     O(74)     164.88(8)

O(70)     Fe(6)     N(22)      87.07(10)

O(70)     Fe(6)     N(33)      81.38(9)

O(74)     Fe(6)     N(22)      82.50(10)

O(74)     Fe(6)     N(33)      85.32(9)

N(22)     Fe(6)     N(33)      74.74(9)

Fe(1)     O(7)      Fe(2)     120.37(11)

Fe(1)     O(7)      Fe(3)     129.63(11)

Fe(2)     O(7)      Fe(3)      99.05(8)

Fe(2)     O(8)      Fe(3)      93.96(8)

Fe(2)     O(8)      Fe(4)      96.76(9)

Fe(2)     O(8)      Fe(5)     156.87(12)

Fe(3)     O(8)      Fe(4)     120.68(10)

Fe(3)     O(8)      Fe(5)      97.99(9)

Fe(4)     O(8)      Fe(5)      94.06(8)

Fe(4)     O(9)      Fe(5)      98.87(8)

Fe(4)     O(9)      Fe(6)     126.60(11)

Fe(5)     O(9)      Fe(6)     123.07(11)

Fe(2)     O(34)     Fe(4)      99.04(10)

Fe(3)     O(37)     Fe(5)      99.50(9)