Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

# Complex 2

[Cu2(R3Bm)(MeCO3)](ClO4)2(H2O)4

Data: A1CU06_B

Model: S1=S2=1/2 +tip

Chi^2 = 21997.18023

g	2.17248	0.00346

J	-5.55408	0.02379

TIP			60		0

T	chi	mu

7.1	20623	1.851

8.3	21134	1.844

10.6	22244	1.847

12.7	21333	1.84

12.8	21095	1.839

14.9	20043	1.825

15	19901	1.827

17	19271	1.819

17.3	18925	1.819

19.1	17425	1.811

19.4	17247	1.816

21.6	16090	1.816

26	13794	1.812

30.4	12444	1.808

34.5	11217	1.806

38.5	10285	1.805

42.6	9485	1.807

47.9	8659	1.821

52.9	7860	1.823

58.1	7191	1.828

62.9	6673	1.833

67.7	6230	1.837

72.5	5835	1.839

77.3	5506	1.845

82.3	5196	1.85

87.4	4925	1.855

92.3	4670	1.857

97.3	4464	1.864

102.1	4265	1.866

107	4086	1.87

111.9	3917	1.872

116.8	3767	1.876

121.7	3583	1.867

126.6	3497	1.882

131.5	3378	1.885

136.3	3255	1.883

141.2	3147	1.885

146	3053	1.888

150.9	2955	1.888

155.8	2867	1.89

160.6	2783	1.891

165.5	2707	1.893

170.4	2633	1.894

175.3	2561	1.895

180.2	2490	1.894

185	2417	1.891

189.9	2365	1.895

194.8	2312	1.898

199.7	2252	1.896

204.6	2207	1.9

209.5	2146	1.896

214.4	2104	1.899

219.3	2057	1.899

224.1	2014	1.9

229	1965	1.897

234	1919	1.895

238.8	1882	1.896

243.8	1842	1.895

248.7	1792	1.888

253.9	1749	1.885

259	1705	1.879

264.2	1695	1.893

269.3	1670	1.897

274.4	1647	1.901

279.1	1615	1.899