Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Complex 3

[Ni2(L1)(CO3)](ClO4)2(H2O)2(MeOH)2

Data: A1NI02_B

Model: S1=S2=1 +tip

Chi^2 = 11496247.23445

g	2.10226	0.01731

J	-0.93901	0.04213

TIP	200	0

T	chi		mu

4.7	140921	2.302

4.7	141557	2.307

7	115636	2.544

8.2	105354	2.629

12.7	81036		2.869

14.9	71963		2.928

17.1	62836		2.931

19.2	55232		2.912

21.5	48383		2.884

14.9	71492		2.919

17.1	63378		2.944

19.3	55272		2.921

21.6	48187		2.885

15	71382		2.926

17.1	63323		2.943

19.4	55492		2.934

21.6	48454		2.893

21.6	48454		2.893

23.8	42296		2.837

26	37213		2.782

28.1	33239		2.733

30.2	30026		2.693

32.3	27466		2.664

34.3	25329		2.636

36.4	23515		2.616

38.5	21975		2.601

40.5	20624		2.585

42.6	19414		2.572

43.1	19297		2.579

45	18338		2.569

47	17474		2.563

49	16704		2.559

51	15982		2.553

52.9	15353		2.549

53	15518		2.565

57.8	14159		2.558

62.7	13060		2.559

67.5	12149		2.561

72.2	11371		2.562

77	10711		2.568

82	10122		2.576

87	9596		2.584

91.9	9132		2.591

96.8	8724		2.599

101.6	8347		2.604

106.4	8033		2.614

111.3	7711		2.62

116.2	7428		2.627

121.1	7177		2.636

126	6933		2.643

130.8	6705		2.648

135.6	6501		2.655

140.5	6328		2.667

145.4	6132		2.67

150.2	5967		2.677

155.1	5810		2.685

160	5661		2.691

164.9	5535		2.702

169.9	5378		2.703

174.9	5244		2.708

180.3	5111		2.715

184.8	5009		2.721

189.6	4906		2.728

195.1	4789		2.733

200	4671		2.733

204.4	4600		2.742

209.8	4498		2.747

214.7	4396		2.747

219.8	4310		2.752

224.9	4215		2.754

230.4	4129		2.758

235.6	4027		2.755

241.3	3893		2.741

247	3783		2.734

252.3	3728		2.743

257.4	3783		2.791

262	3752		2.804

266.3	3713		2.812

270.4	3665		2.815

274.9	3626		2.824

279.3	3524		2.806