Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Complex 4

[Ni2(L1)(MeCO3)](ClO4)3(H2O)4

Data: A1NI01_B

Model: S1=S2=1 +tip+PI

Chi^2 = 57891.35526

g	2.15182	0.00405

J	-5.07114	0.03695

TIP	200	0

T	chi	mu

4.2	36795	1.112

4.7	37052	1.18

5.8	37338	1.318

6	37792	1.345

7.1	37762	1.466

8.3	37863	1.59

9.5	37186	1.678

10.6	36948	1.77

12.8	35743	1.913

14.9	34670	2.03

17.1	33506	2.14

19.2	32230	2.223

21.4	31003	2.304

21.6	30851	2.307

23.8	29522	2.371

26	28217	2.422

28.1	27036	2.465

30.2	25969	2.506

32.3	24947	2.538

34.3	23989	2.565

36.4	23080	2.593

38.4	22273	2.616

40.5	21495	2.638

42.5	20789	2.657

42.8	20655	2.657

47.8	19082	2.7

52.8	17728	2.736

57.6	16566	2.762

62.3	15569	2.786

67.1	14693	2.808

71.8	13918	2.827

76.5	13211	2.843

81.3	12562	2.858

86.1	11985	2.872

90.9	11454	2.886

95.6	10970	2.896

100.4	10531	2.908

105.1	10124	2.917

110	9743	2.927

114.8	9392	2.936

119.5	9064	2.944

124.4	8761	2.952

129.2	8480	2.96

134	8217	2.967

139.4	7925	2.972

144.3	7685	2.978

149.1	7469	2.984

153.9	7266	2.991

158.8	7074	2.997

163.7	6883	3.001

168.4	6713	3.007

173.4	6545	3.012

178.2	6387	3.017

183.1	6241	3.023

187.9	6097	3.027

192.8	5960	3.032

197.6	5833	3.036

202.5	5704	3.039

207.4	5591	3.045

212.3	5474	3.049

218.8	5333	3.054

224	5225	3.059

228.9	5122	3.062

233.9	5021	3.065

238.8	4927	3.068

243.8	4847	3.074

248.6	4757	3.075

253.5	4674	3.079

258.5	4584	3.078

263.8	4488	3.077

269.4	4399	3.079

274.5	4355	3.092

279.2	4303	3.1