Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Complex 5

[Co2(L1)(CO3)](ClO4)2(H2O)2

Data: Y118a

Model: S1=S2=3/2 twoJ +tip

Chi^2 = 745994

g1	2.27637	0.039

J1	-1.37647	0.022

g2	2.40	0

J2	-5.55597	0.443

TIP	200	0

T		chi		mu

6.3	85237	2.07235

7	84290	2.17229

8	82871	2.30263

8.9	81332	2.40606

9.9	79676	2.51166

12.3	76245	2.73865

14.7	72518	2.91985

17.1	69087	3.07379

27	56900	3.50524

32.2	51931	3.65696

37.3	47731	3.7734

42.4	44004	3.86284

47.4	40892	3.9372

52.2	38265	3.99685

53	37733	3.99924

62.7	33237	4.08248

72.3	29806	4.15144

81.8	26907	4.19555

91.5	24541	4.23773

101	22588	4.27153

110.6	20873	4.29683

120.8	19394	4.32858

130.6	18092	4.3471

140.2	16968	4.36189

149.9	16022	4.38266

159.6	15135	4.39522

169.3	14365	4.4103

179.1	13656	4.42265

188.7	13005	4.43015

198.5	12413	4.43918

208.2	11881	4.44778

218.8	11408	4.46786

228.6	10934	4.47109

238.3	10520	4.47769

248	10106	4.4771

257.7	9810	4.49654

267.3	9396	4.48183

277.1	9041	4.47623

287.1	8805	4.49626

296.9	8568	4.5105