Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Complex 6

[Co2(L1)(MeCO3)](ClO4)3(H2O)4

Data: A1CO01_B

Model: S1=S2=3/2+tip+imp

Chi^2 = 1633394.75049

g	2.18784	0.00424

J	-0.69681	0.00546

TIP	400	0

T	chi	  mu

4.3  253723  2.954

4.9  244280  3.094

6.0  222388  3.267

7.0  204701  3.385

8.3  186587  3.519

9.4  172282  3.599

10.6  159506  3.677

12.8  139552  3.780

14.9  123836  3.841

17.2  111174  3.911

19.4  101451  3.967

21.6  92944  4.007

21.7  92140  3.999

23.8  85472  4.033

26.0  79281  4.060

28.2  74025  4.086

30.3  70347  4.129

32.3  65798  4.123

34.4  62119  4.134

36.6  58769  4.148

38.6  56010  4.158

40.6  53464  4.167

42.8  51066  4.181

43.7  50180  4.188

48.3  45729  4.203

53.2  41706  4.212

58.0  38667  4.235

62.8  35760  4.238

67.6  33379  4.248

72.5  31310  4.261

77.3  29421  4.265

82.2  27763  4.272

87.1  26367  4.286

91.9  25036  4.290

97.2  23706  4.293

101.8  22721  4.301

106.8  21752  4.310

111.7  20832  4.314

116.6  20028  4.322

121.5  19305  4.331

126.4  18566  4.332

131.3  17876  4.333

136.1  17301  4.340

140.9  16776  4.348

145.8  16185  4.344

150.6  15692  4.347

155.5  15199  4.348

160.3  14789  4.354

165.2  14395  4.361

170.0  14000  4.363

174.9  13606  4.363

179.8  13261  4.367

184.6  12933  4.370

189.5  12604  4.371

194.3  12292  4.371

199.2  11997  4.372

204.1  11718  4.373

208.9  11455  4.375

213.8  11225  4.381

218.7  10995  4.385

223.6  10765  4.388

228.4  10535  4.387

233.4  10305  4.386

238.4  10141  4.397

243.2  9928  4.394

248.1  9763  4.401

253.0  9583  4.403

257.9  9402  4.404

262.8  9238  4.406

267.8  9024  4.396

272.7  8860  4.396

277.3  8696  4.391