Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

7

[Ni2(L2)(CO3)](ClO4)2

Data: A1NI03_B

Model: S1=S2=1 +tip+PI

Chi^2 = 2264.54461

g	1.97207	0.01001

J	-54.24202	0.40425

TIP	504.94889	25.6948

Imp			0.01809	0.00025

T	chi	mu

4.5	3193	0.34

6	2802	0.367

7	2502	0.374

8	2253	0.38

10.5	1878	0.397

12.7	1607	0.404

15	1426	0.414

17.3	1288	0.422

19.3	1186	0.427

21.5	1127	0.441

29.2	1149	0.518

31.1	1185	0.543

34.3	1275	0.591

37.5	1377	0.643

38.5	1428	0.663

42.6	1591	0.736

42.7	1596	0.738

47.8	1796	0.829

52.8	1982	0.914

57.6	2140	0.993

62.3	2279	1.066

67.1	2394	1.134

71.8	2492	1.196

76.6	2575	1.256

81.4	2649	1.313

86.2	2710	1.367

91.1	2763	1.419

95.8	2810	1.467

100.6	2845	1.513

105.4	2880	1.558

110.1	2908	1.6

114.9	2933	1.642

119.8	2955	1.683

124.6	2974	1.721

129.4	2987	1.758

134.2	2997	1.793

139	3005	1.828

143.8	3009	1.86

148.6	3012	1.892

153.5	3012	1.923

158.4	3010	1.953

163.3	3005	1.981

168.3	3003	2.011

173.2	2992	2.036

177.9	2982	2.06

182.6	2972	2.083

187.4	2968	2.109

193.8	2945	2.136

199.1	2932	2.161

204.2	2917	2.183

209.2	2901	2.203

214.2	2885	2.223

219.3	2864	2.242

224.3	2847	2.26

229.3	2829	2.278

234.3	2807	2.294

239.2	2785	2.308

244.1	2764	2.323

249.4	2740	2.338

254.2	2732	2.357

259.3	2712	2.371

264.6	2692	2.387

269.7	2673	2.401

274.5	2649	2.412

279	2629	2.422