Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Complex 8

[Co2(L2)(CO3)](ClO4)2(H2O)

Data: A1CO03X_B

Model: S1=S2=3/2+tip+imp

Chi^2 = 1914.18891

g	2.35288	0.00214

J	-15.08839	0.04843

TIP			500		0

T	Chi	mu

4.8	24222	0.964

5.8	23320	1.042

10.3	22672	1.37

12.3	22646	1.496

12.7	22631	1.514

16	22106	1.68

19.2	21244	1.807

26.7	18307	1.978

32.3	18090	2.161

37.4	17162	2.266

42.6	16380	2.363

47.8	15741	2.452

52.7	15245	2.534

57.6	14879	2.618

62.5	14676	2.709

67.3	14558	2.799

72.7	14485	2.902

77.6	14302	2.979

82.6	14208	3.063

87.4	14031	3.133

92.3	13842	3.197

97.2	13642	3.257

102	13548	3.324

106.9	13358	3.379

111.7	13160	3.429

116.6	12958	3.476

121.5	12757	3.52

126.4	12564	3.563

131.2	12360	3.602

136.1	12170	3.64

140.9	11979	3.674

145.8	11792	3.708

150.6	11621	3.741

155.5	11427	3.77

160.3	11258	3.799

165.3	11085	3.828

170.1	10919	3.854

175	10754	3.88

179.8	10582	3.901

184.7	10421	3.923

189.5	10288	3.949

194.4	10136	3.97

199.3	9995	3.992

204.3	9843	4.01

209.2	9704	4.029

214.1	9585	4.051

219.1	9435	4.066

223.9	9312	4.083

228.9	9168	4.097

233.7	9043	4.111

238.6	8921	4.126

243.5	8796	4.139

248.5	8670	4.152

253.9	8515	4.158

259.6	8374	4.17

264.7	8269	4.184

269.6	8214	4.208

274.3	8159	4.231

279.1	8051	4.239