Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2002

Neutral Guest			Formula	Calcd.	Found

Ia-1	1-Butanol	[MV2+][Cd5(CN)12]•CH3(CH2)3OH	C28H24N14OCd5	C, 29.64; H, 2.13; N, 17.28	C, 29.8; H, 2.40; N, 16.6
Ia-2	Nitromethane	[MV2+][Cd5(CN)12]•2CH3NO2•H2O 	C26H22N16O5Cd5	C, 26.01; H, 1.85; N, 18.67	C, 26.1; H, 1.95 ; N, 18.7
Ib-1	1,2-Dichloroethane	[MV2+][Cd5(CN)12]•1.5ClCH2CH2Cl	C27H20N14Cl3Cd5	C, 26.82; H, 1.67; N, 16.22; Cl, 8.80	C, 26.5; H, 1.84; N, 16.1; Cl, 8.63
IIa-1	Chloroform	[MV2+][Cd6(CN)14]•2CHCl3	C28H16N16Cl6Cd6	C, 22.98; H, 1.10; N, 15.31; Cl, 14.53	C, 22.7; H, 1.30; N, 15.2; Cl, 13.8
IIa-2	Acetonitrile	[MV2+][Cd6(CN)14]•2CH3CN	C30H20N18Cd6	C, 27.57; H, 1.54; N, 19.29	C, 27.5; H, 2.01; N, 19.0
IIa-3	2-Propanol	[MV2+][Cd6(CN)14]•2(CH3)2CHOH•3H2O	C32H36N16O5Cd6	C, 27.47; H, 2.59; N, 16.02	C, 26.9; H, 2.52; N, 15.9
IIb-1	Diethyl ether	[MV2+][Cd6(CN)14(H2O)2]•2CH3CH2OCH2CH3	C34H38N16O4Cd6	C, 28.98; H, 2.72; N, 15.90	C, 28.7; H, 2.77; N, 15.9
IIb-2	Ethanol	[MV2+][Cd6(CN)14(H2O)2]•2CH3CH2OH•3H2O	C30H36N16O7Cd6	C, 25.61, H, 2.58; N, 15.93	C, 25.4; H, 2.61; N, 16.0
III-1	Benzene	[MV2+][Cd5(CN)12]•C6H6	C30H20N14Cd5	C, 31.65; H, 1.77; N, 17.22  	C, 31.6; H, 2.12; N, 16.1
III-2	Toluene 	[MV2+][Cd5(CN)12]•C6H5CH3	C31H22N14Cd5	C, 32.30; H, 1.92; N, 17.01  	C, 31.6; H, 2.14; N, 16.4
IV-1	----	[MV2+][Cd3(CN)7Cl]•2H2O	C19H18N9O2ClCd3 	C, 29.37; H, 2.33; N, 16.22; Cl, 4.56 	C, 29.4; H, 2.27; N, 16.3; Cl, 4.35 
V-1	----	[MV2+][Cd2(CN)6]	C18H14N8Cd2	C, 38.12; H, 2.49; N, 19.76	C, 37.7; H, 2.67; N, 19.7