Table S9	Integrated and corrected relative intensities of the Eu(5D0(7FJ) and Cr(2E(4A2) transitions in [EuCrL3](CF3SO3)6.4H2O (2) and [EuCrL3](CF3SO3)6.4CH3CN (7).

| Compd | T / K | (ex (nm) | ( 0(0 | ( 0(1 | ( 0(2 | ( 0(3 | ( 0(4 | 5D0(7FJ | 2E (4A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 353 | - | 1.00 | 0.9 | - | 0.3 | 2.20 (27%) | 5.90 (73 %) |
| 2 | 295 | 353 | 0.02 | 1.00 | 1.87 | 0.11 | 1.51 | 4.51 (65%) | 2.42 (35%) |
| 2 | 10 | 580.88 | - | 1.00 | 1.49 | - | 1.11 | 3.60 (49 %) | 3.70 (51%) |
| 2 | 295 | 580.56 | - | 1.00 | 1.71 | 0.04 | 1.00 | 3.75 (79%) | 1.01 (21%) |
| 7 | 10 | 353 | 0.06 | 1.00 | 1.49 | 0.05 | 0.81 | 3.41 (37%) | 3.70 (63 %) |
| 7 | 295 | 353 | 0.03 | 1.00 | 1.74 | 0.06 | 0.91 | > 99% | < 1% |
| 7 | 10 | 580.85 | - | 1.00 | 1.87 | 0.08 | 0.98 | 3.93 (60 %) | 2.65 (40%) |
| 7 | 295 | 580.57 | - | 1.00 | 1.97 | 0.06 | 1.02 | 4.05 (94%) | 0.25 (6%) |