Table 3. Positional (x104) and isotropic thermal parameters (x103) of the refined hydrogen atoms for K[Al(C4H5O4N)2]3H2O (1). 

         ________________________________________________________________ 
  
                         x             y             z           U(eq) 
         ________________________________________________________________ 
  
          HN1          5689(26)     -1905(40)      8319(22)      44(11) 
          HN2          6414(22)     -1845(36)      6866(18)      23(9) 
          H(2A)        4118(23)     -1414(34)      8296(20)      31(9) 
          H(2B)        4557(24)     -2509(38)      7852(20)      36(10) 
          H(3A)        5778(30)      -652(44)      9256(25)      60(13) 
          H(3B)        4790(33)      -590(47)      9166(26)      65(15) 
          H(6A)        6227(27)      -867(40)      5920(22)      47(11) 
          H(6B)        7246(28)      -794(40)      5977(22)      48(12) 
          H(7A)        7549(25)     -2367(37)      7465(21)      38(10) 
          H(7B)        8002(28)     -1272(42)      6978(23)      52(12) 
         ________________________________________________________________ 

E.s.d. values are given in parentheses.