Table S1 Selected bond geometries of the Ln environment in [La3(Ph2pz)9] and [Nd3(Ph2pz)9]†; r is the Ln-N bond length (Å), other entries being the angles (o) subtended at Ln by the relevant atoms at the head of the row and column.

(a) Ln(1) environment

| Atom | r | N(12) | N(21) | N(22) | N(31) | N(32) | N(41) | N(42) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(11) | 2.431(3) | 32.15(9) | 89.11(9) | 92.30(9) | 143.86(8) | 166.17(8) | 116.74(9) | 117.70(9) |
|  | 2.370(4) | 33.0(1) | 89.0(1) | 91.9(1) | 142.9(1) | 166.3(1) | 116.9(1) | 117.2(1) |
| N(12) | 2.518(3) |  | 114.52(9) | 103.19(9) | 114.29(9) | 145.05(9) | 102.84(8) | 102.36(8) |
|  | 2.471(4) |  | 115.3(1) | 102.9(1) | 112.4(1) | 143.8(1) | 103.2(1) | 121.1(1) |
| N(21) | 2.478(3) |  |  | 32.32(9) | 104.52(9) | 82.93(9) | 138.30(8) | 110.41(8) |
|  | 2.421(4) |  |  | 33.4(1) | 105.9(1) | 83.9(1) | 136.7(1) | 108.0(1) |
| N(22) | 2.459(3) |  |  |  | 82.23(9) | 74.96(9) | 150.90(9) | 134.81(8) |
|  | 2.403(4) |  |  |  | 83.8(1) | 75.7(1) | 151.1(1) | 134.1(1) |
| N(31) | 2.569(3) |  |  |  |  | 31.06(8) | 74.35(9) | 89.07(9) |
|  | 2.513(5) |  |  |  |  | 31.6(1) | 74.8(1) | 90.7(1) |
| N(32) | 2.665(3) |  |  |  |  |  | 76.28(8) | 75.83(8) |
|  | 2.608(4) |  |  |  |  |  | 75.9(1) | 76.2(1) |
| N(41) | 2.714(3) |  |  |  |  |  |  | 29.49(8) |
|  | 2.639(4) |  |  |  |  |  |  | 30.2(1) |
| N(42) | 2.718(3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.657(4) |  |  |  |  |  |  |  |

(b) Ln(3) environment

| Atom | r | N(82) | N(91) | N(92) | N(61) | N(62) | N(71) | N(72) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(81) | 2.453(3) | 32.62(9) | 91.87(9) | 93.43(9) | 168.39(8) | 145.36(9) | 116.58(8) | 112.63(8) |
|  | 2.385(4) | 33.6(1) | 90.8(1) | 92.7(1) | 168.1(1) | 144.6(1) | 116.7(1) | 113.2(1) |
| N(82) | 2.463(3) |  | 114.59(9) | 100.17(9) | 143.20(9) | 113.44(9) | 121.68(8) | 101.67(8) |
|  | 2.403(3) |  | 114.5(1) | 99.8(1) | 142.5(1) | 111.8(1) | 122.6(1) | 102.1(1) |
| N(91) | 2.465(3) |  |  | 32.59(9) | 82.23(8) | 105.20(9) | 112.09(8) | 140.34(9) |
|  | 2.416(4) |  |  | 33.4(1) | 83.0(1) | 106.4(1) | 110.6(1) | 139.6(1) |
| N(92) | 2.453(3) |  |  |  | 76.21(8) | 86.04(8) | 137.27(9) | 153.94(8) |
|  | 2.412(4) |  |  |  | 76.4(1) | 86.1(1) | 136.6(1) | 154.0(1) |
| N(61) | 2.725(3) |  |  |  |  | 30.62(9) | 74.99(8) | 77.79(8) |
|  | 2.647(4) |  |  |  |  | 31.5(1) | 75.1(1) | 77.7(1) |
| N(62) | 2.577(3) |  |  |  |  |  | 84.98(8) | 72.33(8) |
|  | 2.520(4) |  |  |  |  |  | 86.5(1) | 72.9(1) |
| N(71) | 2.726(3) |  |  |  |  |  |  | 29.36(8) |
|  | 2.664(4) |  |  |  |  |  |  | 30.0(1) |
| N(72) | 2.770(2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.697(4) |  |  |  |  |  |  |  |

† The italicised entries represent values for the neodymium complex

(c) The central Ln (Ln(2)) environments

| Atoms | r | N(52)† | N(41) | N(42) | N(71) | N(72) | N(31) | N(32) | N(61) | N(62) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(51)† | 2.466(3) | 32.6(1) | 90.4(1) | 119.3(1) | 148.2(1) | 118.0(1) | 84.94(9) | 112.45(9) | 96.1(1) | 78.98(9) |
|  | 2.399(4) | 33.6(2) | 90.5(1) | 119.8(1) | 148.8(1) | 118.0(1) | 83.3(1) | 110.6(1) | 95.3(1) | 78.0(1) |
| N(52)† | 2.467(3) |  | 118.2(1) | 146.68(9) | 121.3(1) | 90.7(1) | 79.54(9) | 98.8(1) | 112.6(1) | 85.51(9) |
|  | 2.399(5) |  | 118.4(1) | 147.0(1) | 121.2(1) | 90.0(1) | 77.3(1) | 95.9(1) | 112.2(1) | 84.7(1) |
| N(41) | 2.526(3) |  |  | 29.17(8) | 120.00(9) | 150.94(9) | 71.39(8) | 80.25(9) | 86.90(9) | 110.93(8) |
|  | 2.463(4) |  |  | 29.7(1) | 119.6(1) | 151.2(1) | 70.8(1) | 79.9(1) | 89.0(1) | 113.2(1) |
| N(42) | 2.835(3) |  |  |  | 90.84(8) | 121.79(8) | 80.24(8) | 74.43(8) | 80.37(9) | 109.84(8) |
|  | 2.792(5) |  |  |  | 89.9(1) | 121.6(1) | 80.4(1) | 74.6(1) | 82.9(1) | 112.7(1) |
| N(71) | 2.667(2) |  |  |  |  | 30.96(9) | 111.98(7) | 83.80(8) | 78.00(8) | 81.33(8) |
|  | 2.604(4) |  |  |  |  | 31.7(1) | 113.2(1) | 84.9(1) | 78.1(1) | 81.9(1) |
| N(72) | 2.531(3) |  |  |  |  |  | 114.32(8) | 93.04(8) | 84.41(8) | 71.98(8) |
|  | 2.462(4) |  |  |  |  |  | 114.5(1) | 93.1(1) | 84.2(1) | 71.8(1) |
| N(31) | 2.922(3) |  |  |  |  |  |  | 28.70(8) | 158.27(9) | 163.73(7) |
|  | 2.910(4) |  |  |  |  |  |  | 28.7(1) | 159.6(1) | 160.8(1) |
| N(32) | 2.628(3) |  |  |  |  |  |  |  | 148.55(9) | 164.55(7) |
|  | 2.562(4) |  |  |  |  |  |  |  | 151.7(1) | 164.9(1) |
| N(61) | 2.605(3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.66(9) |
|  | 2.536(4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.9(1) |
| N(62) | 2.829(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.810(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ln(2)···Ln(1;3) are 4.0853(3), 3.9946(4); 4.0357(3), 3.9288(4) Å; †Ligand 5 is terminal. |

Table S2 Ln(1,3)···C(pz) (ligand 4,7) distances (Å) for [La3(Ph2pz)9] and [Nd3(Ph2pz)9] and the corresponding residual values (r (Å) obtained by subtraction of the ionic radii21 for eight coordinate Ln3+ from Ln(1,3)···C(pz) distances

| Contact | Length | (r | Contact | Length | (r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ln(1)···C(43) | 2.982(3) | 1.82 | Ln(3)···C(73) | 3.035(3) | 1.88 |
|  | 2.937(5) | 1.83 |  | 2.985(5) | 1.88 |
| Ln(1)···C(44) | 3.131(3) | 1.97 | Ln(3)···C(74) | 3.148(3) | 1.99 |
|  | 3.094(5) | 1.99 |  | 3.110(5) | 2.00 |
| Ln(1)···C(45) | 2.977(3) | 1.82 | Ln(3)···C(75) | 2.966(3) | 1.81 |
|  | 2.916(5) | 1.81 |  | 2.930(5) | 1.82 |

Table S3 Selected bond geometries of the Ln environment in [Er2(Ph2pz)6] and [Lu2(Ph2pz)6]; r is the Ln-N bond length (Å), other entries being the angles (o) subtended at Ln by the relevant atoms at the head of the row and column.

(a) Ln(1) environment

| Atom | r | N(12) | N(21) | N(22) | N(31) | N(32) | N(41) | N(42) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(11) | 2.273(8) | 35.7(3) | 115.6(3) | 103.1(3) | 118.0(3) | 93.4(3) | 109.2(3) | 142.5(3) |
|  | 2.242(6) | 35.8(2) | 114.6(2) | 102.1(2) | 118.7(2) | 93.6(2) | 108.1(2) | 141.4(2) |
| N(12) | 2.278(8) |  | 99.8(3) | 109.7(3) | 94.3(3) | 85.5(3) | 139.9(3) | 168.8(3) |
|  | 2.253(6) |  | 99.0(2) | 109.3(2) | 94.5(2) | 85.7(2) | 139.3(2) | 169.0(2) |
| N(21) | 2.259(7) |  |  | 35.7(3) | 103.6(3) | 137.2(3) | 117.6(3) | 90.0(3) |
|  | 2.220(5) |  |  | 36.4(2) | 103.4(2) | 137.7(2) | 118.3(2) | 91.2(2) |
| N(22) | 2.288(8) |  |  |  | 134.2(3) | 163.2(3) | 94.5(3) | 81.4(3) |
|  | 2.275(5) |  |  |  | 134.4(2) | 163.8(2) | 93.8(2) | 81.4(2) |
| N(31) | 2.397(9) |  |  |  |  | 33.7(3) | 90.5(3) | 78.1(3) |
|  | 2.357(6) |  |  |  |  | 34.5(2) | 92.1(2) | 79.1(2) |
| N(32) | 2.453(8) |  |  |  |  |  | 76.8(2) | 83.6(3) |
|  | 2.430(5) |  |  |  |  |  | 77.6(2) | 84.0(2) |
| N(41) | 2.504(8) |  |  |  |  |  |  | 33.7(3) |
|  | 2.463(6) |  |  |  |  |  |  | 33.7(2) |
| N(42) | 2.479(8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.422(6) |  |  |  |  |  |  |  |

(b) Ln(2) environment†

| Atom | r | N(62) | N(51) | N(52) | N(41) | N(42) | N(31) | N(32) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(61) | 2.261(9) | 35.1(3) | 104.0(3) | 113.6(3) | 80.4(3) | 90.3(3) | 165.7(3) | 143.5(3) |
|  | 2.261(6) | 36.1(2) | 103.4(2) | 113.2(2) | 80.8(2) | 90.1(2) | 165.8(2) | 144.5(2) |
| N(62) | 2.278(9) |  | 113.8(3) | 101.2(3) | 91.3(3) | 115.9(3) | 149.6(3) | 117.6(7) |
|  | 2.235(6) |  | 113.4(2) | 100.1(2) | 91.7(2) | 116.0(2) | 149.9(2) | 117.5(2) |
| N(51) | 2.269(8) |  |  | 35.6(3) | 142.5(3) | 108.8(3) | 85.2(3) | 111.6(3) |
|  | 2.248(6) |  |  | 36.1(2) | 143.2(2) | 109.9(2) | 84.8(2) | 111.1(2) |
| N(52) | 2.247(8) |  |  |  | 165.9(3) | 139.2(3) | 80.2(3) | 91.8(3) |
|  | 2.243(6) |  |  |  | 166.0(2) | 140.6(2) | 80.3(2) | 91.1(2) |
| N(41) | 2.546(8) |  |  |  |  | 33.8(3) | 85.7(3) | 76.5(2) |
|  | 2.535(6) |  |  |  |  | 33.4(2) | 85.7(2) | 76.7(2) |
| N(42) | 2.398(9) |  |  |  |  |  | 76.3(3) | 86.0(3) |
|  | 2.358(5) |  |  |  |  |  | 76.1(2) | 86.0(2) |
| N(31) | 2.572(8) |  |  |  |  |  |  | 32.5(3) |
|  | 2.569(6) |  |  |  |  |  |  | 33.0(2) |
| N(32) | 2.425(7) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.401(6) |  |  |  |  |  |  |  |

†Ln(1)···Ln(2) are 3.6020(7), 3.5418(4) Å

Table S4 Metal atom environments for [Ln(Ph2pz)3(Ph2pzH)2] (Ln = La, Gd, Yb, listed in this sequence); r is the Ln-N bond length (Å), the other entries in the matrix being the angles (o) subtended at Ln by the relevant atoms at the head of the row and column. Primed atoms are related by the intramolecular two-fold rotor.

| Atom | r | N(12) | N(21) | N(32) | N(11') | N(12') | N(21') | N(32') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(11) | 2.531(3) | 31.9(1) | 75.05(9) | 92.13(9) | 168.20(9) | 137.4(1) | 102.99(9) | 99.22(9) |
|  | 2.412(2) | 33.41(6) | 76.34(6) | 91.69(6) | 169.31(6) | 136.87(6) | 101.70(6) | 98.56(6) |
|  | 2.333(2) | 34.94(7) | 77.40(6) | 91.87(7) | 169.09(7) | 135.00(7) | 100.49(6) | 98.56(9) |
| N(12) | 2.509(3) |  | 87.82(9 | 123.11(9 | 137.4(1) | 113.52(9) | 82.02(9) | 120.45(9) |
|  | 2.397(2) |  | 88.36(6) | 124.36(6) | 136.87(6) | 111.43(6) | 80.04(6) | 120.96(5) |
|  | 2.321(2) |  | 88.34(6) | 126.35(7) | 135.00(7) | 107.35(7) | 78.74(6) | 122.57(6) |
| N(21) | 2.692(3) |  |  | 83.15(9) | 102.99(9) | 82.02(9) | 161.43(9) | 115.42(9) |
|  | 2.582(2) |  |  | 83.56(6) | 101.70(6) | 80.04(6) | 159.37(6) | 117.07(6) |
|  | 2.528(2) |  |  | 83.60(7) | 100.49(6) | 78.74(6) | 158.18(6) | 118.22(7) |
| N(32) | 2.489(3) |  |  |  | 99.22(9) | 120.45(9) | 115.42(9) | 32.3(1) |
|  | 2.383(2) |  |  |  | 98.56(6) | 120.96(5) | 117.07(6) | 33.51(6) |
|  | 2.316(2) |  |  |  | 98.56(7) | 122.57(6) | 118.22(7) | 34.62(7) |

Ln-N(n1)-C(n5) are 178.1(2), 179.0(2), 179.7(2); 138.8(2), 138.9(1), 138.9(1); (178.0(3), 178.5(2), 179.2(2)); Ln-N(n2)-C(n3) are 176.5(3), 177.2(2), 178.1(2); n/a (x3) 178.0(3), 178.5(2), 179.2(2) (n = 1-3). In ligand 2, Ln-N(21)-N(22) are 116.8(2), 116.9(1), 117.0(1)o. Ln lie 0.069(6), 0.132(7), 0.001(7); 0.049(4), 0.067(4), 0.001(4); 0.042(4), 0.079(4), 0.005(4) Å out of the C3N2 pz planes 1,2,3 respectively. All the values given are for the La, Gd, Yb complexes respectively.